Fig. S1 SEM images of (a) perovskite deposited on the bare TiO2 and (b) perovskite deposited on the 2% Nb:TiO2 layer

Fig. S2 Absorbance spectra of perovskite film deposited on bare TiO2 and 2%Nb:TiO2 layer

| Device | Rs (Ω) | Rct (Ω) | Rrec (kΩ) |
| --- | --- | --- | --- |
| TiO2 | 27.1 | 216 | 5.23 |
| 2% Nb:TiO2 | 26.2 | 178 | 119 |

Table S1 Parameters employed for the fitting of the impedance spectra of devices based on the bare TiO2 and 2%Nb:TiO2