## Slide 1
Polyethersulfone (PES)
Polyurethane-Melamine (PUMA)
Size-selective Preparation of CaCO3 NPs by Membrane Emulsification
W/O/W Emulsion
Paraffin oil
PES-PUMA Membrane
CaCl2 (aq)
Na2CO3 (aq)
CaCl2 (aq) + Na2CO3 (aq) CaCO3 (s) + 2NaCl (aq)
Chart: Droplet size (µm)
| 0 | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100
 | 0.024123 | 0.050439 | 0.070175 | 0.10746 | 0.10526 | 0.12061 | 0.13816 | 0.16228 | 0.16886 | 0.16667 | 0.14912 | 0.12719 | 0.11184 | 0.094298 | 0.092105 | 0.067982 | 0.057018 | 0.041667 | 0.035088 | 0.017544 | 0.015351 | 0.0087719 | 0.004386 | 0.0065789
Mean size: 47.8 µm
Chart: Droplet size (µm)
| 0 | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100
 | 0.29825 | 0.2807 | 0.1864 | 0.14693 | 0.041667 | 0.02193 | 0.0087719 | 0.0087719 | 0.0065789 | 0.004386 | 0.002193 | 0.002193 | 0 | 0.002193 | 0 | 0 | 0.002193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mean size: 3.7 µm
After filtration
Before filtration