Supplementary Material

Table S1 Maximum (Tmax) and overall (Ttotal) temperatures during fabrication of a cylindrical shell with volume V1 = 15000 mm3
	Layer no.
	С, °
	Interlayer dwell time (Tp), s

	
	
	5
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150

	1
	Tmax
	1155
	1106
	1106
	1158
	1155
	1153
	1164
	1144
	1153
	1156
	1153
	1154
	1156
	1155
	1158
	1156

	
	Ttotal
	338
	185
	83
	51
	39
	34
	31
	30
	29
	28
	27
	26
	26
	25
	25
	25

	2
	Tmax
	1459
	1450
	1439
	1457
	1434
	1433
	1430
	1429
	1430
	1433
	1428
	1428
	1429
	1427
	1428
	1427

	
	Ttotal
	475
	284
	137
	81
	56
	44
	38
	34
	32
	30
	29
	28
	27
	27
	26
	26

	3
	Tmax
	1582
	1517
	1496
	1498
	1492
	1489
	1487
	1485
	1484
	1483
	1483
	1482
	1482
	1481
	1481
	1481

	
	Ttotal
	606
	394
	210
	127
	85
	62
	49
	42
	37
	34
	32
	30
	29
	28
	27
	27

	4
	Tmax
	1633
	1583
	1542
	1522
	1512
	1504
	1500
	1497
	1495
	1494
	1493
	1492
	1491
	1491
	1491
	1490

	
	Ttotal
	713
	495
	292
	188
	128
	93
	71
	56
	47
	41
	37
	34
	32
	30
	29
	28

	5
	Tmax
	1691
	1646
	1603
	1550
	1532
	1518
	1510
	1505
	1501
	1499
	1497
	1496
	1495
	1494
	1494
	1493

	
	Ttotal
	808
	582
	369
	253
	181
	134
	102
	81
	66
	55
	48
	42
	38
	35
	33
	31

	6
	Tmax
	1806
	1725
	1648
	1617
	1560
	1537
	1526
	1516
	1510
	1505
	1502
	1500
	1498
	1496
	1495
	1494

	
	Ttotal
	877
	660
	440
	316
	235
	180
	141
	112
	91
	76
	64
	56
	49
	44
	40
	37

	7
	Tmax
	1841
	1775
	1687
	1642
	1608
	1564
	1546
	1532
	1523
	1517
	1511
	1506
	1503
	1501
	1499
	1497

	
	Ttotal
	958
	734
	503
	374
	288
	226
	181
	148
	122
	102
	86
	81
	65
	57
	51
	46

	8
	Tmax
	1952
	1838
	1752
	1684
	1643
	1608
	1568
	1552
	1541
	1530
	1523
	1517
	1512
	1508
	1505
	1503

	
	Ttotal
	1036
	805
	561
	427
	337
	271
	221
	183
	154
	131
	112
	97
	84
	74
	66
	59

	9
	Tmax
	1992
	1893
	1792
	1720
	1673
	1632
	1593
	1572
	1556
	1543
	1534
	1524
	1518
	1514
	1509
	1506

	
	Ttotal
	1109
	862
	614
	475
	381
	312
	259
	218
	186
	161
	138
	120
	106
	93
	83
	75

	10
	Tmax
	2015
	1926
	1810
	1737
	1685
	1650
	1619
	1584
	1565
	1552
	1541
	1533
	1525
	1518
	1516
	1508

	
	Ttotal
	1215
	934
	662
	516
	419
	347
	292
	248
	213
	185
	161
	142
	125
	112
	100
	90





Table S2 Maximum (Tmax) and overall (Ttotal) temperatures during fabrication of a cylindrical shell with volume V2 = 30000 mm3
	Layer no.
	С, °
	Interlayer dwell time (Tp), s

	
	
	5
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90

	1
	Tmax
	1024
	1016
	1019
	1026
	1024
	1020
	1024
	1019
	1014
	1018

	
	Ttotal
	98
	46
	38
	35
	33
	31
	30
	29
	28
	27

	2
	Tmax
	1037
	1409
	1420
	1404
	1407
	1403
	1406
	1402
	1401
	1404

	
	Ttotal
	296
	115
	50
	42
	38
	36
	34
	32
	31
	30

	3
	Tmax
	1467
	1476
	1474
	1472
	1472
	1471
	1468
	1468
	1468
	1470

	
	Ttotal
	492
	255
	97
	74
	45
	40
	37
	35
	33
	32

	4
	Tmax
	1498
	1523
	1488
	1486
	1483
	1482
	1480
	1481
	1478
	1480

	
	Ttotal
	598
	383
	181
	101
	67
	51
	43
	39
	36
	34

	5
	Tmax
	1514
	1525
	1497
	1491
	1487
	1485
	1483
	1482
	1481
	1480

	
	Ttotal
	654
	466
	268
	165
	110
	78
	60
	50
	43
	39

	6
	Tmax
	1543
	1535
	1514
	1502
	1495
	1490
	1487
	1485
	1483
	1482

	
	Ttotal
	692
	523
	340
	231
	162
	119
	90
	72
	59
	50

	7
	Tmax
	1596
	1592
	1543
	1523
	1510
	1501
	1496
	1491
	1487
	1485

	
	Ttotal
	730
	573
	397
	289
	215
	165
	128
	102
	83
	70

	8
	Tmax
	1654
	1664
	1578
	1551
	1532
	1518
	1508
	1501
	1496
	1492

	
	Ttotal
	788
	621
	445
	340
	265
	208
	167
	136
	113
	94

	9
	Tmax
	1710
	1678
	1628
	1576
	1552
	1533
	1520
	1510
	1502
	1497

	
	Ttotal
	839
	660
	488
	381
	307
	248
	204
	170
	143
	122

	10
	Tmax
	1735
	1702
	1652
	1615
	1571
	1570
	1535
	1523
	1513
	1502

	
	Ttotal
	934
	719
	529
	418
	342
	283
	237
	202
	171
	146





Table S3 Maximum (Tmax) and overall (Ttotal) temperatures during fabrication of a cylindrical shell with volume V3 = 45000 mm3
	Layer no.
	С, °
	Interlayer dwell time (Tp), s

	
	
	5
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90

	1
	Tmax
	1025
	1021
	1027
	1027
	1021
	1032
	1025
	1025
	1025
	1027

	
	Ttotal
	101
	46
	42
	39
	37
	35
	33
	32
	31
	30

	2
	Tmax
	1404
	1406
	1403
	1416
	1402
	1403
	1401
	1402
	1403
	1402

	
	Ttotal
	299
	115
	51
	47
	43
	40
	38
	36
	34
	33

	3
	Tmax
	1471
	1470
	1469
	1468
	1468
	1466
	1467
	1464
	1467
	1464

	
	Ttotal
	490
	261
	96
	55
	47
	43
	41
	36
	36
	35

	4
	Tmax
	1485
	1503
	1481
	1480
	1474
	1477
	1478
	1476
	1475
	1474

	
	Ttotal
	593
	382
	179
	99
	65
	50
	43
	40
	38
	37

	5
	Tmax
	1492
	1490
	1486
	1483
	1482
	1481
	1480
	1478
	1478
	1478

	
	Ttotal
	633
	457
	264
	163
	108
	77
	60
	50
	43
	39

	6
	Tmax
	1508
	1502
	1494
	1489
	1486
	1483
	1481
	1480
	1479
	1478

	
	Ttotal
	653
	504
	330
	226
	160
	117
	90
	71
	59
	51

	7
	Tmax
	1534
	1524
	1510
	1501
	1494
	1490
	1486
	1484
	1483
	1480

	
	Ttotal
	681
	540
	380
	274
	210
	161
	126
	101
	83
	70

	8
	Tmax
	1569
	1570
	1534
	1518
	1508
	1500
	1494
	1490
	1487
	1484

	
	Ttotal
	716
	572
	418
	323
	254
	202
	164
	134
	112
	94

	9
	Tmax
	1595
	1582
	1573
	1534
	1520
	1511
	1502
	1495
	1491
	1486

	
	Ttotal
	746
	598
	452
	359
	291
	239
	198
	167
	141
	120

	10
	Tmax
	1637
	1619
	1591
	1569
	1554
	1524
	1513
	1505
	1499
	1494

	
	Ttotal
	835
	644
	485
	392
	323
	270
	228
	195
	167
	145





Table S4 Evaluation of Ta400 and Tmax for V1 for a 5 s interlayer dwell time
	Layer no
	
	Sequence of thermal transients during synthesis

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Ta400, s
	6.1
	10
	11.9
	13
	13.3
	12.2
	10.8
	6.5
	

	
	Tmax, °C
	1158
	1079
	707
	559
	486
	445
	421
	404
	

	2
	Ta400, s
	9.9
	15
	18.5
	21.3
	24.6
	Ttotal >400°C

	
	Tmax, °C
	1482
	1210
	807
	663
	591
	

	3
	Ta400, s
	15
	20.8
	Ttotal >400°C
	-

	
	Tmax, °C
	1548
	1285
	
	-

	4
	Ta400, s
	20.4
	Ttotal >400°C
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1660
	
	-
	-

	5
	Ta400, s
	Ttotal >400°C
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	
	-
	-
	-

	6
	Ta400, s
	Ttotal >400°C
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	
	-
	-
	-
	-
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	Ta400, s
	Ttotal >400°C
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Ta400, s
	Ttotal >400°C
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Ta400, s
	Ttotal >400°C
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Ta400, s
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-





Table S5 Evaluation of Ta400 and Tmax for V1 for a 150 s interlayer dwell time
	Layer no
	
	Sequence of thermal transients during synthesis

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Ta400, s
	6.1
	9.3
	9.5
	6.7
	Ttotal <400°C

	
	Tmax, °C
	1150
	1049
	646
	578
	

	2
	Ta400, s
	9.5
	13
	13.5
	11.3
	Ttotal <400°C

	
	Tmax, °C
	1451
	1133
	699
	502
	

	3
	Ta400, s
	13
	16.5
	16.5
	14.3
	3.8
	Ttotal <400°C
	-

	
	Tmax, °C
	1510
	1150
	711
	517
	404
	
	-

	4
	Ta400, s
	16.5
	19.5
	19.5
	16.9
	7.8
	Ttotal <400°C
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1521
	1151
	715
	524
	415
	
	-
	-

	5
	Ta400, s
	20
	22.5
	22.5
	18.9
	10.2
	
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1524
	1155
	718
	530
	422
	
	-
	-
	-

	6
	Ta400, s
	22.5
	25
	24.3
	20.5
	12.3
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1525
	1158
	723
	536
	430
	-
	-
	-
	-

	7
	Ta400, s
	25
	26.5
	25.8
	22.2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1528
	1163
	728
	524
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Ta400, s
	27
	28.5
	27.3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1533
	1167
	733
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Ta400, s
	28.5
	29.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1536
	1170
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Ta400, s
	30.3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1528
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-





Table S6 Evaluation of Ta400 and Tmax for V2 for a 5 s interlayer dwell time
	Layer no
	
	Sequence of thermal transients during synthesis

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Ta400, s
	3.5
	6
	6.5
	4.3
	Ttotal <400°C

	
	Tmax, °C
	1028
	1026
	634
	445
	

	2
	Ta400, s
	7
	10
	11.3
	10.2
	6
	Ttotal <400°C

	
	Tmax, °C
	1432
	1131
	707
	522
	423
	

	3
	Ta400, s
	10.8
	14
	15.3
	15.5
	23.8
	11.5
	2
	
	-

	
	Tmax, °C
	1509
	1156
	738
	572
	485
	432
	400
	
	-

	4
	Ta400, s
	14.8
	18
	20.3
	21.9
	22.9
	23.5
	8.8
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1525
	1177
	772
	620
	541
	492
	457
	-
	-

	5
	Ta400, s
	18.9
	23
	26.3
	20.3
	32.3
	11.9
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1544
	1212
	816
	668
	593
	543
	-
	-
	-

	6
	Ta400, s
	23.8
	28.8
	33.6
	38.5
	13.9
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1579
	1259
	864
	716
	639
	-
	-
	-
	-

	7
	Ta400, s
	29.3
	35.8
	41.9
	15.5
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1625
	1323
	915
	759
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Ta400, s
	36.3
	43.1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1691
	1357
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Ta400, s
	Ttotal >400°C
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Ta400, s
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-





Table S7 Evaluation of Ta400 and Tmax for V2 for a 90 s interlayer dwell time
	Layer no
	
	Sequence of thermal transients during synthesis

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Ta400, s
	3.5
	6
	6.3
	3.5
	Ttotal <400°C

	
	Tmax, °C
	1028
	1021
	625
	429
	

	2
	Ta400, s
	6.9
	9.6
	10.5
	8.3
	Ttotal <400°C

	
	Tmax, °C
	1428
	1122
	693
	495
	

	3
	Ta400, s
	10.8
	13.5
	14
	22.4
	2.3
	Ttotal <400°C
	-

	
	Tmax, °C
	1469
	1142
	709
	516
	402
	
	-

	4
	Ta400, s
	14.3
	17
	17.5
	15.3
	7.3
	Ttotal <400°C
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1511
	1145
	712
	523
	415
	
	-
	-

	5
	Ta400, s
	18.3
	20.5
	20.5
	17.9
	11
	
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1512
	1146
	716
	531
	426
	
	-
	-
	-

	6
	Ta400, s
	15.3
	23.5
	23
	20.5
	13.9
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1514
	1149
	722
	540
	439
	-
	-
	-
	-

	7
	Ta400, s
	24.3
	26
	25.8
	23.2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1517
	1155
	729
	551
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Ta400, s
	26.8
	28
	27.8
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1523
	1162
	739
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Ta400, s
	29.3
	30.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1529
	1171
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Ta400, s
	31
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1538
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-





Table S8 Evaluation of Ta400 and Tmax for V3 for a 5 s interlayer dwell time
	Layer no
	
	Sequence of thermal transients during synthesis

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Ta400, s
	3
	6
	6.3
	4
	Ttotal <400°C

	
	Tmax, °C
	1027
	1019
	627
	437
	

	2
	Ta400, s
	6.1
	9.7
	10.5
	8.9
	Ttotal <400°C

	
	Tmax, °C
	1425
	1123
	699
	507
	

	3
	Ta400, s
	9.8
	13.5
	14.5
	13.7
	10
	Ttotal <400°C
	-

	
	Tmax, °C
	1500
	1146
	720
	540
	441
	
	-

	4
	Ta400, s
	13.8
	17.5
	18.8
	18.5
	16.6
	11.7
	
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1514
	[bookmark: _GoBack]1155
	736
	569
	480
	425
	
	-
	-

	5
	Ta400, s
	17.5
	21.3
	23.3
	24
	24.3
	21.8
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1522
	1170
	761
	602
	517
	463
	-
	-
	-

	6
	Ta400, s
	21.5
	25.6
	28.5
	30.5
	30.8
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1537
	1196
	791
	637
	552
	-
	-
	-
	-

	7
	Ta400, s
	25.8
	31.3
	34.7
	32.5
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1562
	1240
	825
	668
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Ta400, s
	31
	36.9
	33.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1609
	1261
	854
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Ta400, s
	37
	33.8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1625
	1302
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Ta400, s
	33.8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1669
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-





Table S9 Evaluation of Ta400 and Tmax for V3 for a 90 s interlayer dwell time
	Layer no
	
	Sequence of thermal transients during synthesis

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Ta400, s
	3
	6
	6.3
	3.2
	Ttotal <400°C

	
	Tmax, °C
	1027
	1016
	621
	426
	

	2
	Ta400, s
	6.1
	9.5
	10.3
	8.3
	Ttotal <400°C

	
	Tmax, °C
	1421
	1116
	690
	492
	

	3
	Ta400, s
	9.8
	13.3
	13.7
	11.8
	Ttotal <400°C
	-

	
	Tmax, °C
	1493
	1137
	706
	513
	
	-

	4
	Ta400, s
	13.5
	16.7
	17
	14.6
	6
	Ttotal <400°C
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1505
	1140
	710
	520
	411
	
	-
	-

	5
	Ta400, s
	17
	20
	20
	17
	8.7
	
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1507
	1141
	914
	526
	419
	
	-
	-
	-

	6
	Ta400, s
	20.1
	22.7
	22.3
	19.1
	11.5
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1508
	1144
	716
	532
	429
	-
	-
	-
	-

	7
	Ta400, s
	22.8
	25
	24.3
	21
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1510
	1148
	721
	541
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Ta400, s
	25
	27
	26.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1515
	1122
	730
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Ta400, s
	27
	28.6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1518
	1160
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Ta400, s
	29.8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tmax, °C
	1526
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




