Supplementary Material

Table S1 Maximum (Tmax) and overall (Ttotal) temperatures during fabrication of a cylindrical shell with volume V1 = 15000 mm3

| Layer no. | С, ° | Interlayer dwell time (Tp), s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 1 | Tmax | 1155 | 1106 | 1106 | 1158 | 1155 | 1153 | 1164 | 1144 | 1153 | 1156 | 1153 | 1154 | 1156 | 1155 | 1158 | 1156 |
|  | Ttotal | 338 | 185 | 83 | 51 | 39 | 34 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | Tmax | 1459 | 1450 | 1439 | 1457 | 1434 | 1433 | 1430 | 1429 | 1430 | 1433 | 1428 | 1428 | 1429 | 1427 | 1428 | 1427 |
|  | Ttotal | 475 | 284 | 137 | 81 | 56 | 44 | 38 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| 3 | Tmax | 1582 | 1517 | 1496 | 1498 | 1492 | 1489 | 1487 | 1485 | 1484 | 1483 | 1483 | 1482 | 1482 | 1481 | 1481 | 1481 |
|  | Ttotal | 606 | 394 | 210 | 127 | 85 | 62 | 49 | 42 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| 4 | Tmax | 1633 | 1583 | 1542 | 1522 | 1512 | 1504 | 1500 | 1497 | 1495 | 1494 | 1493 | 1492 | 1491 | 1491 | 1491 | 1490 |
|  | Ttotal | 713 | 495 | 292 | 188 | 128 | 93 | 71 | 56 | 47 | 41 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 |
| 5 | Tmax | 1691 | 1646 | 1603 | 1550 | 1532 | 1518 | 1510 | 1505 | 1501 | 1499 | 1497 | 1496 | 1495 | 1494 | 1494 | 1493 |
|  | Ttotal | 808 | 582 | 369 | 253 | 181 | 134 | 102 | 81 | 66 | 55 | 48 | 42 | 38 | 35 | 33 | 31 |
| 6 | Tmax | 1806 | 1725 | 1648 | 1617 | 1560 | 1537 | 1526 | 1516 | 1510 | 1505 | 1502 | 1500 | 1498 | 1496 | 1495 | 1494 |
|  | Ttotal | 877 | 660 | 440 | 316 | 235 | 180 | 141 | 112 | 91 | 76 | 64 | 56 | 49 | 44 | 40 | 37 |
| 7 | Tmax | 1841 | 1775 | 1687 | 1642 | 1608 | 1564 | 1546 | 1532 | 1523 | 1517 | 1511 | 1506 | 1503 | 1501 | 1499 | 1497 |
|  | Ttotal | 958 | 734 | 503 | 374 | 288 | 226 | 181 | 148 | 122 | 102 | 86 | 81 | 65 | 57 | 51 | 46 |
| 8 | Tmax | 1952 | 1838 | 1752 | 1684 | 1643 | 1608 | 1568 | 1552 | 1541 | 1530 | 1523 | 1517 | 1512 | 1508 | 1505 | 1503 |
|  | Ttotal | 1036 | 805 | 561 | 427 | 337 | 271 | 221 | 183 | 154 | 131 | 112 | 97 | 84 | 74 | 66 | 59 |
| 9 | Tmax | 1992 | 1893 | 1792 | 1720 | 1673 | 1632 | 1593 | 1572 | 1556 | 1543 | 1534 | 1524 | 1518 | 1514 | 1509 | 1506 |
|  | Ttotal | 1109 | 862 | 614 | 475 | 381 | 312 | 259 | 218 | 186 | 161 | 138 | 120 | 106 | 93 | 83 | 75 |
| 10 | Tmax | 2015 | 1926 | 1810 | 1737 | 1685 | 1650 | 1619 | 1584 | 1565 | 1552 | 1541 | 1533 | 1525 | 1518 | 1516 | 1508 |
|  | Ttotal | 1215 | 934 | 662 | 516 | 419 | 347 | 292 | 248 | 213 | 185 | 161 | 142 | 125 | 112 | 100 | 90 |

Table S2 Maximum (Tmax) and overall (Ttotal) temperatures during fabrication of a cylindrical shell with volume V2 = 30000 mm3

| Layer no. | С, ° | Interlayer dwell time (Tp), s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 1 | Tmax | 1024 | 1016 | 1019 | 1026 | 1024 | 1020 | 1024 | 1019 | 1014 | 1018 |
|  | Ttotal | 98 | 46 | 38 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 2 | Tmax | 1037 | 1409 | 1420 | 1404 | 1407 | 1403 | 1406 | 1402 | 1401 | 1404 |
|  | Ttotal | 296 | 115 | 50 | 42 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 |
| 3 | Tmax | 1467 | 1476 | 1474 | 1472 | 1472 | 1471 | 1468 | 1468 | 1468 | 1470 |
|  | Ttotal | 492 | 255 | 97 | 74 | 45 | 40 | 37 | 35 | 33 | 32 |
| 4 | Tmax | 1498 | 1523 | 1488 | 1486 | 1483 | 1482 | 1480 | 1481 | 1478 | 1480 |
|  | Ttotal | 598 | 383 | 181 | 101 | 67 | 51 | 43 | 39 | 36 | 34 |
| 5 | Tmax | 1514 | 1525 | 1497 | 1491 | 1487 | 1485 | 1483 | 1482 | 1481 | 1480 |
|  | Ttotal | 654 | 466 | 268 | 165 | 110 | 78 | 60 | 50 | 43 | 39 |
| 6 | Tmax | 1543 | 1535 | 1514 | 1502 | 1495 | 1490 | 1487 | 1485 | 1483 | 1482 |
|  | Ttotal | 692 | 523 | 340 | 231 | 162 | 119 | 90 | 72 | 59 | 50 |
| 7 | Tmax | 1596 | 1592 | 1543 | 1523 | 1510 | 1501 | 1496 | 1491 | 1487 | 1485 |
|  | Ttotal | 730 | 573 | 397 | 289 | 215 | 165 | 128 | 102 | 83 | 70 |
| 8 | Tmax | 1654 | 1664 | 1578 | 1551 | 1532 | 1518 | 1508 | 1501 | 1496 | 1492 |
|  | Ttotal | 788 | 621 | 445 | 340 | 265 | 208 | 167 | 136 | 113 | 94 |
| 9 | Tmax | 1710 | 1678 | 1628 | 1576 | 1552 | 1533 | 1520 | 1510 | 1502 | 1497 |
|  | Ttotal | 839 | 660 | 488 | 381 | 307 | 248 | 204 | 170 | 143 | 122 |
| 10 | Tmax | 1735 | 1702 | 1652 | 1615 | 1571 | 1570 | 1535 | 1523 | 1513 | 1502 |
|  | Ttotal | 934 | 719 | 529 | 418 | 342 | 283 | 237 | 202 | 171 | 146 |

Table S3 Maximum (Tmax) and overall (Ttotal) temperatures during fabrication of a cylindrical shell with volume V3 = 45000 mm3

| Layer no. | С, ° | Interlayer dwell time (Tp), s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 1 | Tmax | 1025 | 1021 | 1027 | 1027 | 1021 | 1032 | 1025 | 1025 | 1025 | 1027 |
|  | Ttotal | 101 | 46 | 42 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 2 | Tmax | 1404 | 1406 | 1403 | 1416 | 1402 | 1403 | 1401 | 1402 | 1403 | 1402 |
|  | Ttotal | 299 | 115 | 51 | 47 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 |
| 3 | Tmax | 1471 | 1470 | 1469 | 1468 | 1468 | 1466 | 1467 | 1464 | 1467 | 1464 |
|  | Ttotal | 490 | 261 | 96 | 55 | 47 | 43 | 41 | 36 | 36 | 35 |
| 4 | Tmax | 1485 | 1503 | 1481 | 1480 | 1474 | 1477 | 1478 | 1476 | 1475 | 1474 |
|  | Ttotal | 593 | 382 | 179 | 99 | 65 | 50 | 43 | 40 | 38 | 37 |
| 5 | Tmax | 1492 | 1490 | 1486 | 1483 | 1482 | 1481 | 1480 | 1478 | 1478 | 1478 |
|  | Ttotal | 633 | 457 | 264 | 163 | 108 | 77 | 60 | 50 | 43 | 39 |
| 6 | Tmax | 1508 | 1502 | 1494 | 1489 | 1486 | 1483 | 1481 | 1480 | 1479 | 1478 |
|  | Ttotal | 653 | 504 | 330 | 226 | 160 | 117 | 90 | 71 | 59 | 51 |
| 7 | Tmax | 1534 | 1524 | 1510 | 1501 | 1494 | 1490 | 1486 | 1484 | 1483 | 1480 |
|  | Ttotal | 681 | 540 | 380 | 274 | 210 | 161 | 126 | 101 | 83 | 70 |
| 8 | Tmax | 1569 | 1570 | 1534 | 1518 | 1508 | 1500 | 1494 | 1490 | 1487 | 1484 |
|  | Ttotal | 716 | 572 | 418 | 323 | 254 | 202 | 164 | 134 | 112 | 94 |
| 9 | Tmax | 1595 | 1582 | 1573 | 1534 | 1520 | 1511 | 1502 | 1495 | 1491 | 1486 |
|  | Ttotal | 746 | 598 | 452 | 359 | 291 | 239 | 198 | 167 | 141 | 120 |
| 10 | Tmax | 1637 | 1619 | 1591 | 1569 | 1554 | 1524 | 1513 | 1505 | 1499 | 1494 |
|  | Ttotal | 835 | 644 | 485 | 392 | 323 | 270 | 228 | 195 | 167 | 145 |

Table S4 Evaluation of Ta400 and Tmax for V1 for a 5 s interlayer dwell time

| Layer no |  | Sequence of thermal transients during synthesis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ta400, s | 6.1 | 10 | 11.9 | 13 | 13.3 | 12.2 | 10.8 | 6.5 |  |
|  | Tmax, °C | 1158 | 1079 | 707 | 559 | 486 | 445 | 421 | 404 |  |
| 2 | Ta400, s | 9.9 | 15 | 18.5 | 21.3 | 24.6 | Ttotal >400°C |  |  |  |
|  | Tmax, °C | 1482 | 1210 | 807 | 663 | 591 |  |  |  |  |
| 3 | Ta400, s | 15 | 20.8 | Ttotal >400°C |  |  |  |  |  | - |
|  | Tmax, °C | 1548 | 1285 |  |  |  |  |  |  | - |
| 4 | Ta400, s | 20.4 | Ttotal >400°C |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Tmax, °C | 1660 |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 5 | Ta400, s | Ttotal >400°C |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Tmax, °C |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 6 | Ta400, s | Ttotal >400°C |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 7 | Ta400, s | Ttotal >400°C |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 8 | Ta400, s | Ttotal >400°C |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ta400, s | Ttotal >400°C |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ta400, s |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Table S5 Evaluation of Ta400 and Tmax for V1 for a 150 s interlayer dwell time

| Layer no |  | Sequence of thermal transients during synthesis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ta400, s | 6.1 | 9.3 | 9.5 | 6.7 | Ttotal <400°C |  |  |  |  |
|  | Tmax, °C | 1150 | 1049 | 646 | 578 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ta400, s | 9.5 | 13 | 13.5 | 11.3 | Ttotal <400°C |  |  |  |  |
|  | Tmax, °C | 1451 | 1133 | 699 | 502 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ta400, s | 13 | 16.5 | 16.5 | 14.3 | 3.8 | Ttotal <400°C |  |  | - |
|  | Tmax, °C | 1510 | 1150 | 711 | 517 | 404 |  |  |  | - |
| 4 | Ta400, s | 16.5 | 19.5 | 19.5 | 16.9 | 7.8 | Ttotal <400°C |  | - | - |
|  | Tmax, °C | 1521 | 1151 | 715 | 524 | 415 |  |  | - | - |
| 5 | Ta400, s | 20 | 22.5 | 22.5 | 18.9 | 10.2 |  | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1524 | 1155 | 718 | 530 | 422 |  | - | - | - |
| 6 | Ta400, s | 22.5 | 25 | 24.3 | 20.5 | 12.3 | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1525 | 1158 | 723 | 536 | 430 | - | - | - | - |
| 7 | Ta400, s | 25 | 26.5 | 25.8 | 22.2 | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1528 | 1163 | 728 | 524 | - | - | - | - | - |
| 8 | Ta400, s | 27 | 28.5 | 27.3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1533 | 1167 | 733 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ta400, s | 28.5 | 29.5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1536 | 1170 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ta400, s | 30.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1528 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Table S6 Evaluation of Ta400 and Tmax for V2 for a 5 s interlayer dwell time

| Layer no |  | Sequence of thermal transients during synthesis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ta400, s | 3.5 | 6 | 6.5 | 4.3 | Ttotal <400°C |  |  |  |  |
|  | Tmax, °C | 1028 | 1026 | 634 | 445 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ta400, s | 7 | 10 | 11.3 | 10.2 | 6 | Ttotal <400°C |  |  |  |
|  | Tmax, °C | 1432 | 1131 | 707 | 522 | 423 |  |  |  |  |
| 3 | Ta400, s | 10.8 | 14 | 15.3 | 15.5 | 23.8 | 11.5 | 2 |  | - |
|  | Tmax, °C | 1509 | 1156 | 738 | 572 | 485 | 432 | 400 |  | - |
| 4 | Ta400, s | 14.8 | 18 | 20.3 | 21.9 | 22.9 | 23.5 | 8.8 | - | - |
|  | Tmax, °C | 1525 | 1177 | 772 | 620 | 541 | 492 | 457 | - | - |
| 5 | Ta400, s | 18.9 | 23 | 26.3 | 20.3 | 32.3 | 11.9 | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1544 | 1212 | 816 | 668 | 593 | 543 | - | - | - |
| 6 | Ta400, s | 23.8 | 28.8 | 33.6 | 38.5 | 13.9 | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1579 | 1259 | 864 | 716 | 639 | - | - | - | - |
| 7 | Ta400, s | 29.3 | 35.8 | 41.9 | 15.5 | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1625 | 1323 | 915 | 759 | - | - | - | - | - |
| 8 | Ta400, s | 36.3 | 43.1 |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1691 | 1357 |  | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ta400, s | Ttotal >400°C |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ta400, s |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Table S7 Evaluation of Ta400 and Tmax for V2 for a 90 s interlayer dwell time

| Layer no |  | Sequence of thermal transients during synthesis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ta400, s | 3.5 | 6 | 6.3 | 3.5 | Ttotal <400°C |  |  |  |  |
|  | Tmax, °C | 1028 | 1021 | 625 | 429 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ta400, s | 6.9 | 9.6 | 10.5 | 8.3 | Ttotal <400°C |  |  |  |  |
|  | Tmax, °C | 1428 | 1122 | 693 | 495 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ta400, s | 10.8 | 13.5 | 14 | 22.4 | 2.3 | Ttotal <400°C |  |  | - |
|  | Tmax, °C | 1469 | 1142 | 709 | 516 | 402 |  |  |  | - |
| 4 | Ta400, s | 14.3 | 17 | 17.5 | 15.3 | 7.3 | Ttotal <400°C |  | - | - |
|  | Tmax, °C | 1511 | 1145 | 712 | 523 | 415 |  |  | - | - |
| 5 | Ta400, s | 18.3 | 20.5 | 20.5 | 17.9 | 11 |  | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1512 | 1146 | 716 | 531 | 426 |  | - | - | - |
| 6 | Ta400, s | 15.3 | 23.5 | 23 | 20.5 | 13.9 | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1514 | 1149 | 722 | 540 | 439 | - | - | - | - |
| 7 | Ta400, s | 24.3 | 26 | 25.8 | 23.2 | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1517 | 1155 | 729 | 551 | - | - | - | - | - |
| 8 | Ta400, s | 26.8 | 28 | 27.8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1523 | 1162 | 739 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ta400, s | 29.3 | 30.5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1529 | 1171 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ta400, s | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1538 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Table S8 Evaluation of Ta400 and Tmax for V3 for a 5 s interlayer dwell time

| Layer no |  | Sequence of thermal transients during synthesis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ta400, s | 3 | 6 | 6.3 | 4 | Ttotal <400°C |  |  |  |  |
|  | Tmax, °C | 1027 | 1019 | 627 | 437 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ta400, s | 6.1 | 9.7 | 10.5 | 8.9 | Ttotal <400°C |  |  |  |  |
|  | Tmax, °C | 1425 | 1123 | 699 | 507 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ta400, s | 9.8 | 13.5 | 14.5 | 13.7 | 10 | Ttotal <400°C |  |  | - |
|  | Tmax, °C | 1500 | 1146 | 720 | 540 | 441 |  |  |  | - |
| 4 | Ta400, s | 13.8 | 17.5 | 18.8 | 18.5 | 16.6 | 11.7 |  | - | - |
|  | Tmax, °C | 1514 | 1155 | 736 | 569 | 480 | 425 |  | - | - |
| 5 | Ta400, s | 17.5 | 21.3 | 23.3 | 24 | 24.3 | 21.8 | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1522 | 1170 | 761 | 602 | 517 | 463 | - | - | - |
| 6 | Ta400, s | 21.5 | 25.6 | 28.5 | 30.5 | 30.8 | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1537 | 1196 | 791 | 637 | 552 | - | - | - | - |
| 7 | Ta400, s | 25.8 | 31.3 | 34.7 | 32.5 | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1562 | 1240 | 825 | 668 | - | - | - | - | - |
| 8 | Ta400, s | 31 | 36.9 | 33.5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1609 | 1261 | 854 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ta400, s | 37 | 33.8 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1625 | 1302 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ta400, s | 33.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1669 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Table S9 Evaluation of Ta400 and Tmax for V3 for a 90 s interlayer dwell time

| Layer no |  | Sequence of thermal transients during synthesis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ta400, s | 3 | 6 | 6.3 | 3.2 | Ttotal <400°C |  |  |  |  |
|  | Tmax, °C | 1027 | 1016 | 621 | 426 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ta400, s | 6.1 | 9.5 | 10.3 | 8.3 | Ttotal <400°C |  |  |  |  |
|  | Tmax, °C | 1421 | 1116 | 690 | 492 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ta400, s | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 11.8 | Ttotal <400°C |  |  |  | - |
|  | Tmax, °C | 1493 | 1137 | 706 | 513 |  |  |  |  | - |
| 4 | Ta400, s | 13.5 | 16.7 | 17 | 14.6 | 6 | Ttotal <400°C |  | - | - |
|  | Tmax, °C | 1505 | 1140 | 710 | 520 | 411 |  |  | - | - |
| 5 | Ta400, s | 17 | 20 | 20 | 17 | 8.7 |  | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1507 | 1141 | 914 | 526 | 419 |  | - | - | - |
| 6 | Ta400, s | 20.1 | 22.7 | 22.3 | 19.1 | 11.5 | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1508 | 1144 | 716 | 532 | 429 | - | - | - | - |
| 7 | Ta400, s | 22.8 | 25 | 24.3 | 21 | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1510 | 1148 | 721 | 541 | - | - | - | - | - |
| 8 | Ta400, s | 25 | 27 | 26.2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1515 | 1122 | 730 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ta400, s | 27 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1518 | 1160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ta400, s | 29.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Tmax, °C | 1526 | - | - | - | - | - | - | - | - |