Table 2: The XRF analysis of the mineral matter from oil shale samples collected from Wadi Kharja.

| Sample No. | CaO | SiO2 | P2O5 | Al2O3 | SO3 | Fe2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WKH1 | 70.8 | 13.2 | 1.72 | 1.56 | 10.8 | 0.843 |
| WKH2 | 72.7 | 11.4 | 1.63 | 1.77 | 10.7 | 0.734 |
| WKH3 | 64.3 | 15 | 3.95 | 2.58 | 11.6 | 1.4 |
| WKH4 | 66.3 | 13 | 3.39 | 3.15 | 11.1 | 1.65 |
| WKH5 | 74.4 | 10.8 | 4.91 | 2.38 | 5.45 | 1.03 |
| WKH6 | 71.1 | 6.02 | 5.6 | 1.89 | 13.6 | 0.731 |
| WKH7 | 69.3 | 6.54 | 3.72 | 1.8 | 16.6 | 0.791 |
| WKH8 | 67.8 | 7.3 | 9.41 | 1.95 | 12 | 0.583 |
| WKH9 | 60.1 | 18.2 | 7.21 | 8.54 | 1.31 | 2.52 |
| Min. | 60.1 | 6.02 | 1.63 | 1.56 | 1.31 | 0.583 |
| Max. | 74.4 | 18.2 | 9.41 | 8.54 | 16.6 | 2.52 |
| Average | 68.53% | 5.42% | 3.42% | 2.84% | 10.35% | 1.14% |

Table 3: The XRF analysis of the mineral matter from oil shale samples collected from Al-Wehdah.

| Sample No. | CaO | SiO2 | P2O5 | Al2O3 | SO3 | Fe2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WWH1 | 81 | 13 | 1.69 | 1.78 | 0.494 | 1.34 |
| WWH2 | 67.5 | 26.5 | 1.11 | 1.45 | 1.13 | 1.58 |
| WWH3 | 73 | 19.3 | 1.26 | 1.41 | 2.82 | 1.3 |
| WWH4 | 89.8 | 6.46 | 0.421 | 1.16 | 0.761 | 0.758 |
| WWH5 | 63 | 27.7 | 0.604 | 1.81 | 4.13 | 1.89 |
| WWH6 | 64 | 27.8 | 1.26 | 1.2 | 4.02 | 0.93 |
| WWH7 | 55.7 | 39.3 | ND | 1.27 | 1.84 | 1.3 |
| WWH8 | 60.8 | 31.6 | 0.776 | 1.33 | 3.51 | 1.27 |
| WWH9 | 64 | 27.2 | 0.651 | 1.84 | 3.56 | 1.98 |
| WWH10 | 86 | 8.36 | 0.211 | 1.29 | 2.34 | 1.13 |
| WWH11 | 84.8 | 8.97 | 0.407 | 1.43 | 2.53 | 1.15 |
| WWH12 | 74.5 | 19.5 | 0.46 | 1.16 | 2.72 | 0.886 |
| WWH13 | 65.2 | 20.9 | 0.957 | 2.31 | 6.46 | 2.5 |
| WWH14 | 80.2 | 11.9 | 0.683 | 1.58 | 3.32 | 1.47 |
| WWH15 | 69.3 | 26.7 | 0.833 | 1.23 | 0.654 | 0.564 |
| Min. | 55.7 | 6.46 | 0.211 | 1.16 | 0.494 | 0.564 |
| Max. | 89.8 | 39.3 | 1.69 | 2.31 | 6.46 | 2.50 |
| Average | 71.92 | 21.01 | 0.809 | 1.483 | 2.686 | 1.338 |