Table 2: The XRF analysis of the mineral matter from oil shale samples collected from Wadi Kharja.
	Sample No.
	CaO
	SiO2
	P2O5
	Al2O3
	SO3
	Fe2O3

	WKH1
	70.8
	13.2
	1.72
	1.56
	10.8
	0.843

	WKH2
	72.7
	11.4
	1.63
	1.77
	10.7
	0.734

	WKH3
	64.3
	15
	3.95
	2.58
	11.6
	1.4

	WKH4
	66.3
	13
	3.39
	3.15
	11.1
	1.65

	WKH5
	74.4
	10.8
	4.91
	2.38
	5.45
	1.03

	WKH6
	71.1
	6.02
	5.6
	1.89
	13.6
	0.731

	WKH7
	69.3
	6.54
	3.72
	1.8
	16.6
	0.791

	WKH8
	67.8
	7.3
	9.41
	1.95
	12
	0.583

	WKH9
	60.1
	18.2
	7.21
	8.54
	1.31
	2.52

	Min.
	60.1
	6.02
	1.63
	1.56
	1.31
	0.583

	Max.
	74.4
	18.2
	9.41
	8.54
	16.6
	2.52

	Average
	68.53%
	5.42%
	3.42%
	2.84%
	10.35%
	1.14%



















Table 3: The XRF analysis of the mineral matter from oil shale samples collected from Al-Wehdah.
	Sample No.
	CaO
	SiO2
	P2O5
	Al2O3
	SO3
	Fe2O3

	WWH1
	81
	13
	1.69
	1.78
	0.494
	1.34

	WWH2
	67.5
	26.5
	1.11
	1.45
	1.13
	1.58

	WWH3
	73
	19.3
	1.26
	1.41
	2.82
	1.3

	WWH4
	89.8
	6.46
	0.421
	1.16
	0.761
	0.758

	WWH5
	63
	27.7
	0.604
	1.81
	4.13
	1.89

	WWH6
	64
	27.8
	1.26
	1.2
	4.02
	0.93

	WWH7
	55.7
	39.3
	ND
	1.27
	1.84
	1.3

	WWH8
	60.8
	31.6
	0.776
	1.33
	3.51
	1.27

	WWH9
	64
	27.2
	0.651
	1.84
	3.56
	1.98

	WWH10
	86
	8.36
	0.211
	1.29
	2.34
	1.13

	WWH11
	84.8
	8.97
	0.407
	1.43
	2.53
	1.15

	WWH12
	74.5
	19.5
	0.46
	1.16
	2.72
	0.886

	WWH13
	65.2
	20.9
	0.957
	2.31
	6.46
	2.5

	WWH14
	80.2
	11.9
	0.683
	1.58
	3.32
	1.47
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	69.3
	26.7
	0.833
	1.23
	0.654
	0.564

	Min.
	55.7
	6.46
	0.211
	1.16
	0.494
	0.564

	Max.
	89.8
	39.3
	1.69
	2.31
	6.46
	2.50

	Average
	71.92
	21.01
	0.809
	1.483
	2.686
	1.338




