Supplementary Table 1. XRF analyses of soil samples

| No. | Metal oxide found | % metal in Agargaon soil | % metal in Khobna soil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tungsten trioxide | 0.03 | 0.02 |
| 2 | Silicon Dioxide | 54.42 | 49.87 |
| 3 | Cupric Oxide | 0.006 | 0.013 |
| 4 | Strontium oxide | 0.01 | 0.01 |
| 5 | Yttrium oxide | 0.003 | - |
| 6 | Zirconium oxide | 0.01 | 0.01 |
| 7 | Sodium oxide | 1.47 | 1.35 |
| 8 | Magnesium oxide | 1.41 | 1.59 |
| 9 | Aluminium oxide | 23.21 | 23.37 |
| 10 | Phosphorous pentaoxide | 0.15 | 0.18 |
| 11 | Sulfur trioxide | 0.09 | 0.11 |
| 12 | Potassium oxide | 3.38 | 4.16 |
| 13 | Calcium oxide | 0.68 | 3.49 |
| 14 | Titanium dioxide | 0.72 | 0.61 |
| 15 | Manganese dioxide | 0.08 | 0.1 |
| 16 | Iron oxide | 9.16 | 9.07 |
| 17 | Chromium oxide | 0.07 | 0.05 |
| 18 | Rubidium oxide | 0.01 | 0.02 |
| 19 | Nickel oxide | 0.01 | 0.01 |
| 20 | Niobium pentaoxide | 0.002 | - |
| 21 | Barium oxide | 0.02 | 0.03 |
| 22 | Zinc oxide | 0.01 | - |