


Table S1 The chromaticity values of ivory K7XY50 before consolidation
	   Site number
	L
	a
	b

	1
	56.42
	2.62 
	13.82 

	2
	36.71
	3.84
	9.58

	3
	47.53
	3.28
	11.28 

	4
	65.88 
	-1.11 
	11.54 

	5
	53.23
	3.00 
	11.05



Table S2 The chromaticity values of ivory K7XY50 after consolidation
	   Site number
	L
	a
	b
	ΔE

	1
	57.37
	2.13
	13.55
	1.10

	2
	36.69
	3.15
	9.09
	0.85

	3
	47.42
	2.51
	10.06
	1.45

	4
	66.23
	-1.44
	9.95
	1.66

	5
	51.72
	2.19
	10.47
	1.81






