Appendix A

Table A.1. Materials parameters (c, b1, b2, b3, b4, b5, b6 and R2) of 14 specimens based on Fung hyperelastic model for the Left Ventricle (LV) subjected to biaxial testing, including the average materials parameters.

|  | c | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample 01 | 6.018 | 2.174 | 1.493 | 1.308 | 0.768 | 0.491 | 0.310 | 0.796 |
| Sample 02 | 6.863 | 2.159 | 1.495 | 1.315 | 0.754 | 0.480 | 0.314 | 0.697 |
| Sample 03 | 3.789 | 2.165 | 2.572 | 1.302 | 0.765 | 0.493 | 0.325 | 0.811 |
| Sample 04 | 4.503 | 2.141 | 2.863 | 1.303 | 0.741 | 0.489 | 0.347 | 0.819 |
| Sample 05 | 6.535 | 2.124 | 1.310 | 0.725 | 0.475 | 0.355 | 0.375 | 0.779 |
| Sample 06 | 2.866 | 3.451 | 1.849 | 1.204 | 0.721 | 0.251 | 0.735 | 0.636 |
| Sample 07 | 4.179 | 2.951 | 1.848 | 1.005 | 0.543 | 0.251 | 0.735 | 0.783 |
| Sample 08 | 8.530 | 2.909 | 1.860 | 1.019 | 0.372 | 0.215 | 0.753 | 0.828 |
| Sample 09 | 5.166 | 2.930 | 1.858 | 1.006 | 0.388 | 0.239 | 0.755 | 0.725 |
| Sample 10 | 7.408 | 2.955 | 1.542 | 1.019 | 0.356 | 0.277 | 0.708 | 0.603 |
| Sample 11 | 4.670 | 2.961 | 1.838 | 1.005 | 0.401 | 0.258 | 0.728 | 0.822 |
| Sample 12 | 5.919 | 2.903 | 1.887 | 1.013 | 0.392 | 0.202 | 0.768 | 0.648 |
| Sample 13 | 7.871 | 2.932 | 1.828 | 1.018 | 0.361 | 0.247 | 0.731 | 0.758 |
| Sample 14 | 4.102 | 2.982 | 1.057 | 0.702 | 0.783 | 0.493 | 0.310 | 0.834 |
| Average | 5.601 | 2.696 | 1.807 | 1.067 | 0.559 | 0.339 | 0.564 | 0.753 |

Table A.2. Materials parameters (c, b1, b2, b3 and R2) of 14 specimens based on Choi-Vito hyperelastic model for the Left Ventricle (LV) subjected to biaxial testing, including the average materials parameters .

|  | c | b1 | b2 | b3 | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample 01 | 3.069 | 5.986 | 4.010 | 1.940 | 0.911 |
| Sample 02 | 3.452 | 5.977 | 4.014 | 1.980 | 0.845 |
| Sample 03 | 2.444 | 5.962 | 4.038 | 2.511 | 0.771 |
| Sample 04 | 3.314 | 5.920 | 4.084 | 2.026 | 0.691 |
| Sample 05 | 3.972 | 5.917 | 4.085 | 2.023 | 0.771 |
| Sample 06 | 3.243 | 5.973 | 4.023 | 2.005 | 0.896 |
| Sample 07 | 2.281 | 5.970 | 4.032 | 2.010 | 0.793 |
| Sample 08 | 4.691 | 5.949 | 4.044 | 2.009 | 0.900 |
| Sample 09 | 2.460 | 5.963 | 4.039 | 2.011 | 0.736 |
| Sample 10 | 3.563 | 5.981 | 4.005 | 1.515 | 0.804 |
| Sample 11 | 2.298 | 5.977 | 4.025 | 2.008 | 0.846 |
| Sample 12 | 2.897 | 5.943 | 4.060 | 2.017 | 0.659 |
| Sample 13 | 3.961 | 5.904 | 4.097 | 2.027 | 0.747 |
| Sample 14 | 2.723 | 6.000 | 2.990 | 1.285 | 0.961 |
| Avg | 3.169 | 5.959 | 3.968 | 1.955 | 0.809 |

Table A.3. Materials parameters (a1, a2, a3, b1, b2, b3 , c2, c3, c5, c6, φ and R2) of 14 specimens Left Ventricle (LV) based on Polynomial (Anisotropic) hyperelastic model for the subjected to biaxial testing, including the average materials parameters .

|  | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | b3 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | φ | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample 1 | 3.600 | 1.183 | 0.180 | 11.258 | 11.258 | 11.258 | 0.208 | 0.266 | 0.083 | 0.026 | 0.007 | 0.204 | 0.964 |
| Sample 2 | 5.147 | 0.894 | 0.150 | 10.789 | 10.789 | 10.789 | 0.221 | 0.237 | 0.082 | 0.033 | 0.015 | 0.205 | 0.970 |
| Sample 3 | 3.836 | 1.990 | 0.341 | 17.726 | 17.726 | 17.726 | -1.266 | 0.371 | 0.099 | 0.018 | -0.008 | 0.440 | 0.960 |
| Sample 4 | 5.215 | 2.702 | 0.467 | 17.374 | 17.374 | 17.374 | -2.102 | 0.478 | 0.161 | 0.052 | 0.014 | 0.396 | 0.958 |
| Sample 5 | 6.316 | 2.136 | 0.367 | 13.532 | 13.532 | 13.532 | -1.488 | 0.517 | 0.205 | 0.092 | 0.046 | 0.000 | 0.967 |
| Sample 6 | 4.110 | 1.427 | 0.201 | 12.064 | 12.064 | 12.064 | -0.014 | 0.259 | 0.081 | 0.026 | 0.007 | 0.244 | 0.966 |
| Sample 7 | 4.089 | 1.443 | 0.207 | 12.048 | 12.048 | 12.048 | -0.022 | 0.263 | 0.083 | 0.027 | 0.008 | 0.244 | 0.966 |
| Sample 8 | 2.716 | 1.916 | 0.340 | 17.302 | 17.302 | 17.302 | -1.076 | 0.334 | 0.100 | 0.024 | -0.001 | 0.454 | 0.961 |
| Sample 9 | 5.656 | 1.422 | 0.159 | 13.920 | 13.920 | 13.920 | -0.898 | 0.365 | 0.126 | 0.049 | 0.022 | 0.000 | 0.954 |
| Sample 10 | 5.251 | 2.214 | 0.395 | 12.296 | 12.296 | 12.296 | -0.780 | 0.456 | 0.173 | 0.076 | 0.038 | 0.000 | 0.971 |
| Sample 11 | 3.806 | 1.508 | 0.309 | 13.681 | 13.681 | 13.681 | -1.179 | 0.387 | 0.143 | 0.062 | 0.028 | 0.109 | 0.959 |
| Sample 12 | 5.213 | 0.512 | 0.101 | 10.631 | 10.631 | 10.631 | 0.708 | 0.055 | 0.009 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.977 |
| Sample 13 | 2.531 | 1.598 | 0.282 | 12.845 | 12.845 | 12.845 | -0.734 | 0.313 | 0.127 | 0.057 | 0.029 | 0.000 | 0.953 |
| Sample 14 | 5.344 | 1.530 | 0.231 | 11.854 | 11.854 | 11.854 | -0.219 | 0.328 | 0.117 | 0.047 | 0.020 | 0.255 | 0.969 |
| Average | 4.488 | 1.605 | 0.266 | 13.380 | 13.380 | 13.380 | -0.617 | 0.331 | 0.114 | 0.042 | 0.016 | 0.182 | 0.964 |

Table A.4. Materials parameters (μ, k1, k2, φ and R2) of 14 specimens Left Ventricle (LV) based on Holzapfel (2000) hyperelastic model for the subjected to biaxial testing, including the average materials parameters.

|  | μ | k1 | k2 | φ | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample 1 | 9.512 | 1.324 | 1.126 | -0.562 | 0.938 |
| Sample 2 | 11.868 | 1.233 | 1.101 | -0.543 | 0.960 |
| Sample 3 | 5.585 | 1.888 | 1.198 | 0.881 | 0.932 |
| Sample 4 | 7.153 | 2.251 | 1.227 | 2.192 | 0.917 |
| Sample 5 | 13.538 | 1.061 | 1.198 | 0.900 | 0.903 |
| Sample 6 | 10.498 | 1.372 | 1.130 | 0.650 | 0.934 |
| Sample 7 | 10.461 | 1.383 | 1.142 | 0.652 | 0.933 |
| Sample 8 | 3.679 | 1.864 | 1.236 | 0.856 | 0.930 |
| Sample 9 | 11.415 | 1.275 | 1.061 | 0.869 | 0.917 |
| Sample 10 | 13.421 | 1.750 | 1.279 | 1.758 | 0.921 |
| Sample 11 | 5.120 | 1.810 | 1.168 | 0.881 | 0.917 |
| Sample 12 | 11.845 | 1.041 | 0.956 | -0.302 | 0.962 |
| Sample 13 | 3.706 | 1.816 | 1.254 | 0.803 | 0.918 |
| Sample 14 | 12.922 | 1.450 | 1.177 | 0.679 | 0.940 |
| Average | 9.337 | 1.537 | 1.161 | 0.694 | 0.930 |

Table A.5. Materials parameters (μ, k1, k2, φ, ρ, and R2) of 14 specimens Left Ventricle (LV) based on Holzapfel (2005) hyperelastic model for the subjected to biaxial testing, including the average materials parameters.

|  | μ | k1 | k2 | φ | ρ | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample 1 | 4.547 | 1.028 | 0.913 | 0.000 | 0.547 | 0.944 |
| Sample 2 | 5.777 | 0.979 | 0.908 | -0.005 | 0.586 | 0.961 |
| Sample 3 | 3.728 | 1.046 | 0.917 | 1.923 | 0.471 | 0.921 |
| Sample 4 | 5.049 | 1.284 | 0.955 | 1.571 | 0.550 | 0.896 |
| Sample 5 | 6.519 | 1.196 | 0.943 | 2.008 | 0.464 | 0.915 |
| Sample 6 | 4.984 | 1.007 | 0.906 | -0.347 | 0.477 | 0.940 |
| Sample 7 | 4.976 | 1.023 | 0.909 | -0.352 | 0.475 | 0.940 |
| Sample 8 | 2.767 | 1.060 | 0.926 | 2.051 | 0.469 | 0.918 |
| Sample 9 | 5.538 | 0.961 | 0.858 | -1.051 | 0.521 | 0.919 |
| Sample 10 | 6.436 | 1.289 | 0.991 | 0.700 | 0.465 | 0.935 |
| Sample 11 | 3.360 | 1.019 | 0.919 | 1.963 | 0.477 | 0.908 |
| Sample 12 | 5.966 | 1.026 | 0.796 | -0.005 | 0.885 | 0.964 |
| Sample 13 | 2.736 | 1.053 | 0.931 | 0.857 | 0.469 | 0.908 |
| Sample 14 | 6.198 | 1.068 | 0.930 | -0.447 | 0.471 | 0.946 |
| Average | 4.899 | 1.074 | 0.914 | 0.633 | 0.523 | 0.930 |

Table A.6. Materials parameters (c, c11, c21, , c21, c12, c22, c134, c234, φ0, and R2) of 14 specimens Left Ventricle (LV) fitting on Four-Fiber Family hyperelastic model for the subjected to biaxial testing, including the average materials parameters.

|  | c | c11 | c21 | c12 | c22 | c134 | c234 | φ0 | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample 1 | 9.589 | 0.329 | 1.924 | 2.905 | 0.133 | 0.799 | 1.294 | 0.809 | 0.938 |
| Sample 2 | 11.925 | 0.171 | 1.844 | 2.694 | 1.134 | 0.868 | 1.201 | 0.836 | 0.960 |
| Sample 3 | 6.177 | 3.464 | 1.040 | 1.451 | 1.832 | 0.668 | 1.461 | 0.979 | 0.929 |
| Sample 4 | 8.314 | 5.258 | 1.022 | 0.315 | 3.747 | 0.586 | 1.624 | 0.971 | 0.911 |
| Sample 5 | 13.657 | 3.262 | 0.953 | 1.198 | 2.008 | 0.587 | 1.596 | 1.044 | 0.913 |
| Sample 6 | 10.567 | 0.936 | 1.316 | 2.532 | 1.160 | 0.790 | 1.307 | 0.809 | 0.934 |
| Sample 7 | 10.534 | 0.953 | 1.337 | 2.557 | 1.173 | 0.775 | 1.338 | 0.811 | 0.933 |
| Sample 8 | 4.238 | 3.254 | 1.094 | 1.696 | 1.740 | 0.628 | 1.532 | 0.961 | 0.927 |
| Sample 9 | 11.450 | 2.075 | 0.780 | 1.067 | 1.616 | 0.882 | 1.119 | 0.988 | 0.923 |
| Sample 10 | 13.560 | 2.327 | 1.220 | 2.562 | 1.491 | 0.500 | 1.909 | 0.889 | 0.924 |
| Sample 11 | 5.798 | 3.232 | 0.793 | 1.291 | 2.133 | 0.691 | 1.369 | 1.234 | 0.926 |
| Sample 12 | 11.800 | 0.005 | 5.362 | 2.783 | 0.848 | 0.856 | 0.986 | 0.501 | 0.965 |
| Sample 13 | 4.308 | 2.777 | 0.956 | 2.134 | 1.705 | 0.634 | 1.487 | 2.056 | 0.921 |
| Sample 14 | 13.007 | 1.229 | 1.175 | 2.541 | 1.283 | 0.725 | 1.420 | 0.870 | 0.941 |
| Average | 9.637 | 2.091 | 1.487 | 1.980 | 1.572 | 0.714 | 1.403 | 0.983 | 0.932 |

Table 2.1. Materials parameters (c, b1, b2, b3, b4, b5, b6 and R2) of 14 specimens based on Fung hyperelastic model for the Septal Wall (STW) subjected to biaxial testing, including the average materials parameters.

|  | c | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample 01 | 10.180 | 2.784 | 1.930 | 1.234 | 0.315 | 0.142 | 0.700 | 0.718 |
| Sample 02 | 7.647 | 2.436 | 1.510 | 0.135 | 0.936 | 0.180 | 0.767 | 0.800 |
| Sample 03 | 10.093 | 2.945 | 1.498 | 1.219 | 0.342 | 0.273 | 0.650 | 0.842 |
| Sample 04 | 11.783 | 2.307 | 1.455 | 1.027 | 0.355 | 0.728 | 0.158 | 0.713 |
| Sample 05 | 7.954 | 3.852 | 1.822 | 1.223 | 0.276 | 0.247 | 0.650 | 0.711 |
| Sample 06 | 6.184 | 3.886 | 1.862 | 1.216 | 0.349 | 0.223 | 0.766 | 0.733 |
| Sample 07 | 6.267 | 3.850 | 1.929 | 1.221 | 0.381 | 0.158 | 0.797 | 0.755 |
| Sample 08 | 6.247 | 3.872 | 1.885 | 1.220 | 0.360 | 0.197 | 0.781 | 0.682 |
| Sample 09 | 6.660 | 3.442 | 1.823 | 1.212 | 0.366 | 0.260 | 0.729 | 0.832 |
| Sample 10 | 5.772 | 3.401 | 1.891 | 1.211 | 0.394 | 0.203 | 0.768 | 0.776 |
| Sample 11 | 5.650 | 3.840 | 1.928 | 1.220 | 0.371 | 0.158 | 0.700 | 0.641 |
| Sample 12 | 6.951 | 1.962 | 2.384 | 1.110 | 0.462 | 0.481 | 0.522 | 0.807 |
| Sample 13 | 8.178 | 2.816 | 1.909 | 1.209 | 0.328 | 0.183 | 0.700 | 0.737 |
| Sample 14 | 2.893 | 2.966 | 1.834 | 1.202 | 0.612 | 0.266 | 0.700 | 0.703 |
| Average | 7.319 | 3.169 | 1.833 | 1.119 | 0.418 | 0.264 | 0.671 | 0.746 |

Table B.2. Materials parameters (c, b1, b2, b3 and R2) of 14 specimens based on Choi-Vito hyperelastic model for the Septal Wall (STW) subjected to biaxial testing, including the average materials parameters .

|  | c | b1 | b2 | b3 | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample 01 | 5.120 | 5.859 | 4.134 | 2.033 | 0.766 |
| Sample 02 | 4.297 | 5.992 | 3.460 | 1.603 | 0.942 |
| Sample 03 | 4.919 | 5.989 | 3.951 | 1.620 | 0.943 |
| Sample 04 | 5.094 | 5.990 | 2.994 | 1.129 | 0.876 |
| Sample 05 | 6.203 | 5.976 | 4.001 | 1.553 | 0.928 |
| Sample 06 | 4.609 | 5.965 | 4.025 | 2.004 | 0.935 |
| Sample 07 | 4.839 | 5.928 | 4.071 | 2.021 | 0.915 |
| Sample 08 | 4.687 | 5.950 | 4.043 | 2.009 | 0.900 |
| Sample 09 | 4.102 | 5.983 | 4.014 | 2.003 | 0.951 |
| Sample 10 | 3.651 | 5.947 | 4.055 | 2.017 | 0.870 |
| Sample 11 | 4.600 | 5.922 | 4.074 | 2.019 | 0.858 |
| Sample 12 | 3.785 | 5.917 | 4.077 | 2.020 | 0.665 |
| Sample 13 | 3.960 | 5.904 | 4.097 | 2.027 | 0.747 |
| Sample 14 | 1.742 | 5.979 | 4.022 | 2.006 | 0.720 |
| Avg | 4.401 | 5.950 | 3.930 | 1.862 | 0.858 |

Table B.3. Materials parameters (a1, a2, a3, b1, b2, b3 , c2, c3, c5, c6, φ and R2) of 14 specimens Septal Wall (STW) based on Polynomial (Anisotropic) hyperelastic model for the subjected to biaxial testing, including the average materials parameters .

|  | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | b3 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | φ | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample 1 | 7.506 | 2.008 | 0.311 | 12.062 | 12.062 | 12.062 | -0.090 | 0.364 | 0.119 | 0.043 | 0.016 | 0.255 | 0.974 |
| Sample 2 | 3.698 | 1.302 | 0.221 | 10.542 | 10.542 | 10.542 | 0.932 | 0.264 | 0.091 | 0.037 | 0.018 | 0.107 | 0.973 |
| Sample 3 | 5.341 | 1.637 | 0.275 | 11.049 | 11.049 | 11.049 | 0.490 | 0.332 | 0.117 | 0.044 | 0.016 | 0.176 | 0.975 |
| Sample 4 | 3.972 | 0.961 | 0.084 | 10.135 | 10.135 | 10.135 | 1.620 | 0.212 | 0.056 | 0.013 | 0 | 0 | 0.953 |
| Sample 5 | 6.595 | 1.894 | 0.313 | 10.801 | 10.801 | 10.801 | 0.980 | 0.374 | 0.125 | 0.046 | 0.019 | 0.135 | 0.976 |
| Sample 6 | 4.947 | 2.161 | 0.353 | 11.994 | 11.994 | 11.994 | 0.349 | 0.306 | 0.080 | 0.019 | 0.001 | 0.152 | 0.969 |
| Sample 7 | 5.397 | 2.767 | 0.521 | 12.395 | 12.395 | 12.395 | -0.701 | 0.513 | 0.192 | 0.083 | 0.041 | 0.333 | 0.975 |
| Sample 8 | 4.263 | 1.966 | 0.283 | 11.104 | 11.104 | 11.104 | 0.751 | 0.396 | 0.119 | 0.030 | 0 | 0.157 | 0.966 |
| Sample 9 | 5.713 | 2.140 | 0.312 | 11.968 | 11.968 | 11.968 | -0.123 | 0.433 | 0.139 | 0.045 | 0.012 | 0.244 | 0.963 |
| Sample 10 | 3.635 | 2.076 | 0.363 | 11.408 | 11.408 | 11.408 | 0.184 | 0.425 | 0.148 | 0.057 | 0.024 | 0.219 | 0.965 |
| Sample 11 | 4.124 | 2.414 | 0.430 | 13.117 | 13.117 | 13.117 | -0.911 | 0.443 | 0.153 | 0.059 | 0.026 | 0.334 | 0.963 |
| Sample 12 | 6.064 | 2.541 | 0.345 | 12.991 | 12.991 | 12.991 | -0.822 | 0.480 | 0.164 | 0.058 | 0.02 | 0 | 0.959 |
| Sample 13 | 8.550 | 0.696 | 0.103 | 5.176 | 5.176 | 5.176 | -0.596 | 0.174 | 0.056 | 0.019 | 0.005 | 0 | 0.914 |
| Sample 14 | 6.609 | 2.456 | 0.416 | 14.662 | 14.662 | 14.662 | -1.759 | 0.500 | 0.151 | 0.045 | 0.009 | 0.34 | 0.953 |
| Average | 5.458 | 1.930 | 0.309 | 11.386 | 11.386 | 11.386 | 0.022 | 0.373 | 0.122 | 0.043 | 0.0148 | 0.175 | 0.963 |

Table B.4. Materials parameters (μ, k1, k2, φ and R2) of 14 specimens Septal Wall (STW) based on Holzapfel (2000) hyperelastic model for the subjected to biaxial testing, including the average materials parameters.

|  | μ | k1 | k2 | φ | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample 1 | 18.919 | 1.637 | 1.229 | 0.649 | 0.943 |
| Sample 2 | 12.179 | 1.429 | 1.159 | 0.229 | 0.926 |
| Sample 3 | 15.276 | 1.543 | 1.203 | -0.465 | 0.934 |
| Sample 4 | 11.371 | 2.023 | 1.042 | 0.000 | 0.925 |
| Sample 5 | 19.969 | 1.664 | 1.226 | 0.286 | 0.926 |
| Sample 6 | 15.203 | 1.690 | 1.228 | -0.568 | 0.914 |
| Sample 7 | 15.522 | 1.987 | 1.342 | 0.732 | 0.918 |
| Sample 8 | 14.788 | 1.647 | 1.209 | -0.385 | 0.903 |
| Sample 9 | 15.765 | 1.693 | 1.241 | 0.640 | 0.920 |
| Sample 10 | 8.533 | 2.353 | 1.378 | -0.636 | 0.940 |
| Sample 11 | 7.332 | 2.297 | 1.393 | 0.791 | 0.934 |
| Sample 12 | 15.637 | 1.776 | 1.241 | 0.769 | 0.905 |
| Sample 13 | 14.271 | 1.260 | 1.018 | 0.969 | 0.914 |
| Sample 14 | 13.595 | 1.644 | 1.197 | -33.595 | 0.900 |
| Average | 14.169 | 1.760 | 1.222 | -2.185 | 0.921 |

Table B.5. Materials parameters (μ, k1, k2, φ, ρ, and R2) of 14 specimens Septal Wall (STW) based on Holzapfel (2005) hyperelastic model for the subjected to biaxial testing, including the average materials parameters.

|  | μ | k1 | k2 | φ | ρ | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample 1 | 9.206 | 1.217 | 0.960 | -0.332 | 0.469 | 0.952 |
| Sample 2 | 5.936 | 1.596 | 0.981 | 0.000 | 0.859 | 0.936 |
| Sample 3 | 7.606 | 1.314 | 0.970 | 0.000 | 0.666 | 0.941 |
| Sample 4 | 5.506 | 2.219 | 0.898 | 0.000 | 0.989 | 0.929 |
| Sample 5 | 10.220 | 1.641 | 1.011 | 0.000 | 0.830 | 0.924 |
| Sample 6 | 7.443 | 1.318 | 0.969 | 0.000 | 0.530 | 0.928 |
| Sample 7 | 7.492 | 1.477 | 1.026 | 0.619 | 0.462 | 0.936 |
| Sample 8 | 7.508 | 1.508 | 0.980 | 0.000 | 0.749 | 0.907 |
| Sample 9 | 7.635 | 1.262 | 0.962 | -0.279 | 0.466 | 0.931 |
| Sample 10 | 6.062 | 1.375 | 1.000 | 0.000 | 0.544 | 0.924 |
| Sample 11 | 5.298 | 1.295 | 0.983 | 0.816 | 0.460 | 0.921 |
| Sample 12 | 7.564 | 1.299 | 0.949 | 0.729 | 0.448 | 0.916 |
| Sample 13 | 7.564 | 1.299 | 0.949 | 0.729 | 0.448 | 0.916 |
| Sample 14 | 6.561 | 1.202 | 0.939 | 1.571 | 0.473 | 0.913 |
| Average | 7.257 | 1.430 | 0.970 | 0.275 | 0.600 | 0.927 |

Table B.6. Materials parameters (c, c11, c21, , c21, c12, c22, c134, c234, φ0, and R2) of 14 specimens Septal Wall (STW) fitting on Four-Fiber Family hyperelastic model for the subjected to biaxial testing, including the average materials parameters.

|  | c | c11 | c21 | c12 | c22 | c134 | c234 | φ0 | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample 1 | 19.051 | 1.195 | 1.552 | 3.284 | 1.249 | 0.590 | 1.689 | 0.815 | 0.944 |
| Sample 2 | 10.517 | 0.042 | 5.220 | 5.658 | 1.062 | 0.415 | 1.789 | 0.469 | 0.947 |
| Sample 3 | 15.361 | 0.001 | 8.828 | 4.346 | 1.156 | 0.706 | 1.659 | 0.860 | 0.934 |
| Sample 4 | 13.231 | -0.014 | 5.990 | 6.130 | 0.965 | 0.345 | 1.758 | 0.002 | 0.870 |
| Sample 5 | 19.979 | 0.030 | 4.820 | 6.002 | 1.119 | 0.298 | 2.352 | 0.661 | 0.931 |
| Sample 6 | 15.400 | 0.394 | 2.935 | 4.147 | 1.132 | 0.526 | 1.791 | 0.715 | 0.919 |
| Sample 7 | 15.071 | 2.427 | 1.432 | 3.331 | 1.444 | 0.347 | 2.431 | 0.826 | 0.921 |
| Sample 8 | 14.868 | 0.051 | 4.398 | 5.303 | 1.129 | 0.446 | 1.909 | 0.721 | 0.908 |
| Sample 9 | 15.911 | 1.209 | 1.519 | 3.503 | 1.277 | 0.570 | 1.727 | 0.844 | 0.921 |
| Sample 10 | 12.628 | 0.360 | 2.903 | 4.313 | 1.241 | 0.473 | 1.964 | 0.809 | 0.911 |
| Sample 11 | 8.006 | 3.764 | 1.259 | 3.137 | 1.685 | 0.398 | 2.005 | 0.998 | 0.931 |
| Sample 12 | 15.782 | 2.488 | 1.150 | 2.536 | 1.465 | 0.558 | 1.708 | 0.906 | 0.906 |
| Sample 13 | 14.287 | 2.526 | 0.817 | 0.573 | 1.856 | 0.943 | 1.067 | 0.955 | 0.918 |
| Sample 14 | 13.704 | 3.655 | 1.060 | 0.709 | 2.238 | 0.611 | 1.606 | 0.915 | 0.905 |
| Average | 14.557 | 1.295 | 3.135 | 3.784 | 1.358 | 0.516 | 1.818 | 0.750 | 0.919 |

Table C.1. Materials parameters (c, b1, b2, b3, b4, b5, b6 and R2) of 14 specimens based on Fung hyperelastic model for the Right Ventricle (RV) subjected to biaxial testing, including the average materials parameters .

|  | c | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample 01 | 1.387 | 2.171 | 5.503 | 0.297 | 0.775 | 0.499 | 0.329 | 0.639 |
| Sample 02 | 1.223 | 2.186 | 4.994 | 0.299 | 0.787 | 0.500 | 0.312 | 0.635 |
| Sample 03 | 5.266 | 2.154 | 2.884 | 1.300 | 0.754 | 0.485 | 0.342 | 0.875 |
| Sample 04 | 2.772 | 2.161 | 4.233 | 0.297 | 0.763 | 0.500 | 0.336 | 0.841 |
| Sample 05 | 4.064 | 2.093 | 4.513 | 0.293 | 0.692 | 0.498 | 0.405 | 0.787 |
| Sample 06 | 4.008 | 2.104 | 4.285 | 0.296 | 0.706 | 0.495 | 0.389 | 0.878 |
| Sample 07 | 3.390 | 2.138 | 4.129 | 0.740 | 0.496 | 0.360 | 0.546 | 0.823 |
| Sample 08 | 3.374 | 2.174 | 3.325 | 1.231 | 0.773 | 0.495 | 0.327 | 0.895 |
| Sample 09 | 4.669 | 2.159 | 3.482 | 1.263 | 0.758 | 0.490 | 0.340 | 0.910 |
| Sample 10 | 2.657 | 1.998 | 4.403 | 0.099 | 0.499 | 0.501 | 0.506 | 0.841 |
| Sample 11 | 1.611 | 2.188 | 4.822 | 0.298 | 0.791 | 0.499 | 0.313 | 0.833 |
| Sample 12 | 2.273 | 2.157 | 5.160 | 0.295 | 0.759 | 0.533 | 0.344 | 0.812 |
| Sample 13 | 3.563 | 2.133 | 4.518 | 0.294 | 0.734 | 0.497 | 0.373 | 0.808 |
| Sample 14 | 1.015 | 4.541 | 3.139 | 0.458 | 1.001 | 0.498 | 0.104 | 0.847 |
| Average | 2.948 | 2.311 | 4.242 | 0.533 | 0.735 | 0.489 | 0.355 | 0.816 |

Table C.2. Materials parameters (c, b1, b2, b3 and R2) of 14 specimens based on Choi-Vito hyperelastic model for the Right Ventricle (RV) subjected to biaxial testing, including the average materials parameters .

|  | c | b1 | b2 | b3 | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample 01 | 4.7 | 5.875 | 4.11 | 2.523 | 0.773 |
| Sample 02 | 2.044 | 8.976 | 4.01 | 3.612 | 0.864 |
| Sample 03 | 4.957 | 5.989 | 3.97 | 1.564 | 0.943 |
| Sample 04 | 2.472 | 8.978 | 4 | 2.671 | 0.8 |
| Sample 05 | 6.21 | 5.976 | 4 | 1.549 | 0.928 |
| Sample 06 | 4.295 | 5.971 | 4.02 | 2.401 | 0.935 |
| Sample 07 | 4.441 | 5.939 | 4.06 | 2.515 | 0.921 |
| Sample 08 | 4.306 | 5.958 | 4.03 | 2.503 | 0.903 |
| Sample 09 | 4.016 | 5.983 | 4.01 | 2.134 | 0.951 |
| Sample 10 | 3.359 | 5.953 | 4.05 | 2.514 | 0.88 |
| Sample 11 | 4.227 | 5.931 | 4.06 | 2.511 | 0.864 |
| Sample 12 | 3.485 | 5.926 | 4.07 | 2.513 | 0.675 |
| Sample 13 | 3.643 | 5.915 | 4.08 | 2.521 | 0.759 |
| Sample 14 | 1.604 | 5.981 | 4.02 | 2.507 | 0.736 |
| Avg | 3.8399 | 6.382 | 4.04 | 2.431 | 0.852 |

Table A.3. Materials parameters (a1, a2, a3, b1, b2, b3 , c2, c3, c5, c6, φ and R2) of 14 specimens Right Ventricle (RV) based on Polynomial (Anisotropic) hyperelastic model for the subjected to biaxial testing, including the average materials parameters .

|  | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | b3 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | φ | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample 1 | 2.982 | 2.499 | 0.926 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | -2.760 | -0.098 | 0.172 | 0.140 | 0.110 | 0.469 | 0.688 |
| Sample 2 | 2.114 | 1.992 | 0.766 | 26.077 | 26.077 | 26.077 | -1.638 | -0.377 | 0.076 | 0.069 | 0.052 | -0.534 | 0.673 |
| Sample 3 | 4.351 | 3.441 | 0.765 | 13.368 | 13.368 | 13.368 | -2.648 | 0.780 | 0.340 | 0.170 | 0.094 | 0.167 | 0.956 |
| Sample 4 | 3.684 | 2.988 | 0.910 | 15.540 | 15.540 | 15.540 | -2.694 | 0.072 | 0.194 | 0.130 | 0.088 | 0.405 | 0.873 |
| Sample 5 | 7.157 | 3.828 | 0.953 | 11.911 | 11.911 | 11.911 | -4.377 | 0.553 | 0.341 | 0.184 | 0.103 | 0.206 | 0.905 |
| Sample 6 | 7.635 | 2.815 | 0.808 | 11.477 | 11.477 | 11.477 | -3.599 | 0.394 | 0.276 | 0.161 | 0.099 | 0.175 | 0.938 |
| Sample 7 | 4.954 | 3.258 | 0.730 | 15.560 | 15.560 | 15.560 | -3.381 | 0.501 | 0.278 | 0.139 | 0.075 | 0.292 | 0.942 |
| Sample 8 | 5.656 | 1.422 | 0.159 | 13.920 | 13.920 | 13.920 | -0.898 | 0.365 | 0.126 | 0.049 | 0.022 | 0.000 | 0.954 |
| Sample 9 | 2.954 | 3.282 | 0.869 | 13.307 | 13.307 | 13.307 | -2.650 | 0.639 | 0.319 | 0.165 | 0.091 | 0.291 | 0.960 |
| Sample 10 | 4.232 | 4.298 | 1.136 | 13.424 | 13.424 | 13.424 | -3.543 | 0.758 | 0.392 | 0.204 | 0.113 | 0.322 | 0.964 |
| Sample 11 | 1.602 | 2.537 | 0.820 | 15.887 | 15.887 | 15.887 | -2.397 | 0.263 | 0.213 | 0.125 | 0.080 | 0.393 | 0.890 |
| Sample 12 | 4.279 | 4.030 | 1.070 | 15.725 | 15.725 | 15.725 | -4.148 | 0.601 | 0.353 | 0.183 | 0.102 | -0.322 | 0.919 |
| Sample 13 | 3.431 | 3.679 | 1.129 | 15.248 | 15.248 | 15.248 | -3.635 | 0.237 | 0.271 | 0.169 | 0.114 | -0.361 | 0.885 |
| Sample 14 | 5.295 | 3.823 | 1.124 | 12.598 | 12.598 | 12.598 | -4.428 | 0.680 | 0.404 | 0.237 | 0.150 | 0.230 | 0.928 |
| Average | 4.309 | 3.135 | 0.869 | 15.188 | 15.188 | 15.188 | -3.057 | 0.383 | 0.268 | 0.152 | 0.092 | 0.124 | 0.891 |

Table C.4. Materials parameters (μ, k1, k2, φ and R2) of 14 specimens Right Ventricle (RV) based on Holzapfel (2000) hyperelastic model for the subjected to biaxial testing, including the average materials parameters.

|  | μ | k1 | k2 | φ | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample 1 | 2.301 | 1.727 | 1.33 | 1.208 | 0.619 |
| Sample 2 | 0.244 | 1.681 | 1.38 | 2.109 | 0.743 |
| Sample 3 | 4.461 | 3.236 | 1.43 | 0.876 | 0.888 |
| Sample 4 | 1.069 | 2.66 | 1.41 | 2.139 | 0.881 |
| Sample 5 | 9.834 | 2.26 | 1.31 | 1.731 | 0.600 |
| Sample 6 | 6.242 | 2.709 | 1.24 | 1.914 | 0.778 |
| Sample 7 | 4.99 | 2.321 | 1.22 | 1.962 | 0.758 |
| Sample 8 | 11.415 | 1.275 | 1.06 | 0.869 | 0.917 |
| Sample 9 | 1.41 | 3.06 | 1.46 | -0.892 | 0.899 |
| Sample 10 | 2.915 | 3.602 | 1.51 | 2.229 | 0.906 |
| Sample 11 | -0.006 | 2.127 | 1.41 | 2.128 | 0.818 |
| Sample 12 | 5.864 | 2.405 | 1.35 | 1.161 | 0.685 |
| Sample 13 | 3.64 | 2.296 | 1.41 | 1.15 | 0.7 |
| Sample 14 | 6.694 | 2.497 | 1.36 | 1.955 | 0.667 |
| Average | 4.3624 | 2.418 | 1.35 | 1.467 | 0.776 |

Table C.5. Materials parameters (μ, k1, k2, φ, ρ, and R2) of 14 specimens Right Ventricle (RV) based on Holzapfel (2005) hyperelastic model for the subjected to biaxial testing, including the average materials parameters.

|  | μ | k1 | k2 | φ | ρ | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample 1 | 0.413 | 1.75 | 1.21 | 1.571 | 0.748 | 0.70586 |
| Sample 2 | 0.64 | 1.333 | 1.06 | 1.6 | 0.69 | 0.74865 |
| Sample 3 | 5.129 | 1.663 | 1.04 | 1.847 | 0.459 | 0.8497 |
| Sample 4 | 1.141 | 2.145 | 1.06 | 1.665 | 0.641 | 0.88126 |
| Sample 5 | 5.537 | 2.395 | 1.07 | 1.571 | 0.923 | 0.55531 |
| Sample 6 | 4.557 | 2.293 | 1.15 | 1.571 | 0.886 | 0.73415 |
| Sample 7 | 3.033 | 2.222 | 1.03 | 1.57 | 0.768 | 0.78537 |
| Sample 8 | 5.538 | 0.961 | 0.86 | -1.051 | 0.521 | 0.91852 |
| Sample 9 | 1.784 | 2.123 | 1.02 | 1.317 | 0.473 | 0.89073 |
| Sample 10 | 5.088 | 2.019 | 1.1 | 1.571 | 0.528 | 0.83549 |
| Sample 11 | -0.005 | 1.75 | 1.05 | 1.672 | 0.576 | 0.85572 |
| Sample 12 | 1.8413 | 2.751 | 1.08 | 1.57 | 0.724 | 0.78555 |
| Sample 13 | 0.348 | 2.582 | 1.13 | 1.57 | 0.687 | 0.84281 |
| Sample 14 | 4.255 | 2.256 | 1.1 | 1.571 | 0.795 | 0.62985 |
| Average | 2.8071 | 2.017 | 1.07 | 1.401 | 0.673 | 0.78707 |

Table C.6. Materials parameters (c, c11, c21, , c21, c12, c22, c134, c234, φ0, and R2) of 14 specimens Right Ventricle (RV) fitting on Four-Fiber Family hyperelastic model for the subjected to biaxial testing, including the average materials parameters.

|  | c | c11 | c21 | c12 | c22 | c134 | c234 | φ0 | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample 1 | 0.563 | 6.487 | 1.173 | 0.233 | 3.964 | 0.113 | 3.479 | 2.021 | 0.744 |
| Sample 2 | 1.114 | 4.062 | 1.308 | 0.214 | 3.256 | 0.386 | 2.111 | 0.882 | 0.752 |
| Sample 3 | 5.428 | 8.950 | 1.030 | 1.699 | 2.796 | 0.043 | 3.516 | -0.980 | 0.904 |
| Sample 4 | 1.565 | 7.708 | 1.211 | 1.142 | 2.482 | 0.200 | 2.785 | 0.865 | 0.893 |
| Sample 5 | 10.371 | 10.553 | 1.073 | 0.235 | 3.723 | -0.032 | 2.345 | 0.000 | 0.618 |
| Sample 6 | 5.966 | 11.851 | 1.038 | 0.183 | 4.894 | 0.000 | 21.195 | 0.851 | 0.890 |
| Sample 7 | 5.777 | 7.959 | 0.976 | 0.551 | 3.357 | 0.144 | 2.953 | 1.821 | 0.812 |
| Sample 8 | 11.450 | 2.075 | 0.780 | 1.067 | 1.616 | 0.882 | 1.119 | 0.988 | 0.923 |
| Sample 9 | 2.755 | 8.146 | 1.146 | 1.224 | 2.987 | 0.043 | 4.087 | 0.829 | 0.904 |
| Sample 10 | -0.003 | 5.710 | 1.237 | 0.000 | 21.484 | 0.700 | 2.610 | 0.571 | 0.862 |
| Sample 11 | -0.003 | 5.710 | 1.237 | 0.000 | 21.484 | 0.700 | 2.610 | 0.571 | 0.862 |
| Sample 12 | 5.333 | 10.189 | 1.125 | 0.749 | 2.771 | 0.000 | 21.491 | 0.000 | 0.757 |
| Sample 13 | 2.619 | 9.392 | 1.265 | 0.532 | 3.496 | 0.000 | 21.512 | -0.274 | 0.814 |
| Sample 14 | 5.730 | 11.230 | 1.098 | 0.341 | 3.760 | 0.000 | 21.536 | 0.000 | 0.784 |
| Average | 4.190 | 7.859 | 1.121 | 0.584 | 5.862 | 0.227 | 8.096 | 0.582 | 0.823 |