Table 1. Micro-strain values (mean ± SD, median) recorded at each of the eight strain-gauge channels for the carbon-fiber (nano-carbon HPP) and titanium groups, with corresponding Mann-Whitney U p-values.
	Group / Channel
	CH1
	CH2
	CH3
	CH4
	CH5
	CH6
	CH7
	CH8

	Carbon fiber – Mean
	0.00
	6.86
	9.77
	8.72
	8.37
	7.70
	8.07
	8.34

	Carbon fiber – SD
	0.00
	3.43
	6.22
	6.13
	4.93
	5.93
	3.30
	5.72

	Carbon fiber – Median
	0.00
	5.51
	7.06
	5.77
	6.32
	6.25
	6.67
	6.10

	Titanium – Mean
	0.00
	9.97
	12.73
	12.73
	11.65
	12.57
	10.73
	11.19

	Titanium – SD
	0.00
	12.11
	15.26
	10.66
	7.62
	6.93
	4.22
	4.71

	Titanium – Median
	0.00
	6.90
	6.44
	8.28
	10.58
	11.04
	10.58
	11.50

	p-value (Mann–Whitney U)
	1.000
	.065
	.093
	.026
	.041
	.015
	.009
	.026



