Development and Evaluation of velutin-loaded thermosensitive hydrogel for wound dressing

Table S1: In vitro drug release profile of velutin from thermosensitive hydrogel formulations (% Cumulative Release ± SD)

| Time (hrs) | AF1 | AF2 | AF3 | AF4 | AF5 | AF6 | AF7 | AF8 | AF9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 12.8 ± 0.9 | 11.4 ± 0.7 | 9.8 ± 0.8 | 10.6 ± 0.6 | 9.2 ± 0.5 | 8.1 ± 0.7 | 9.4 ± 0.8 | 8.5 ± 0.6 | 7.3 ± 0.5 |
| 1 | 24.6 ± 1.2 | 22.3 ± 1.0 | 19.7 ± 1.1 | 21.2 ± 0.9 | 18.8 ± 0.8 | 16.9 ± 1.0 | 19.1 ± 1.1 | 17.6 ± 0.9 | 15.8 ± 0.7 |
| 2 | 38.9 ± 1.5 | 36.2 ± 1.3 | 32.8 ± 1.4 | 35.4 ± 1.2 | 32.1 ± 1.1 | 29.7 ± 1.3 | 33.2 ± 1.4 | 30.8 ± 1.2 | 28.5 ± 1.0 |
| 4 | 56.3 ± 2.1 | 52.8 ± 1.8 | 48.9 ± 2.0 | 51.7 ± 1.7 | 48.2 ± 1.6 | 45.1 ± 1.9 | 49.8 ± 2.0 | 47.3 ± 1.8 | 44.2 ± 1.5 |
| 6 | 68.7 ± 2.3 | 64.9 ± 2.1 | 60.4 ± 2.2 | 63.2 ± 2.0 | 59.8 ± 1.9 | 56.7 ± 2.1 | 61.5 ± 2.2 | 58.9 ± 2.0 | 55.8 ± 1.8 |
| 8 | 78.2 ± 2.6 | 74.1 ± 2.4 | 69.8 ± 2.5 | 72.6 ± 2.3 | 69.1 ± 2.2 | 66.2 ± 2.4 | 71.3 ± 2.5 | 68.7 ± 2.3 | 65.9 ± 2.1 |
| 10 | 85.6 ± 2.8 | 81.7 ± 2.6 | 77.9 ± 2.7 | 80.3 ± 2.5 | 77.4 ± 2.4 | 74.8 ± 2.6 | 79.1 ± 2.7 | 76.8 ± 2.5 | 74.3 ± 2.3 |
| 12 | 91.4 ± 3.1 | 87.8 ± 2.9 | 84.2 ± 3.0 | 86.9 ± 2.8 | 84.1 ± 2.7 | 81.6 ± 2.9 | 85.7 ± 3.0 | 83.5 ± 2.8 | 81.2 ± 2.6 |

All values are expressed as mean ± SD, (n=3)

Table S2: Ex vivo skin permeation profile of velutin from thermosensitive hydrogel formulations (% Cumulative Permeation ± SD)

| Time (hrs) | AF1 | AF2 | AF3 | AF4 | AF5 | AF6 | AF7 | AF8 | AF9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 8.7 ± 0.6 | 7.9 ± 0.5 | 6.8 ± 0.6 | 7.4 ± 0.5 | 6.7 ± 0.4 | 5.9 ± 0.6 | 6.9 ± 0.6 | 6.2 ± 0.5 | 5.4 ± 0.4 |
| 1 | 16.8 ± 1.1 | 15.4 ± 0.9 | 13.7 ± 1.0 | 14.9 ± 0.8 | 13.5 ± 0.8 | 12.1 ± 1.0 | 13.8 ± 1.0 | 12.7 ± 0.9 | 11.5 ± 0.8 |
| 2 | 28.6 ± 1.8 | 26.8 ± 1.6 | 24.3 ± 1.7 | 26.1 ± 1.5 | 24.0 ± 1.4 | 21.9 ± 1.7 | 24.5 ± 1.7 | 22.8 ± 1.6 | 21.2 ± 1.4 |
| 4 | 46.2 ± 2.4 | 43.8 ± 2.2 | 40.1 ± 2.3 | 42.9 ± 2.1 | 40.4 ± 2.0 | 37.6 ± 2.3 | 41.2 ± 2.3 | 39.1 ± 2.2 | 36.8 ± 2.0 |
| 6 | 58.9 ± 2.9 | 56.7 ± 2.7 | 52.8 ± 2.8 | 55.8 ± 2.6 | 53.2 ± 2.5 | 50.1 ± 2.8 | 54.1 ± 2.8 | 52.0 ± 2.7 | 49.4 ± 2.5 |
| 8 | 69.8 ± 3.2 | 67.9 ± 3.0 | 63.7 ± 3.1 | 66.8 ± 2.9 | 64.5 ± 2.8 | 61.2 ± 3.1 | 65.4 ± 3.1 | 63.6 ± 3.0 | 60.9 ± 2.8 |
| 10 | 78.4 ± 3.6 | 76.8 ± 3.4 | 72.9 ± 3.5 | 75.7 ± 3.3 | 73.6 ± 3.2 | 70.5 ± 3.5 | 74.8 ± 3.5 | 73.2 ± 3.4 | 71.1 ± 3.2 |
| 12 | 84.7 ± 3.9 | 83.2 ± 3.7 | 79.6 ± 3.8 | 82.4 ± 3.6 | 80.9 ± 3.5 | 77.8 ± 3.8 | 81.6 ± 3.8 | 80.3 ± 3.7 | 78.5 ± 3.5 |

All values are expressed as mean ± SD, (n=3)