Table 1 . Sintering parameters used for gradient zirconia material

| Sintering protocol | Total time | Temp. 1 | Rate of temp increase | Temp. 2 | Rate of temp increase | Temp. 3 | Rate of temp increase | Temp. 4 | Hold time | Rate of temp increase | Temp. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HS | 54 min | RT | 120 °C/min | 1450 °C | 10 °C/min | 1600 °C | - |  | 20 min | -120 °C/min | 800 °C |
| SS | 90 min | RT | 50 °C/min | 1400 °C | 4 °C/min | 1500 °C | 10 °C/min | 1560 °C | 16 min | -50 °C/min | 800 °C |
| CS | 7 h | RT | 10 °C/min | 1550 °C | - | - | - | - | 2h | -10 °C/min | - |

CS, conventional sintering; HS, high-speed sintering; SS, speed sintering.