Table 2. Mean ±standard deviation values and intergroup comparisons of marginal fit (µm) for all groups
	 
Point
	[bookmark: _Hlk219745531]Marginal Fit (µm) (Mean Values ±SD)
	P
	Partial Eta Square
(95% CI)

	
	HS
	SS
	CS
	
	

	MMG
	36 ±1Ca
	65 ±2Ba
	97 ±1Ab
	<.001*
	0.90
(0.86-0.92)

	MFLG
	25 ±2Cb
	46 ±4Bc
	81 ±8Ad
	<.001*
	0.89
(0.85-0.92)

	DFLG
	22 ±2Cb
	44 ±2Bc
	86 ±0.6Ac
	<.001*
	0.91
(0.88-0.93)

	DMG
	33 ±3Ca
	59 ±6Bb
	107 ±9Aa
	<.001*
	0.93
(0.91-0.95)

	P
	<.001*
	<.001*
	<.001*
	–
	–

	Partial Eta Square
(95% CI)
	0.51
(0.35-0.62)
	0.70
(0.59-0.77)
	0.75
(0.65-0.81)
	–
	–

	Overall
	29 ±6C
	53 ±9B
	93 ±11A
	<.001*
	0.99
(0.98-0.99)


*Statistically significant at P<.05. 95% CI, 95% confidence interval; CS, conventional sintering; DFLG, distal finish line gap; DMG, distal marginal gap; HS, high-speed sintering; MFLG, mesial finish line gap; MMG, mesial marginal gap; SD, standard deviation; SS, speed sintering. Different superscript uppercase letters within same row and lowercase letters within same column indicate significant differences (P<.05).

