Table 2. Maximum Von Mises stress (MPa) in ceramic restorations, resin core, fiber post, tooth structure (including enamel, dentin and cementum) and PDL (periodontal ligament).
	
	CNP
	CP
	OnNP
	OnP
	OvNP
	OvP

	Crown restoration
	348.44
	347.11
	352.26
	352.46
	334.73
	334.21

	Resin core
	78.575
	28.267
	78.722
	19.62
	77.323
	23.866

	Fiber post
	/
	54.71
	/
	186.9
	/
	42.577

	Tooth structure
	150.64
	150.16
	164.82
	162.57
	118
	116.56

	PDL
	16.775
	16.236
	16.733
	16.18
	16.738
	16.195



