Table 1. Mechanical properties of materials used in finite element analysis (FEA) models.

| Materials | Young’s Modulus (mPa) | Poisson’s Ratio | Ref |
| --- | --- | --- | --- |
| e. max | 95000 | 0.24 | 50 |
| Composite resin (cement and core) | 12000 | 0.33 | 51 |
| Enamel | 41000 | 0.31 | 52 |
| Dentine | 15000 | 0.31 | 25 |
| Cementum | 8200 | 0.3 | 53 |
| Glass fiber post | 29200 | 0.3 | 25 |
| Gutta-percha | 140 | 0.45 | 51 |
| Cortical bone | 13700 | 0.3 | 51 |
| Cancellous bone | 1370 | 0.3 | 51 |
| Periodontal ligament | 68.9 | 0.45 | 51 |