Table 5 Types and Viscosities of Liquid DES
	Type 
	HBA
	HBD
	Ratio(HBA:HBD)
	Viscosity(mPa/s)
	 Melt State
	pH

	DES-1
	

	

	2:1
	489.3
	Pale yellow transparent liquid    
	

	DES-2
	
	
	4:1
	292.2
	
	

	DES-3
	
	
	6:1
	155.4
	
	2.24

	DES-4
	
	
	8:1
	143.8
	
	

	DES-5
	
	
	10:1
	132.2
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