Table S2. Portable XRF results of chemical composition of the nephrite artifacts from the Tomb No.1, Yuehe Town.

| Sample No. | Test point | S | K | Ca | Cr | Ti | V | Mn | Fe | Cu | Zn | Ba | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1:6 | White | 1083.62 | 1308.68 | 95859.18 | 341.58 | 109.58 | 26.14 | 153.74 | 1624.48 | 90.17 | 25.66 | 65.58 | 60.08 |
|  | Brown | 12274.89 | 1559.05 | 87244.78 | 366.16 | 127.60 | 18.01 | 166.14 | 1647.60 | 103.61 | 87.69 | 48.11 | 1456.70 |
| M1:11 | Yellow | 1446.49 | 1165.02 | 83732.74 | 348.37 | 337.66 | 35.27 | 214.36 | 2598.46 | 19.89 | 58.20 | 194.26 | 246.01 |
|  | Black | 9554.64 | 921.46 | 77464.02 | 286.66 | 261.87 | 32.00 | 189.76 | 3618.12 | 20.36 | 215.72 | 179.23 | 3035.80 |
| M1:12 | Yellow | 1084.99 | 830.19 | 93837.84 | 313.34 | 76.17 | 29.71 | 204.01 | 3107.82 | 35.70 | 47.64 | 161.80 | 85.89 |
|  | Brown | 1908.39 | 997.19 | 95610.23 | 368.14 | 91.97 | 30.92 | 173.94 | 3641.28 | 50.23 | 54.25 | 47.32 | 109.50 |
| M1:13 | White | 1108.06 | 1712.74 | 79634.85 | 320.01 | 181.71 | 21.47 | 419.23 | 4215.88 | 104.05 | 68.59 | 294.17 | 71.96 |
|  | Black | 6897.05 | 2709.31 | 87139.66 | 339.76 | 246.73 | 39.28 | 391.00 | 4502.48 | 103.15 | 145.21 | 267.33 | 1188.96 |
|  | Yellow | 1687.35 | 2044.16 | 96041.07 | 347.33 | 254.86 | 50.63 | 419.93 | 5292.62 | 99.06 | 98.43 | 352.76 | 353.44 |
| M1:15 | Black | 1498.82 | 1470.45 | 82609.89 | 348.07 | 178.38 | 23.32 | 672.73 | 9252.26 | 12.82 | 62.99 | 38.58 | 206.45 |
|  | Green | 4305.29 | 1837.94 | 71522.26 | 273.63 | 81.37 | 32.93 | 593.17 | 8477.97 | 40.12 | 115.62 | 37.46 | 1192.69 |
| M1:18 | Black | 4494.39 | 2049.43 | 68192.77 | 253.41 | 199.10 | 40.41 | 538.29 | 6483.26 | 42.08 | 138.03 | 37.61 | 1734.36 |
| M1:29 | White | 1145.82 | 2283.02 | 91784.73 | 376.09 | 276.75 | 99.05 | 353.21 | 3008.29 | 164.58 | 96.75 | 112.76 | 53.79 |
|  | Greem | 1142.43 | 2490.93 | 76207.25 | 462.27 | 202.39 | 44.76 | 431.13 | 2642.45 | 181.68 | 76.94 | 211.10 | 19.07 |
| M1:30 | White | 9836.59 | 2952.85 | 66376.81 | 462.27 | 2686.80 | 86.22 | 295.99 | 2250.38 | 51.32 | 1398.28 | 354.60 | 11.69 |
|  | Black | 1784.25 | 2052.01 | 52482.77 | 195.25 | 260.64 | 31.61 | 149.57 | 3371.75 | 621.25 | 54.94 | 38.95 | 233.38 |
| M1:31 | Front | 4139.74 | 3465.43 | 91188.91 | 338.73 | 55.49 | 33.55 | 184.35 | 1477.24 | 28.75 | 151.94 | 34.72 | 2185.12 |
|  | Back | 5009.96 | 3460.18 | 90258.87 | 331.08 | 49.11 | 25.29 | 182.63 | 1617.34 | 27.42 | 118.84 | 41.84 | 1151.24 |
| M1:42 | Yellow | 1435.49 | 1832.82 | 89344.95 | 406.79 | 77.89 | 22.62 | 187.94 | 3273.84 | 112.20 | 50.89 | 24.30 | 154.40 |
|  | Black | 2157.18 | 1317.06 | 92661.47 | 383.04 | 114.24 | 37.77 | 174.68 | 4238.99 | 343.41 | 65.25 | 34.05 | 170.60 |
| M1:70 | White | 13901.04 | 800.64 | 83256.02 | 298.64 | 193.14 | 46.56 | 591.26 | 8788.79 | 71.81 | 394.35 | 232.02 | 7819.86 |
|  | Black | 21864.34 | 909.32 | 69170.84 | 279.54 | 173.93 | 26.33 | 628.15 | 7021.62 | 78.86 | 448.58 | 224.64 | 7326.29 |
| M1:78 | Yellow | 990.42 | 1237.60 | 77600.09 | 274.17 | 211.74 | 18.40 | 153.95 | 2736.86 | 159.92 | 36.87 | 41.04 | 157.49 |
|  | Black | 2639.69 | 1506.30 | 86921.34 | 335.15 | 333.51 | 37.33 | 126.56 | 2988.17 | 345.36 | 47.46 | 24.61 | 377.19 |
| M1:79 | Brown | 3760.24 | 2595.33 | 64606.09 | 331.55 | 1158.90 | 62.55 | 474.28 | 10253.46 | 274.32 | 50.54 | 43.44 | 370.42 |
|  | Black | 11015.36 | 2550.66 | 52579.50 | 280.77 | 951.17 | 42.79 | 465.78 | 9095.43 | 238.33 | 133.63 | 172.50 | 2850.01 |
| M1:80 | Front | 694.94 | 1330.80 | 80216.68 | 375.91 | 95.88 | 135.89 | 259.22 | 2073.93 | 14.71 | 99.26 | 124.35 | 6.56 |
|  | Back | 536.68 | 1233.76 | 96287.34 | 351.34 | 119.84 | 155.28 | 276.83 | 2223.17 | 17.65 | 112.29 | 153.25 | 8.16 |
| M1:83 | Yellow | 3151.21 | 1325.17 | 98439.69 | 331.68 | 165.92 | 24.38 | 197.77 | 2579.80 | 50.83 | 28.81 | 266.76 | 248.91 |
|  | Brown | 3514.45 | 1210.19 | 86737.50 | 297.98 | 166.03 | 25.98 | 202.53 | 3451.06 | 137.31 | 45.30 | 283.95 | 749.60 |
| M1:84 | Red | 7294.64 | 1282.99 | 86401.40 | 339.26 | 132.23 | 50.76 | 167.07 | 2983.91 | 881.46 | 39.82 | 162.20 | 450.10 |
|  | Black | 5719.00 | 1110.27 | 81214.70 | 287.06 | 232.08 | 43.92 | 144.38 | 2536.32 | 217.59 | 236.54 | 194.32 | 5518.41 |
| M1:85 | White | 6535.83 | 3175.76 | 80345.98 | 306.29 | 265.12 | 38.54 | 173.24 | 1326.07 | 34.98 | 73.99 | 37.69 | 1282.94 |
|  | Black | 3327.60 | 2313.38 | 88310.23 | 306.28 | 252.43 | 60.91 | 57.69 | 1379.55 | 288.07 | 135.39 | 31.46 | 3286.51 |
| M1:86 | Black | 28659.87 | 1448.17 | 63102.60 | 206.18 | 218.68 | 36.40 | 2294.74 | 29694.74 | 96.82 | 477.85 | 632.13 | 12245.14 |
|  | Red | 818.67 | 1219.30 | 83772.95 | 321.46 | 387.46 | 51.62 | 2543.49 | 32985.09 | 592.68 | 90.85 | 394.60 | 296.03 |
| M1:93 | White | 3786.02 | 2123.96 | 90511.48 | 331.87 | 267.41 | 27.01 | 259.51 | 2215.62 | 65.36 | 54.22 | 87.87 | 644.95 |
|  | Black | 5321.06 | 1613.89 | 57095.14 | 142.03 | 135.53 | 36.84 | 255.70 | 2699.53 | 113.42 | 109.21 | 37.23 | 3019.86 |
| M1:98 | Yellow | 467.97 | 872.00 | 83605.49 | 288.47 | 70.35 | 17.94 | 143.24 | 1642.75 | 50.50 | 35.51 | 181.68 | 46.86 |
|  | Brown | 1767.36 | 1796.56 | 95610.34 | 367.69 | 170.67 | 21.58 | 167.93 | 1806.33 | 97.22 | 49.48 | 172.08 | 394.09 |
| M1:99 | Gray | 2694.97 | 1447.77 | 81873.88 | 331.61 | 125.02 | 70.71 | 111.91 | 1906.18 | 533.65 | 36.30 | 364.36 | 204.26 |
|  | Black | 26619.36 | 1410.22 | 80876.91 | 266.05 | 320.61 | 26.53 | 120.42 | 1239.90 | 800.80 | 118.21 | 288.14 | 3086.38 |
| M1:100 | Gray | 1325.58 | 1633.62 | 88395.42 | 310.2 | 72.56 | 24.30 | 273.22 | 1084.99 | 30.94 | 29.81 | 313.84 | 114.14 |
|  | Black | 1392.19 | 1721.00 | 87525.00 | 373.49 | 100.77 | 25.20 | 269.19 | 1218.27 | 43.52 | 30.43 | 292.16 | 160.25 |
| M1:101 | White | 515.17 | 727.85 | 75124.34 | 265.17 | 41.15 | 11.01 | 195.46 | 4887.94 | 49.47 | 31.04 | 47.20 | 16.43 |
|  | Yellow | 419.65 | 825.95 | 97165.01 | 335.74 | 130.84 | 16.56 | 204.19 | 5246.05 | 46.71 | 33.38 | 41.57 | 20.81 |
| M1:102 | Brown | 1159.20 | 1414.88 | 71233.72 | 240.81 | 129.75 | 42.43 | 189.73 | 1919.59 | 198.61 | 28.34 | 198.76 | 196.95 |
|  | Black | 5273.69 | 1276.54 | 59138.46 | 198.13 | 74.88 | 25.73 | 161.61 | 2213.73 | 273.76 | 61.54 | 105.34 | 1384.79 |
| M1:103 | Brown | 770.78 | 1333.06 | 86500.95 | 324.49 | 274.06 | 32.15 | 218.75 | 3640.79 | 55.37 | 28.05 | 144.71 | 133.44 |
|  | Black | 4816.06 | 1343.76 | 82316.20 | 332.91 | 398.63 | 59.62 | 137.93 | 5293.74 | 665.29 | 40.96 | 73.15 | 322.78 |
| M1:110 | Black | 9365.80 | 1157.63 | 82408.85 | 260.90 | 73.38 | 18.64 | 1018.27 | 3476.96 | 113.09 | 154.88 | 90.26 | 3282.24 |
|  | Side | 6024.69 | 1103.30 | 82014.20 | 273.24 | 144.53 | 39.75 | 905.33 | 3526.13 | 125.05 | 171.35 | 26.17 | 4168.85 |
| M1:111 | Brown | 4794.86 | 1161.75 | 86568.40 | 300.40 | 43.31 | 29.78 | 220.49 | 4400.48 | 15.30 | 74.24 | 72.82 | 533.33 |
|  | Black | 6127.97 | 1175.51 | 83054.83 | 230.86 | 72.12 | 49.88 | 204.20 | 4533.40 | 36.52 | 153.14 | 65.17 | 2297.47 |
| M1:112 | White | 2700.08 | 1768.20 | 93619.20 | 343.44 | 184.63 | 27.14 | 418.32 | 3320.58 | 39.40 | 58.66 | 173.50 | 456.87 |
|  | Black | 4046.67 | 1222.71 | 89595.68 | 289.16 | 233.07 | 30.57 | 372.96 | 3336.15 | 44.48 | 74.45 | 183.95 | 877.06 |
| M1:115 | Front | 4043.73 | 1283.23 | 46040.83 | 185.10 | 88.27 | 22.61 | 271.88 | 3367.43 | 217.92 | 228.91 | 328.13 | 6746.77 |
|  | Back | 10863.56 | 1583.57 | 73308.67 | 249.00 | 206.14 | 38.47 | 212.78 | 3073.50 | 195.94 | 233.08 | 302.04 | 5356.81 |
| M1:117 | Surface | 28612.48 | 2092.48 | 74891.49 | 256.95 | 244.56 | 26.63 | 380.80 | 6574.33 | 247.63 | 442.02 | 502.01 | 11409.70 |
|  | Inner | 13919.11 | 1795.25 | 71229.99 | 263.05 | 228.49 | 26.92 | 319.54 | 5641.97 | 173.97 | 313.04 | 566.06 | 9299.64 |
| M1:121 | White | 16320.36 | 2821.26 | 123995.26 | 503.40 | 327.98 | 38.72 | 97.41 | 3109.61 | 28.40 | 58.26 | 21.49 | 1544.54 |
|  | Black | 4336.71 | 696.55 | 86548.27 | 306.58 | 128.29 | 31.95 | 132.66 | 2857.92 | 56.85 | 81.21 | 26.39 | 1620.92 |
| M1:122 | White | 2692.41 | 1583.72 | 86914.46 | 359.51 | 294.72 | 22.08 | 186.00 | 2340.77 | 25.16 | 47.63 | 137.64 | 344.01 |
|  | Black | 6910.75 | 1249.81 | 64304.02 | 211.54 | 318.40 | 28.28 | 122.30 | 3131.25 | 88.29 | 253.36 | 29.62 | 6464.98 |
| M1:123 | White | 550.86 | 986.40 | 91321.46 | 358.98 | 133.72 | 25.26 | 331.21 | 4706.22 | 20.28 | 36.15 | 292.03 | 28.77 |
|  | Black | 595.64 | 1006.49 | 68458.83 | 288.54 | 37.35 | 40.18 | 252.54 | 3219.07 | 21.87 | 26.01 | 258.64 | 28.60 |
| M1:129 | Gray | 935.82 | 1217.67 | 85933.35 | 388.49 | 40.28 | 25.32 | 396.16 | 3155.50 | 32.20 | 45.65 | 356.22 | 216.17 |
|  | Brown | 1976.98 | 1128.59 | 97771.98 | 330.39 | 149.32 | 35.76 | 403.62 | 3372.91 | 50.13 | 53.75 | 314.42 | 541.64 |
| M1:130 | Black | 5672.27 | 1877.65 | 70259.30 | 314.84 | 1211.10 | 46.84 | 221.21 | 2608.87 | 843.23 | 530.60 | 264.33 | 358.01 |
|  | Black | 4170.56 | 2212.07 | 69199.08 | 278.86 | 233.94 | 48.76 | 178.24 | 3146.51 | 1351.76 | 71.90 | 154.60 | 1847.91 |
| M1:135 | Brown | 7105.49 | 2861.62 | 80930.51 | 355.16 | 302.65 | 27.48 | 366.13 | 5911.43 | 1230.33 | 72.22 | 78.18 | 528.61 |
|  | Black | 2704.63 | 1266.29 | 89562.68 | 292.31 | 131.09 | 21.41 | 331.77 | 5447.20 | 867.09 | 69.20 | 72.23 | 282.12 |
| M1:136 | Gray | 459.60 | 1295.89 | 92602.34 | 274.51 | 250.27 | 54.77 | 913.18 | 7469.43 | 26.06 | 143.96 | 331.51 | 24.36 |
|  | White | 695.11 | 1206.86 | 89224.47 | 417.81 | 294.83 | 62.66 | 994.67 | 8066.69 | 38.82 | 141.96 | 392.95 | 67.30 |
|  | Yellow | 511.76 | 1145.04 | 92177.96 | 328.83 | 494.66 | 57.50 | 894.63 | 7487.26 | 22.22 | 140.18 | 322.13 | 13.33 |
| M1:137 | Gray | 998.89 | 1371.50 | 92929.34 | 313.50 | 171.56 | 19.08 | 323.22 | 4838.02 | 27.03 | 35.61 | 188.15 | 60.89 |
|  | White | 497.96 | 1440.13 | 97340.61 | 357.94 | 181.02 | 21.11 | 313.67 | 4644.18 | 53.58 | 31.95 | 143.51 | 30.48 |
| M1:140 | Gray | 4958.77 | 1658.35 | 81204.71 | 292.74 | 134.77 | 32.51 | 506.34 | 4712.63 | 102.01 | 93.53 | 332.84 | 928.57 |
|  | Black | 9359.04 | 1860.23 | 82802.05 | 287.09 | 280.32 | 41.66 | 438.46 | 4963.99 | 209.49 | 199.16 | 428.37 | 4373.06 |
|  | Yellow | 15785.86 | 2169.64 | 78420.68 | 370.50 | 166.95 | 31.41 | 497.41 | 4639.28 | 129.19 | 121.29 | 393.96 | 1826.61 |
| M1:142 | White | 839.02 | 1916.31 | 90663.65 | 377.81 | 439.69 | 68.42 | 2172.57 | 23687.36 | 413.53 | 73.60 | 272.50 | 23.21 |
|  | Black | 22929.84 | 1622.79 | 67475.17 | 252.42 | 280.52 | 42.38 | 1949.52 | 24162.36 | 644.37 | 290.82 | 271.87 | 6624.51 |
|  | Red | 2643.61 | 1534.41 | 82241.86 | 307.58 | 155.62 | 24.11 | 2283.61 | 27412.00 | 659.54 | 62.80 | 248.64 | 463.38 |
| M1:143 | Gray | 2118.39 | 1371.74 | 83403.69 | 371.69 | 160.26 | 29.14 | 91.25 | 4207.86 | 21.35 | 28.17 | 37.09 | 221.49 |
|  | Red | 2599.87 | 1166.50 | 73569.22 | 258.52 | 153.72 | 40.77 | 157.75 | 5568.21 | 255.77 | 52.61 | 36.43 | 788.11 |
|  | Black | 1927.25 | 1138.12 | 72386.13 | 328.44 | 3771.36 | 54.20 | 116.71 | 4936.19 | 34.72 | 34.10 | 35.37 | 521.01 |
| M1:151 | Brown | 946.33 | 2936.38 | 93505.26 | 365.86 | 190.73 | 32.43 | 430.65 | 5809.67 | 39.74 | 87.60 | 354.52 | 38.73 |
|  | White | 1572.00 | 3285.32 | 62069.92 | 282.86 | 282.78 | 37.86 | 395.97 | 5436.46 | 46.22 | 86.64 | 475.06 | 117.14 |
| M1:156 | Front | 3426.76 | 2096.50 | 86409.13 | 361.57 | 181.01 | 46.07 | 292.67 | 2899.16 | 1261.49 | 43.89 | 316.90 | 367.89 |
|  | Back | 2471.27 | 2604.57 | 87560.21 | 321.83 | 299.63 | 75.90 | 275.50 | 2563.44 | 1485.18 | 51.12 | 284.55 | 200.47 |
| M1:157 | Top | 967.26 | 1285.16 | 86978.84 | 319.89 | 127.80 | 26.87 | 406.31 | 3906.06 | 26.24 | 70.58 | 268.60 | 71.48 |
|  | Bottom | 667.08 | 1039.68 | 75243.42 | 272.28 | 93.71 | 17.92 | 383.24 | 3782.80 | 17.07 | 72.06 | 280.27 | 90.12 |
| M1:158 | Red | 609.04 | 1631.95 | 77644.41 | 340.55 | 176.34 | 31.18 | 1156.86 | 4141.68 | 191.40 | 34.91 | 190.81 | 174.13 |
|  | Brown | 2218.82 | 2268.47 | 41657.49 | 198.35 | 119.07 | 27.23 | 958.18 | 4267.04 | 572.39 | 44.64 | 65.97 | 741.19 |
| M1:159 | White | 3593.99 | 12911.52 | 79000.77 | 314.98 | 77.79 | 31.60 | 174.31 | 2849.92 | 341.20 | 23.85 | 23.23 | 150.56 |
|  | Black | 7535.09 | 10359.73 | 60422.54 | 177.30 | 77.36 | 24.36 | 113.59 | 2478.22 | 509.09 | 121.15 | 27.62 | 4455.58 |
| M1:161 | Gray | 675.31 | 1382.97 | 94731.70 | 324.22 | 184.17 | 68.60 | 1475.95 | 17824.95 | 18.66 | 122.02 | 37.59 | 25.96 |
|  | Black | 14891.73 | 2146.49 | 80826.75 | 387.07 | 192.13 | 76.83 | 1458.23 | 17948.79 | 33.61 | 188.62 | 32.56 | 1721.60 |
| M1:162 | Gray | 2994.14 | 1517.48 | 91138.23 | 345.83 | 100.27 | 31.75 | 551.75 | 6833.05 | 25.86 | 121.13 | 36.05 | 349.71 |
|  | Black | 19897.36 | 1978.16 | 71531.22 | 267.40 | 175.04 | 49.38 | 482.96 | 7482.98 | 203.00 | 406.44 | 40.41 | 7229.42 |
| M1:162-2 | Red | 5408.38 | 1653.22 | 86326.04 | 367.11 | 155.19 | 45.77 | 134.39 | 2775.54 | 721.77 | 28.68 | 27.16 | 258.20 |
|  | Brown | 5418.65 | 1569.30 | 78873.10 | 312.90 | 190.81 | 68.12 | 40.96 | 1796.78 | 648.34 | 103.67 | 24.12 | 4085.49 |
| M1:163 | Gray | 1102.09 | 1417.52 | 90480.03 | 315.21 | 129.20 | 21.13 | 258.67 | 1929.71 | 29.82 | 45.59 | 271.64 | 267.45 |
|  | Black | 1990.71 | 1570.44 | 83708.41 | 271.18 | 205.77 | 56.13 | 790.56 | 3008.32 | 257.05 | 215.96 | 349.79 | 2448.98 |
| M1:164 | Gray | 4912.28 | 1517.04 | 97499.74 | 339.48 | 129.62 | 26.45 | 406.90 | 3366.70 | 28.71 | 58.32 | 332.68 | 560.68 |
|  | Black | 3354.22 | 1463.99 | 91775.64 | 380.42 | 107.39 | 38.05 | 350.67 | 3408.33 | 34.43 | 63.51 | 246.53 | 526.23 |
| M1:165 | Black | 12948.09 | 2688.78 | 64072.27 | 306.54 | 264.78 | 65.29 | 292.13 | 1867.47 | 320.71 | 188.36 | 28.56 | 4060.82 |
| M1:167 | Gray | 1403.69 | 1051.29 | 89102.25 | 300.40 | 68.48 | 31.10 | 411.05 | 5845.04 | 25.34 | 64.60 | 347.12 | 345.35 |
|  | Black | 2353.18 | 1266.38 | 86916.23 | 328.22 | 130.76 | 44.95 | 342.83 | 6269.83 | 21.46 | 105.68 | 191.54 | 1072.92 |
| M1:174 | White | 1740.69 | 10221.73 | 83114.20 | 341.74 | 89.83 | 15.53 | 150.18 | 2373.57 | 260.17 | 20.17 | 23.94 | 33.44 |
|  | Black | 28194.46 | 8355.78 | 59800.46 | 229.85 | 73.37 | 31.21 | 127.55 | 2031.93 | 514.88 | 187.08 | 25.03 | 5656.31 |
| M1:183 | Front | 1621.50 | 1370.09 | 91998.54 | 299.12 | 234.78 | 28.81 | 219.61 | 7104.66 | 19.86 | 37.27 | 27.04 | 145.49 |
|  | Back | 2634.77 | 2100.19 | 92389.72 | 330.31 | 314.40 | 43.95 | 219.06 | 7191.07 | 121.00 | 69.35 | 38.53 | 911.57 |
| M1:185 | Gray | 1552.12 | 1260.67 | 93427.83 | 309.61 | 75.10 | 26.39 | 572.85 | 7502.57 | 16.73 | 104.55 | 24.81 | 139.62 |
|  | Black | 5525.66 | 1159.65 | 75676.73 | 248.89 | 69.74 | 26.33 | 556.23 | 8016.77 | 86.15 | 190.50 | 22.95 | 3580.87 |
| M1:186 | Gray | 1628.59 | 1407.88 | 91852.63 | 363.45 | 53.86 | 28.43 | 546.15 | 6977.41 | 13.74 | 105.05 | 30.00 | 99.39 |
|  | Black | 4779.21 | 1844.43 | 86647.54 | 310.42 | 174.18 | 30.77 | 556.14 | 8086.29 | 433.65 | 163.86 | 32.65 | 2169.40 |
| M1:187 | Gray | 1240.84 | 1366.05 | 81908.35 | 339.11 | 495.07 | 41.43 | 1345.45 | 8238.89 | 60.51 | 309.90 | 27.18 | 121.61 |
|  | Yellow | 2963.95 | 1662.20 | 81613.02 | 397.82 | 354.35 | 49.17 | 1338.99 | 8183.71 | 59.79 | 195.06 | 27.25 | 430.86 |
|  | Black | 5324.18 | 1777.58 | 88122.54 | 353.15 | 156.00 | 34.42 | 1386.42 | 7878.69 | 122.83 | 209.76 | 24.71 | 888.66 |
| M1:191 | Red | 2786.56 | 1560.07 | 89596.34 | 369.33 | 119.61 | 26.91 | 2158.79 | 22217.69 | 440.72 | 83.37 | 407.76 | 534.36 |
|  | Black | 17386.29 | 1579.67 | 71083.49 | 270.43 | 235.36 | 35.14 | 1978.70 | 19728.90 | 497.32 | 227.13 | 413.94 | 3962.82 |
| M1:202 | White | 986.57 | 1193.44 | 94391.14 | 307.25 | 454.58 | 56.82 | 470.68 | 8995.57 | 135.50 | 41.45 | 23.55 | 49.00 |
|  | Brown | 13487.77 | 1123.85 | 83847.05 | 373.56 | 521.49 | 48.81 | 487.00 | 9871.25 | 482.70 | 101.59 | 23.03 | 2005.22 |
| M1:208 | White | 1703.72 | 1321.25 | 93504.00 | 365.76 | 137.77 | 14.67 | 191.83 | 3133.70 | 28.60 | 35.45 | 177.25 | 115.24 |
|  | Black | 2024.54 | 1364.18 | 37813.29 | 160.48 | 143.35 | 20.93 | 272.81 | 3119.47 | 130.56 | 67.82 | 826.10 | 1092.54 |
| M1:222 | White | 1109.56 | 789.22 | 94450.03 | 391.99 | 79.90 | 120.52 | 344.56 | 2007.42 | 68.83 | 100.22 | 38.13 | 26.26 |
|  | Brown | 437.03 | 821.72 | 96513.23 | 376.88 | 101.07 | 142.94 | 321.46 | 2132.40 | 18.08 | 104.42 | 47.45 | 11.68 |
| M1:233 | Brown | 1196.18 | 1466.70 | 94585.74 | 325.37 | 168.19 | 27.01 | 1296.54 | 2683.84 | 50.15 | 50.84 | 103.46 | 54.49 |
|  | Black | 4441.58 | 2039.99 | 88015.01 | 347.27 | 116.78 | 13.56 | 1395.39 | 2817.94 | 183.33 | 77.78 | 99.63 | 1448.20 |
| M1:235 | Red | 977.69 | 2715.29 | 84020.55 | 367.45 | 249.90 | 51.83 | 70.64 | 2912.61 | 243.06 | 37.04 | 38.50 | 326.35 |
|  | White | 9787.71 | 2522.41 | 77342.85 | 264.81 | 221.79 | 30.33 | 64.73 | 2812.26 | 864.27 | 111.88 | 43.19 | 3214.02 |
|  | Brown | 646.64 | 2674.56 | 86080.54 | 367.98 | 264.27 | 69.51 | 54.02 | 2496.26 | 576.67 | 51.00 | 31.56 | 377.13 |
| M1:239 | Red | 1561.65 | 2045.78 | 85944.98 | 308.61 | 225.30 | 29.63 | 159.67 | 3552.01 | 411.20 | 28.54 | 195.63 | 291.39 |
|  | White | 1549.08 | 2759.43 | 87171.14 | 335.65 | 279.50 | 20.28 | 157.67 | 2469.68 | 423.53 | 41.00 | 68.88 | 245.85 |
|  | Brown | 6933.93 | 2379.07 | 79236.36 | 325.05 | 203.87 | 21.49 | 135.11 | 2827.23 | 1338.71 | 40.52 | 155.96 | 531.91 |
| M1:245 | Gray | 531.52 | 1264.51 | 88429.05 | 371.93 | 66.06 | 13.79 | 251.89 | 4628.44 | 22.48 | 50.51 | 86.29 | 6.65 |
|  | White | 2352.90 | 1927.86 | 135809.20 | 425.66 | 248.42 | 19.02 | 536.52 | 13514.72 | 109.65 | 148.82 | 131.75 | 75.04 |
|  | Black | 1702.59 | 1080.66 | 89931.54 | 361.11 | 102.14 | 37.69 | 444.23 | 12465.97 | 437.22 | 155.86 | 88.36 | 329.83 |
| M1:247 | Black | 3435.45 | 1725.76 | 92088.16 | 369.60 | 628.84 | 41.64 | 511.82 | 9014.73 | 404.83 | 59.22 | 25.27 | 510.18 |
|  | White | 1156.28 | 1742.91 | 90290.98 | 380.70 | 450.48 | 51.23 | 544.59 | 10238.07 | 163.93 | 51.57 | 24.29 | 91.88 |
| M1:248 | Black | 1684.09 | 1441.82 | 86158.68 | 357.02 | 89.86 | 32.68 | 164.24 | 2257.45 | 120.18 | 56.98 | 29.28 | 256.75 |
|  | Gray | 12944.75 | 1503.09 | 81848.88 | 383.64 | 102.93 | 32.95 | 135.47 | 3282.02 | 361.62 | 123.00 | 26.11 | 2468.24 |
| M1:253 | Gray | 596.79 | 1198.32 | 88969.39 | 319.28 | 82.56 | 27.26 | 229.81 | 2392.25 | 88.88 | 32.00 | 97.54 | 52.46 |
|  | Brown | 1086.44 | 1265.74 | 68600.19 | 266.80 | 206.84 | 45.29 | 227.72 | 2870.08 | 232.40 | 39.68 | 68.41 | 56.31 |
| M1:258 | Gray | 1253.91 | 1601.68 | 90644.23 | 287.50 | 215.18 | 26.70 | 758.31 | 7708.17 | 114.32 | 33.57 | 27.30 | 116.26 |
|  | Black | 10899.26 | 1309.34 | 82486.93 | 314.25 | 301.31 | 36.82 | 716.39 | 8460.05 | 527.51 | 104.41 | 40.24 | 1672.63 |
|  | Brown | 1184.57 | 1272.68 | 90561.79 | 336.84 | 310.54 | 47.20 | 750.22 | 8927.86 | 263.42 | 64.16 | 25.77 | 21.68 |
| M1:259 | Gray | 13074.56 | 1905.10 | 65940.88 | 512.06 | 3016.10 | 24.36 | 265.64 | 2578.61 | 172.88 | 1318.57 | 106.88 | 354.64 |
|  | Black | 10524.97 | 1509.97 | 66694.21 | 329.59 | 172.73 | 14.57 | 134.92 | 2949.72 | 329.81 | 124.52 | 29.01 | 3190.97 |
| M1:264 | Gray | 7740.08 | 1217.13 | 86210.05 | 322.68 | 210.44 | 61.04 | 845.43 | 6965.88 | 22.82 | 170.88 | 25.27 | 1319.71 |
|  | Black | 20113.25 | 1242.63 | 73999.64 | 334.33 | 213.51 | 68.94 | 736.36 | 7888.94 | 32.60 | 426.65 | 32.89 | 4119.33 |
| M1:265 | Gray | 966.49 | 2062.85 | 87918.75 | 297.28 | 179.83 | 28.99 | 541.47 | 6867.72 | 97.49 | 29.67 | 25.54 | 14.92 |
|  | Black | 7221.70 | 1710.04 | 88760.15 | 426.22 | 178.67 | 27.54 | 618.88 | 7699.97 | 303.30 | 58.38 | 30.12 | 1123.17 |
| M1:268 | Brown | 2620.65 | 825.08 | 88434.46 | 332.19 | 303.62 | 26.19 | 322.21 | 5124.57 | 374.68 | 43.36 | 41.58 | 186.39 |
|  | Black | 4616.76 | 880.57 | 87021.90 | 338.99 | 252.15 | 27.21 | 280.39 | 5019.27 | 182.82 | 52.81 | 24.11 | 593.49 |
| M1:298 | Front | 8945.38 | 1136.64 | 76888.67 | 263.75 | 278.17 | 44.67 | 240.91 | 4059.71 | 32.87 | 241.41 | 69.84 | 3175.60 |
|  | Back | 11968.01 | 945.04 | 81289.90 | 341.98 | 238.50 | 40.92 | 269.08 | 3812.84 | 40.54 | 180.27 | 53.69 | 1644.76 |
| M1:300 | Rim | 12591.44 | 2214.72 | 44580.43 | 232.69 | 215.77 | 31.68 | 134.93 | 3609.80 | 705.40 | 83.49 | 292.31 | 2182.01 |
|  | Rim | 10507.18 | 2301.97 | 63373.58 | 244.88 | 249.29 | 25.81 | 72.22 | 3612.39 | 987.82 | 107.93 | 48.73 | 3233.24 |
| M1:304 | Brown | 7323.04 | 1370.10 | 85198.63 | 319.46 | 101.11 | 24.43 | 164.42 | 2494.02 | 118.65 | 71.40 | 168.38 | 1198.92 |
|  | Black | 6217.94 | 1486.76 | 86586.21 | 365.09 | 105.95 | 31.18 | 154.16 | 2471.01 | 116.56 | 81.88 | 77.03 | 1439.04 |
| M1:308 | White | 2748.92 | 1174.27 | 70246.37 | 224.85 | 79.93 | 18.93 | 264.09 | 1594.45 | 136.26 | 49.48 | 356.38 | 516.77 |
|  | Black | 6037.95 | 1203.33 | 86489.29 | 311.89 | 100.07 | 32.45 | 240.91 | 2338.19 | 901.07 | 69.48 | 319.39 | 1055.67 |
| M1:309 | White | 3516.29 | 1875.92 | 89867.93 | 383.95 | 79.44 | 14.94 | 130.06 | 1026.13 | 75.48 | 31.89 | 37.40 | 339.23 |
|  | Black | 5017.52 | 1100.37 | 60993.60 | 235.50 | 46.53 | 13.63 | 169.42 | 1337.06 | 395.10 | 48.94 | 266.84 | 949.13 |
| M1:311 | White | 1277.63 | 2061.37 | 79490.76 | 258.97 | 159.62 | 28.24 | 379.94 | 2955.67 | 61.76 | 38.35 | 271.35 | 212.78 |
|  | Black | 3611.73 | 1750.42 | 90535.70 | 282.99 | 206.86 | 21.14 | 385.98 | 3519.65 | 90.58 | 60.97 | 174.19 | 745.67 |
| M1:318 | White | 1524.14 | 1726.67 | 87823.98 | 307.02 | 79.30 | 19.99 | 260.99 | 1007.58 | 24.60 | 32.60 | 262.86 | 149.57 |
|  | Black | 2269.35 | 1480.46 | 89854.92 | 389.28 | 298.32 | 14.83 | 266.72 | 1025.76 | 29.51 | 32.87 | 299.66 | 182.12 |
| M1:321 | Gray | 2243.61 | 1217.52 | 84048.96 | 340.75 | 439.86 | 33.78 | 310.33 | 4442.26 | 91.16 | 83.03 | 87.34 | 585.79 |
|  | Black | 2963.27 | 1364.72 | 81435.05 | 262.70 | 317.53 | 25.76 | 313.20 | 4606.15 | 149.52 | 86.08 | 90.63 | 700.33 |
| M1:329 | Gray | 1192.31 | 1542.62 | 87847.73 | 339.42 | 217.87 | 38.05 | 152.44 | 3381.07 | 55.56 | 44.52 | 24.43 | 251.11 |
|  | Black | 1854.06 | 1624.73 | 84851.23 | 364.04 | 234.02 | 37.79 | 148.06 | 3670.46 | 81.22 | 58.86 | 25.83 | 503.21 |
| M1:336 | White | 6287.84 | 2430.33 | 88375.50 | 352.07 | 208.76 | 40.83 | 500.99 | 7898.64 | 257.09 | 57.68 | 37.16 | 766.18 |
|  | Black | 4242.22 | 2036.36 | 86629.41 | 321.06 | 357.73 | 89.23 | 508.68 | 8878.98 | 484.25 | 104.45 | 33.45 | 1701.16 |
| M1:341 | Black | 8459.65 | 2105.34 | 77341.16 | 398.64 | 121.37 | 42.79 | 69.36 | 1773.55 | 517.28 | 70.72 | 55.01 | 1663.92 |
|  | White | 13360.79 | 1971.40 | 80578.02 | 350.76 | 198.65 | 42.05 | 125.13 | 2126.72 | 659.59 | 110.63 | 309.55 | 3123.40 |
| M1:344 | Gray | 13336.31 | 1241.00 | 79359.13 | 337.94 | 178.84 | 36.91 | 559.15 | 9082.86 | 527.47 | 169.35 | 31.46 | 3125.02 |
|  | Black | 12339.60 | 1232.81 | 85782.27 | 376.78 | 136.81 | 37.49 | 882.45 | 9329.64 | 913.56 | 111.56 | 221.76 | 1999.15 |
| M1:345 | Gray | 3850.64 | 1531.64 | 63412.93 | 225.73 | 57.14 | 30.32 | 468.91 | 6887.07 | 38.18 | 45.62 | 45.11 | 724.86 |
|  | Black | 15057.88 | 1224.46 | 81417.00 | 312.49 | 61.00 | 36.64 | 505.52 | 9000.39 | 337.16 | 151.54 | 36.05 | 3242.92 |
| M1:346 | Gray | 1136.11 | 3192.41 | 69180.55 | 234.40 | 1182.34 | 49.27 | 569.98 | 11461.20 | 208.53 | 54.10 | 155.30 | 235.03 |
|  | Black | 6079.10 | 2787.26 | 63996.18 | 251.57 | 1004.09 | 45.62 | 524.72 | 10081.34 | 176.44 | 83.15 | 169.58 | 1343.60 |
| M1:347 | Front | 1535.44 | 1636.64 | 89947.91 | 254.64 | 221.48 | 75.91 | 1443.63 | 17429.99 | 18.70 | 126.34 | 30.15 | 251.87 |
|  | Back | 2282.73 | 1508.11 | 90041.73 | 309.37 | 211.56 | 74.20 | 1468.96 | 17433.47 | 23.62 | 134.28 | 28.61 | 515.73 |
| M1:348 | Front | 2139.72 | 2340.85 | 82063.53 | 303.19 | 158.76 | 40.11 | 72.03 | 1402.73 | 635.44 | 45.45 | 134.17 | 683.14 |
|  | Back | 4209.72 | 2628.22 | 84522.11 | 333.28 | 329.92 | 46.25 | 71.01 | 2042.12 | 762.15 | 107.98 | 60.50 | 1338.78 |
| M1:349 | Brown | 2517.69 | 2901.44 | 88020.98 | 372.50 | 241.69 | 41.85 | 86.71 | 2923.61 | 698.99 | 52.03 | 23.91 | 369.66 |
|  | Black | 16466.45 | 3064.45 | 74760.30 | 307.25 | 197.99 | 36.73 | 54.76 | 2816.11 | 1319.62 | 100.50 | 24.89 | 2130.00 |
| M1:350 | Gray | 704.86 | 1381.49 | 86099.92 | 310.36 | 184.69 | 26.85 | 125.20 | 3952.20 | 37.93 | 26.61 | 25.33 | 54.97 |
|  | Black | 4144.70 | 1364.57 | 85865.80 | 283.17 | 1354.94 | 70.77 | 150.16 | 4999.97 | 134.42 | 64.84 | 46.18 | 1259.05 |
| M1:351 | Black | 4573.87 | 1483.13 | 90813.23 | 364.64 | 167.42 | 22.73 | 637.46 | 11322.49 | 556.70 | 48.91 | 24.05 | 858.18 |
|  | Brown | 4434.56 | 1267.12 | 88762.01 | 259.24 | 456.73 | 62.15 | 603.36 | 12623.33 | 643.95 | 54.96 | 26.48 | 700.34 |
| M1:355 | Red | 1224.56 | 2107.14 | 77027.43 | 339.32 | 197.33 | 56.66 | 112.15 | 2503.25 | 231.82 | 28.40 | 40.02 | 63.47 |
|  | Black | 11038.58 | 1978.55 | 79244.80 | 357.45 | 151.74 | 34.55 | 93.56 | 2825.87 | 543.77 | 69.17 | 55.36 | 1191.49 |
| M1:357 | White | 2148.35 | 2577.00 | 64162.40 | 299.35 | 1271.48 | 64.49 | 469.44 | 8578.35 | 177.28 | 74.68 | 62.08 | 1154.94 |
|  | Black | 9722.49 | 2766.21 | 64412.82 | 255.32 | 1204.85 | 58.28 | 503.45 | 9683.96 | 189.87 | 129.48 | 62.29 | 3110.76 |
| M1:381 | Front | 5569.18 | 1365.11 | 89389.03 | 345.19 | 97.38 | 16.47 | 469.82 | 1782.80 | 39.98 | 43.04 | 23.59 | 475.74 |
|  | Back | 1351.37 | 1561.06 | 90426.12 | 398.33 | 91.21 | 18.31 | 446.37 | 1657.69 | 41.30 | 34.41 | 41.22 | 262.78 |
| M1:384 | Gray | 3104.50 | 1227.07 | 81184.94 | 276.48 | 142.01 | 26.36 | 384.59 | 7344.10 | 90.50 | 53.36 | 50.32 | 670.49 |
|  | Black | 25287.78 | 1630.12 | 72183.89 | 349.07 | 190.58 | 30.85 | 947.58 | 8345.69 | 645.10 | 509.25 | 48.22 | 5169.88 |
| M1:385 | Front | 19894.52 | 1604.60 | 86359.41 | 366.64 | 184.45 | 45.77 | 412.28 | 3723.88 | 479.03 | 97.86 | 202.71 | 2615.21 |
|  | Back | 12203.63 | 1472.00 | 92374.75 | 374.26 | 129.45 | 22.89 | 413.10 | 3506.76 | 379.11 | 94.44 | 112.85 | 1787.51 |
| M1:386 | Yellow | 2902.39 | 1372.73 | 71766.87 | 270.91 | 288.43 | 31.11 | 279.01 | 3118.99 | 153.83 | 54.39 | 247.34 | 732.74 |
|  | Brown | 2451.35 | 1466.76 | 70411.02 | 205.17 | 238.03 | 38.69 | 310.37 | 4019.03 | 223.46 | 82.53 | 104.83 | 1346.55 |
| M1:388 | Front | 26729.14 | 1545.18 | 73056.36 | 286.92 | 268.00 | 36.33 | 429.57 | 8259.33 | 663.93 | 361.65 | 73.10 | 8901.09 |
|  | Back | 2621.95 | 1187.72 | 85110.38 | 298.83 | 245.33 | 56.13 | 450.34 | 9697.77 | 449.75 | 78.44 | 58.94 | 1457.37 |
| M1:388-2 | Front | 24538.68 | 1280.96 | 52676.98 | 266.70 | 197.72 | 29.77 | 429.79 | 8746.18 | 93.64 | 449.77 | 34.95 | 9085.28 |
|  | Back | 10795.20 | 1470.99 | 42020.59 | 139.95 | 130.21 | 35.31 | 423.11 | 8065.76 | 82.02 | 194.04 | 49.23 | 3685.26 |
| M1:391 | Gray | 722.66 | 1144.94 | 93661.16 | 335.83 | 61.73 | 31.72 | 558.76 | 7171.15 | 25.96 | 97.09 | 22.48 | 48.63 |
|  | Black | 8963.87 | 967.65 | 82029.18 | 295.77 | 56.44 | 37.98 | 501.57 | 8006.95 | 207.23 | 167.36 | 29.31 | 2969.01 |
| M1:397 | White | 2372.63 | 1703.59 | 92455.66 | 294.43 | 596.78 | 58.90 | 517.06 | 8877.58 | 223.97 | 60.14 | 25.04 | 297.22 |
|  | Black | 14362.43 | 1181.16 | 82741.99 | 326.10 | 666.22 | 46.90 | 532.17 | 10582.62 | 261.51 | 138.90 | 24.59 | 2595.51 |
| M1:399 | Gray | 4345.90 | 1898.84 | 84888.34 | 304.56 | 128.63 | 19.68 | 628.35 | 7004.54 | 144.32 | 46.01 | 25.45 | 644.12 |
|  | Black | 4282.26 | 1740.04 | 79948.24 | 298.49 | 288.91 | 43.06 | 725.61 | 8705.11 | 557.51 | 83.30 | 25.57 | 1574.92 |
|  | Brown | 1005.08 | 1614.50 | 91154.74 | 373.00 | 231.46 | 35.28 | 662.04 | 9108.60 | 412.07 | 50.54 | 68.65 | 13.64 |
| M1:N1 | Red | 1407.53 | 2099.86 | 89426.83 | 244.61 | 181.44 | 25.89 | 403.33 | 4084.45 | 585.61 | 41.71 | 416.34 | 46.00 |
|  | White | 811.88 | 1349.01 | 57689.89 | 235.28 | 117.76 | 23.34 | 311.08 | 2637.28 | 388.42 | 29.29 | 396.56 | 10.71 |
| M1:N8 | White | 719.78 | 1230.37 | 80218.59 | 311.20 | 302.96 | 42.47 | 327.38 | 5639.74 | 84.50 | 118.14 | 299.73 | 66.91 |
|  | Gray | 4414.14 | 1378.67 | 97472.80 | 268.30 | 372.68 | 47.98 | 362.47 | 7103.91 | 130.63 | 105.21 | 321.79 | 761.23 |
| M1:N10 | White | 768.60 | 1716.21 | 87072.85 | 376.89 | 98.19 | 26.80 | 213.16 | 905.18 | 63.36 | 29.97 | 343.83 | 42.05 |
|  | Gray | 6262.26 | 1511.26 | 89277.34 | 369.94 | 113.29 | 29.01 | 220.57 | 1710.14 | 549.70 | 53.42 | 332.87 | 665.28 |
|  | Brown | 1699.66 | 1484.18 | 86110.31 | 346.79 | 38.11 | 21.61 | 222.40 | 842.12 | 92.64 | 40.48 | 369.70 | 345.24 |
| M1:N18 | White | 949.16 | 1456.36 | 89107.36 | 355.06 | 916.42 | 53.40 | 406.43 | 4337.48 | 30.20 | 46.65 | 312.52 | 101.48 |
|  | Yellow | 848.35 | 1612.63 | 89516.63 | 322.68 | 120.11 | 29.82 | 368.82 | 4188.96 | 34.78 | 36.68 | 289.27 | 12.58 |
| M1:N19 | Brown | 519.54 | 1657.29 | 96813.04 | 395.91 | 155.44 | 72.15 | 1251.15 | 8995.58 | 35.86 | 160.13 | 342.55 | 8.77 |
|  | Yellow | 618.16 | 2011.80 | 86603.57 | 336.48 | 680.99 | 108.14 | 1241.50 | 8857.33 | 54.09 | 173.38 | 368.77 | 6.54 |
| M1:N21 | White | 521.31 | 854.46 | 94470.12 | 356.77 | 59.81 | 22.59 | 415.77 | 4318.06 | 15.19 | 33.70 | 339.75 | 6.31 |
|  | Yellow | 641.34 | 1420.30 | 88377.22 | 302.00 | 1119.94 | 50.01 | 388.01 | 4206.45 | 33.46 | 37.12 | 370.49 | 5.70 |