Table 1. Endpoint DOC, DON and DIN concentrations in the BMP type-and-dose incubation.
	Treatment
	DOC (mg C kg⁻¹)
	DON (mg N kg⁻¹)
	DIN (mg N kg⁻¹)

	CK
	174.25 ± 2.10 bc
	93.87 ± 6.28 ab
	5.78 ± 0.19 a

	PHA_L
	172.05 ± 13.35 bc
	70.15 ± 1.20 c
	6.16 ± 0.60 a

	PHA_H
	221.38 ± 11.38 a
	21.67 ± 0.80 e
	2.14 ± 0.01 d

	PLA_L
	163.63 ± 10.72 c
	84.37 ± 4.72 bc
	6.04 ± 0.29 a

	PLA_H
	192.20 ± 7.10 b
	52.93 ± 1.91 d
	3.30 ± 0.24 c

	PBAT_L
	160.35 ± 1.36 c
	108.94 ± 8.30 a
	6.26 ± 0.18 a

	PBAT_H
	226.00 ± 3.54 a
	86.62 ± 9.15 bc
	4.70 ± 0.15 b


Values are means ± SD (n = 3). Different lowercase letters within a column denote p < 0.05. L and H indicate 0.1% and 1% additions, respectively.
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