- PET-RAFT polymerization of MMA in the presence of different solid-phase photocatalysts (1 mg (TiOn)/ml)

| Photocatalyst | t, min | q, % | Mn, · 10-3 | Ɖ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TiO2 | 30 | 4.3 | 10.2 | 1.69 |
|  | 60 | 4.8 | 13.5 | 1.71 |
|  | 90 | 12.2 | 18.4 | 1.48 |
|  | 120 | 12.7 | 19.0 | 1.50 |
|  | 150 | 15.6 | 21.2 | 1.47 |
|  | 180 | 29.8 | 23.5 | 1.44 |
| Cat. 1 | 30 | 2.9 | 8.8 | 1.76 |
|  | 60 | 5.1 | 11.9 | 1.68 |
|  | 90 | 25.2 | N/D | N/D |
|  | 120 | 34.8 | 22.8 | 1.78 |
|  | 150 | 40 | N/D | N/D |
|  | 180 | 48.5 | 34.7 | 1.62 |
| Cat. 2 | 30 | 6.0 | 32.1 | 1.62 |
|  | 60 | 10.3 | 27 | 1.38 |
|  | 90 | 24.4 | N/D | N/D |
|  | 120 | 33.9 | 12.6 | 1.62 |
|  | 150 | 41.1 | N/D | N/D |
|  | 180 | 48.3 | 13.6 | 1.6 |
| Cat. 3 | 30 | 5.2 | 10.0 | 1.7 |
|  | 60 | 10.3 | 15.6 | 1.5 |
|  | 90 | 20.0 | 18.9 | 1.5 |
|  | 120 | 30.0 | 25.4 | 1.4 |
|  | 150 | 36.8 | 27.2 | 1.7 |
|  | 180 | 46.1 | 37.2 | 1.5 |
| Cat. 4 | 60 | 27.3 | 14.2 | 1.5 |
|  | 90 | 39.6 | 20.5 | 1.45 |
|  | 120 | 49.6 | 22.8 | 1.47 |
|  | 180 | 62.3 | 28.2 | 1.81 |
| Cat. 5 | 60 | 14.1 | 16.7 | 1.49 |
|  | 90 | 30.4 | 19.0 | 1.3 |
|  | 120 | 36.4 | 20.5 | 1.41 |
|  | 180 | 55.2 | 23.5 | 1.44 |
| Cat. 6 | 60 | 9 | 11.6 | 1.57 |
|  | 90 | 25 | 17.9 | 1.57 |
|  | 120 | 38 | 19.7 | 1.59 |
|  | 180 | 59 | 42.7 | 1.70 |
| Cat. 7 | 60 | 16 | 11.7 | 1.63 |
|  | 90 | 27 | 16.0 | 1.54 |
|  | 120 | 44 | 24.3 | 1.59 |
|  | 180 | 70 | 31.7 | 1.65 |
|  | 300 | 94 | 76.8 | 2.04 |
| Cat. 8 | 60 | 13 | 16.2 | 1.67 |
|  | 90 | 21 | 19.8 | 1.60 |
|  | 120 | 33 | 25.4 | 1.58 |
|  | 180 | 46 | 43.8 | 1.57 |

2. PET-RAFT polymerization of MMA in the presence of different amount of TiO2

| t, min | q, % | Mn∙10-3 | ᴆ |
| --- | --- | --- | --- |
| [TiO2] = 0,5 mg/ml |  |  |  |
| 60 | 2.5 | 13.0 | 1.6 |
| 90 | 9.0 | 18.4 | 1.6 |
| 120 | 26.3 | 33.8 | 1.5 |
| 180 | 37.5 | 37.3 | 1.4 |
| 240 | 42.1 | 41.3 | 1.6 |
| [TiO2] = 1 mg/ml |  |  |  |
| 30 | 4.3 | 10.0 | 1.7 |
| 60 | 4.8 | 14.0 | 1.7 |
| 90 | 12.2 | 18.0 | 1.5 |
| 120 | 15.6 | 17.0 | 1.5 |
| 180 | 29.8 | 24.0 | 1.4 |
| 240 | 35.7 | 31.0 | 1.4 |
| [TiO2] = 4 mg/ml |  |  |  |
| 60 | 2.5 | 10.6 | 1.6 |
| 120 | 8.2 | 14.0 | 1.6 |
| 180 | 28.1 | 33.3 | 1.4 |
| 240 | 34.0 | 37.9 | 1.5 |
| 300 | 43.4 | 49.7 | 1.7 |

- PET-RAFT polymerization of MMA in the presence of different amount of Ti-containing photocatalyst (Cat. 7)

| t, min | q, % | Mn∙10-3 | ᴆ |
| --- | --- | --- | --- |
| [TiOn] = 0,5 mg/ml |  |  |  |
| 30 | 6 | 8.4 | 1.71 |
| 60 | 21 | 14.7 | 1.59 |
| 90 | 28 | 16.8 | 1.57 |
| 120 | 41 | 21.4 | 1.52 |
| 150 | 52 | 27.9 | 1.54 |
| 210 | 58 | 33.3 | 1.60 |
| [TiOn] = 1 mg/ml |  |  |  |
| 60 | 16 | 11.7 | 1.63 |
| 90 | 27 | 16.0 | 1.54 |
| 120 | 44 | 24.3 | 1.59 |
| 180 | 70 | 31.7 | 1.65 |
| 300 | 94 | 76.8 | 2.04 |
| [TiOn] = 4 mg/ml |  |  |  |
| 30 | 6 | 9.6 | 1.72 |
| 60 | 17 | 15.1 | 1.58 |
| 90 | 37 | 18.1 | 1.54 |
| 120 | 46 | 25.6 | 1.67 |
| 150 | 54 | 35.0 | 1.65 |
| 210 | 64 | 39.4 | 1.71 |

- On/Off PET-RAFT polymerization of MMA in the presence of Cat.7

| t, min | q, % | Mn∙10-3 | ᴆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 (0-60 On) | 16 | 5.2 | 1.87 |
| 120 (60-120 Off) | 16 | 5.5 | 1.85 |
| 150 (120-150 On) | 27 | 11.7 | 1.66 |
| 180 (150-180 Off) | 28 | 12.7 | 1.65 |
| 210 (180-210 On) | 44 | 24.9 | 1.61 |
| 240 (210-240 Off) | 43 | 25.2 | 1.62 |
| 300 (240-300 On) | 72 | 30.7 | 1.63 |
| 360 (300-360 Off) | 72 | 32.1 | 1.61 |

- PET-RAFT polymerization of MMA in the presence of macro-CTA (PMMA)

| Macro-CTA: Mn∙10-3 = 24.3, Ɖ = 1.43 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| t, min | q, % | Mn∙10-3 | ᴆ |
| 60 | 17.4 | 37.4 | 1.55 |
| 90 | 22.6 | 40.1 | 1.61 |
| 120 | 50.5 | 56.3 | 1.67 |

- PET-RAFT polymerization of MMA in the presence of regenerated photocatalyst (Cat. 7)

| Cycle, № | Time, min | q, % | Mn∙10-3 | ᴆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180 | 71 | 31.9 | 1.61 |
| 2 |  | 68 | 32.0 | 1.59 |
| 3 |  | 71 | 31.7 | 1.59 |
| 4 |  | 67 | 32.3 | 1.54 |
| 5 |  | 70 | 31.9 | 1.57 |

- PET-RAFT polymerization of MMA in the presence of Cat. 7 under visible light

| Time, min | Blue light |  |  | Green light |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, % | Mn·10-3 | Ɖ | q, % | Mn·10-3 | Ɖ |
| 30 | 12.3 | 5.2 | 1.87 | 5.5 | 5.4 | 1.8 |
| 60 | 24.5 | 11.7 | 2.00 | 14.9 | 12.4 | 1.51 |
| 90 | 32.2 | 12.8 | 2.50 | 23.4 | 20.4 | 1.30 |
| 120 | 41.0 | 14.9 | 3.19 | 31.7 | 23.7 | 1.31 |
| 180 | 50.8 | 18.8 | 2.58 | 41.6 | 27.2 | 1.37 |
| 210 | 55.5 | 26.5 | 3.28 | 47.0 | 44.1 | 1.47 |
| 240 | 62.3 | 50.3 | 3.49 | 56.2 | 52.0 | 1.48 |

- 1H NMR of PMMA obtained via PET-RAFT polymerization