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Analysis Report: Image1-1
	Elt.
	Line
	Atomic
%
	Atomic
Ratio
	Conc
	Units
	 

	C
	Ka
	64.479
	1.8548
	55.5
	wt.%
	 

	O
	Ka
	34.763
	1.0000
	39.9
	wt.%
	 

	Al
	Ka
	0.196
	0.0056
	0.4
	wt.%
	 

	Ti
	Ka
	0.000
	0.0000
	0.0
	wt.%
	 

	Ga
	La
	0.164
	0.0047
	0.8
	wt.%
	 

	In
	La
	0.000
	0.0000
	0.0
	wt.%
	 

	Sn
	La
	0.398
	0.0115
	3.4
	wt.%
	 

	
	
	100.000
	
	100.0
	wt.%
	Total
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Analysis Report: Image1-2
	Elt.
	Line
	Atomic
%
	Atomic
Ratio
	Conc
	Units
	 

	C
	Ka
	47.330
	1.1523
	26.9
	wt.%
	 

	O
	Ka
	41.074
	1.0000
	31.1
	wt.%
	 

	Al
	Ka
	2.621
	0.0638
	3.3
	wt.%
	 

	Ti
	Ka
	2.939
	0.0715
	6.7
	wt.%
	 

	Ga
	La
	0.670
	0.0163
	2.2
	wt.%
	 

	In
	La
	2.249
	0.0547
	12.2
	wt.%
	 

	Sn
	La
	3.118
	0.0759
	17.5
	wt.%
	 

	
	
	100.000
	
	100.0
	wt.%
	Total
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Analysis Report: Image2-1
	Elt.
	Line
	Atomic
%
	Atomic
Ratio
	Conc
	Units
	 

	C
	Ka
	66.372
	2.0247
	57.7
	wt.%
	 

	O
	Ka
	32.782
	1.0000
	37.9
	wt.%
	 

	Al
	Ka
	0.299
	0.0091
	0.6
	wt.%
	 

	Ti
	Ka
	0.000
	0.0000
	0.0
	wt.%
	 

	Ga
	La
	0.241
	0.0074
	1.2
	wt.%
	 

	In
	La
	0.095
	0.0029
	0.8
	wt.%
	 

	Sn
	La
	0.211
	0.0064
	1.8
	wt.%
	 

	
	
	100.000
	
	100.0
	wt.%
	Total
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Analysis Report: Image2-2
	Elt.
	Line
	Atomic
%
	Atomic
Ratio
	Conc
	Units
	 

	C
	Ka
	67.145
	2.3272
	51.4
	wt.%
	 

	O
	Ka
	28.853
	1.0000
	29.4
	wt.%
	 

	Al
	Ka
	1.750
	0.0606
	3.0
	wt.%
	 

	Ti
	Ka
	0.000
	0.0000
	0.0
	wt.%
	 

	Ga
	La
	0.258
	0.0089
	1.1
	wt.%
	 

	In
	La
	0.308
	0.0107
	2.3
	wt.%
	 

	Sn
	La
	1.686
	0.0584
	12.8
	wt.%
	 

	
	
	100.000
	
	100.0
	wt.%
	Total
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Analysis Report: Image3-1
	Elt.
	Line
	Atomic
%
	Atomic
Ratio
	Conc
	Units
	 

	C
	Ka
	68.692
	2.2849
	59.9
	wt.%
	 

	O
	Ka
	30.063
	1.0000
	34.9
	wt.%
	 

	Al
	Ka
	0.691
	0.0230
	1.4
	wt.%
	 

	Ti
	Ka
	0.097
	0.0032
	0.3
	wt.%
	 

	Ga
	La
	0.129
	0.0043
	0.7
	wt.%
	 

	In
	La
	0.000
	0.0000
	0.0
	wt.%
	 

	Sn
	La
	0.328
	0.0109
	2.8
	wt.%
	 

	
	
	100.000
	
	100.0
	wt.%
	Total
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Analysis Report: Image3-2
	Elt.
	Line
	Atomic
%
	Atomic
Ratio
	Conc
	Units
	 

	C
	Ka
	65.414
	1.9469
	56.7
	wt.%
	 

	O
	Ka
	33.600
	1.0000
	38.8
	wt.%
	 

	Al
	Ka
	0.409
	0.0122
	0.8
	wt.%
	 

	Ti
	Ka
	0.000
	0.0000
	0.0
	wt.%
	 

	Ga
	La
	0.348
	0.0103
	1.7
	wt.%
	 

	In
	La
	0.081
	0.0024
	0.7
	wt.%
	 

	Sn
	La
	0.148
	0.0044
	1.3
	wt.%
	 

	
	
	100.000
	
	100.0
	wt.%
	Total
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Analysis Report: Image3-3
	Elt.
	Line
	Atomic
%
	Atomic
Ratio
	Conc
	Units
	 

	C
	Ka
	60.554
	1.7372
	44.1
	wt.%
	 

	O
	Ka
	34.856
	1.0000
	33.8
	wt.%
	 

	Al
	Ka
	1.049
	0.0301
	1.7
	wt.%
	 

	Ti
	Ka
	1.045
	0.0300
	3.0
	wt.%
	 

	Ga
	La
	0.216
	0.0062
	0.9
	wt.%
	 

	In
	La
	0.039
	0.0011
	0.3
	wt.%
	 

	Sn
	La
	2.240
	0.0643
	16.1
	wt.%
	 

	
	
	100.000
	
	100.0
	wt.%
	Total
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Analysis Report: Image4-1
	Elt.
	Line
	Atomic
%
	Atomic
Ratio
	Conc
	Units
	 

	C
	Ka
	69.406
	2.3742
	60.0
	wt.%
	 

	O
	Ka
	29.234
	1.0000
	33.7
	wt.%
	 

	Al
	Ka
	0.663
	0.0227
	1.3
	wt.%
	 

	Ti
	Ka
	0.000
	0.0000
	0.0
	wt.%
	 

	Ga
	La
	0.231
	0.0079
	1.2
	wt.%
	 

	In
	La
	0.345
	0.0118
	2.9
	wt.%
	 

	Sn
	La
	0.120
	0.0041
	1.0
	wt.%
	 

	
	
	100.000
	
	100.0
	wt.%
	Total
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Analysis Report: Image5-1
	Elt.
	Line
	Atomic
%
	Atomic
Ratio
	Conc
	Units
	 

	C
	Ka
	73.017
	2.9715
	60.0
	wt.%
	 

	O
	Ka
	24.572
	1.0000
	26.9
	wt.%
	 

	Al
	Ka
	0.906
	0.0369
	1.7
	wt.%
	 

	Ti
	Ka
	0.000
	0.0000
	0.0
	wt.%
	 

	Ga
	La
	0.199
	0.0081
	0.9
	wt.%
	 

	In
	La
	0.326
	0.0133
	2.6
	wt.%
	 

	Sn
	La
	0.979
	0.0399
	8.0
	wt.%
	 

	
	
	100.000
	
	100.0
	wt.%
	Total
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