Analysis Report: Image1-1

Analysis Report: Image1-1

| Elt. | Line | Atomic % | Atomic Ratio | Conc | Units |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Ka | 64.479 | 1.8548 | 55.5 | wt.% |  |
| O | Ka | 34.763 | 1.0000 | 39.9 | wt.% |  |
| Al | Ka | 0.196 | 0.0056 | 0.4 | wt.% |  |
| Ti | Ka | 0.000 | 0.0000 | 0.0 | wt.% |  |
| Ga | La | 0.164 | 0.0047 | 0.8 | wt.% |  |
| In | La | 0.000 | 0.0000 | 0.0 | wt.% |  |
| Sn | La | 0.398 | 0.0115 | 3.4 | wt.% |  |
|  |  | 100.000 |  | 100.0 | wt.% | Total |

kV  10.0

Takeoff Angle  35.0°

Elapsed Livetime 60.0

Analysis Report: Image1-2

Analysis Report: Image1-2

| Elt. | Line | Atomic % | Atomic Ratio | Conc | Units |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Ka | 47.330 | 1.1523 | 26.9 | wt.% |  |
| O | Ka | 41.074 | 1.0000 | 31.1 | wt.% |  |
| Al | Ka | 2.621 | 0.0638 | 3.3 | wt.% |  |
| Ti | Ka | 2.939 | 0.0715 | 6.7 | wt.% |  |
| Ga | La | 0.670 | 0.0163 | 2.2 | wt.% |  |
| In | La | 2.249 | 0.0547 | 12.2 | wt.% |  |
| Sn | La | 3.118 | 0.0759 | 17.5 | wt.% |  |
|  |  | 100.000 |  | 100.0 | wt.% | Total |

kV  10.0

Takeoff Angle  35.0°

Elapsed Livetime 60.0

Analysis Report: Image2-1

Analysis Report: Image2-1

| Elt. | Line | Atomic % | Atomic Ratio | Conc | Units |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Ka | 66.372 | 2.0247 | 57.7 | wt.% |  |
| O | Ka | 32.782 | 1.0000 | 37.9 | wt.% |  |
| Al | Ka | 0.299 | 0.0091 | 0.6 | wt.% |  |
| Ti | Ka | 0.000 | 0.0000 | 0.0 | wt.% |  |
| Ga | La | 0.241 | 0.0074 | 1.2 | wt.% |  |
| In | La | 0.095 | 0.0029 | 0.8 | wt.% |  |
| Sn | La | 0.211 | 0.0064 | 1.8 | wt.% |  |
|  |  | 100.000 |  | 100.0 | wt.% | Total |

kV  10.0

Takeoff Angle  35.0°

Elapsed Livetime 60.0

Analysis Report: Image2-2

Analysis Report: Image2-2

| Elt. | Line | Atomic % | Atomic Ratio | Conc | Units |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Ka | 67.145 | 2.3272 | 51.4 | wt.% |  |
| O | Ka | 28.853 | 1.0000 | 29.4 | wt.% |  |
| Al | Ka | 1.750 | 0.0606 | 3.0 | wt.% |  |
| Ti | Ka | 0.000 | 0.0000 | 0.0 | wt.% |  |
| Ga | La | 0.258 | 0.0089 | 1.1 | wt.% |  |
| In | La | 0.308 | 0.0107 | 2.3 | wt.% |  |
| Sn | La | 1.686 | 0.0584 | 12.8 | wt.% |  |
|  |  | 100.000 |  | 100.0 | wt.% | Total |

kV  10.0

Takeoff Angle  35.0°

Elapsed Livetime 60.0

Analysis Report: Image3-1

Analysis Report: Image3-1

| Elt. | Line | Atomic % | Atomic Ratio | Conc | Units |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Ka | 68.692 | 2.2849 | 59.9 | wt.% |  |
| O | Ka | 30.063 | 1.0000 | 34.9 | wt.% |  |
| Al | Ka | 0.691 | 0.0230 | 1.4 | wt.% |  |
| Ti | Ka | 0.097 | 0.0032 | 0.3 | wt.% |  |
| Ga | La | 0.129 | 0.0043 | 0.7 | wt.% |  |
| In | La | 0.000 | 0.0000 | 0.0 | wt.% |  |
| Sn | La | 0.328 | 0.0109 | 2.8 | wt.% |  |
|  |  | 100.000 |  | 100.0 | wt.% | Total |

kV  10.0

Takeoff Angle  35.0°

Elapsed Livetime 60.0

Analysis Report: Image3-2

Analysis Report: Image3-2

| Elt. | Line | Atomic % | Atomic Ratio | Conc | Units |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Ka | 65.414 | 1.9469 | 56.7 | wt.% |  |
| O | Ka | 33.600 | 1.0000 | 38.8 | wt.% |  |
| Al | Ka | 0.409 | 0.0122 | 0.8 | wt.% |  |
| Ti | Ka | 0.000 | 0.0000 | 0.0 | wt.% |  |
| Ga | La | 0.348 | 0.0103 | 1.7 | wt.% |  |
| In | La | 0.081 | 0.0024 | 0.7 | wt.% |  |
| Sn | La | 0.148 | 0.0044 | 1.3 | wt.% |  |
|  |  | 100.000 |  | 100.0 | wt.% | Total |

kV  10.0

Takeoff Angle  35.0°

Elapsed Livetime 60.0

Analysis Report: Image3-3

Analysis Report: Image3-3

| Elt. | Line | Atomic % | Atomic Ratio | Conc | Units |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Ka | 60.554 | 1.7372 | 44.1 | wt.% |  |
| O | Ka | 34.856 | 1.0000 | 33.8 | wt.% |  |
| Al | Ka | 1.049 | 0.0301 | 1.7 | wt.% |  |
| Ti | Ka | 1.045 | 0.0300 | 3.0 | wt.% |  |
| Ga | La | 0.216 | 0.0062 | 0.9 | wt.% |  |
| In | La | 0.039 | 0.0011 | 0.3 | wt.% |  |
| Sn | La | 2.240 | 0.0643 | 16.1 | wt.% |  |
|  |  | 100.000 |  | 100.0 | wt.% | Total |

kV  10.0

Takeoff Angle  35.0°

Elapsed Livetime 60.0

Analysis Report: Image4-1

Analysis Report: Image4-1

| Elt. | Line | Atomic % | Atomic Ratio | Conc | Units |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Ka | 69.406 | 2.3742 | 60.0 | wt.% |  |
| O | Ka | 29.234 | 1.0000 | 33.7 | wt.% |  |
| Al | Ka | 0.663 | 0.0227 | 1.3 | wt.% |  |
| Ti | Ka | 0.000 | 0.0000 | 0.0 | wt.% |  |
| Ga | La | 0.231 | 0.0079 | 1.2 | wt.% |  |
| In | La | 0.345 | 0.0118 | 2.9 | wt.% |  |
| Sn | La | 0.120 | 0.0041 | 1.0 | wt.% |  |
|  |  | 100.000 |  | 100.0 | wt.% | Total |

kV  10.0

Takeoff Angle  35.0°

Elapsed Livetime 60.0

Analysis Report: Image5-1

Analysis Report: Image5-1

| Elt. | Line | Atomic % | Atomic Ratio | Conc | Units |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Ka | 73.017 | 2.9715 | 60.0 | wt.% |  |
| O | Ka | 24.572 | 1.0000 | 26.9 | wt.% |  |
| Al | Ka | 0.906 | 0.0369 | 1.7 | wt.% |  |
| Ti | Ka | 0.000 | 0.0000 | 0.0 | wt.% |  |
| Ga | La | 0.199 | 0.0081 | 0.9 | wt.% |  |
| In | La | 0.326 | 0.0133 | 2.6 | wt.% |  |
| Sn | La | 0.979 | 0.0399 | 8.0 | wt.% |  |
|  |  | 100.000 |  | 100.0 | wt.% | Total |

kV  10.0

Takeoff Angle  35.0°

Elapsed Livetime 60.0