 
  Table (1): Microhardness of different tested groups.
	Group
	A1
	A2
	B1
	B2
	P

	Number
	(n = 13)
	(n = 13)
	(n = 13)
	(n = 13)
	

	Microhardness
	SDF
	SDF+445nm
	NSF
	NSF+445nm
	

	Mean ± SD.
	101.5 ± 32.09
	 89.01 ± 14.65
	 65.46 ± 18.27
	 118.8 ± 63.12
	0.001*

	P1
	0.589

	P2
	0.011*

	P3
	0.815

	P4
	0.007*

	P5
	0.383

	P6
	0.048*


· ANOVA test for comparison between all groups.
· Post Hoc test for pairwise comparison.
* Statistically significant at p ≤ 0.05
P1= A1 vs A2
P2= A1 vs B1
P3= A1 vs B2
P4= A2 vs B1
P5= A2 vs B2
P6= B1 vs B2
















 Table (2): Fluoride atomic percentage (F%) of different tested groups.
	Group
	A1
	A2
	B1
	B2
	P

	Number
	(n = 13)
	(n = 13)
	(n = 13)
	(n = 13)
	

	F%
	SDF
	SDF+445nm
	NSF
	NSF+445nm
	

	Min. – Max.
Median (IQR)
	0.0 – 22.20
5.01(0.0 – 6.94)
	0.0 – 16.49
5.28(1.90 – 9.99)
	0.0 – 7.17
0.0(0.0 – 0.82)
	0.0 – 17.69
1.22(0.15– 4.70)
	0.033*

	P1
	0.528

	P2
	0.029*

	P3
	0.604

	P4
	0.005*

	P5
	0.250

	P6
	0.095


· Min: Minimum value of (F%)
· Max: Maximum value of (F%)
· IQR : Interquartile range
· ANOVA test for comparision between the all groups.
· Post Hoc test for pairwise comparision.
· * Statistically significant at p ≤ 0.05
· P1= A1 vs A2
· P2= A1 vs B1
· P3= A1 vs B2
· P4= A2 vs B1
· P5= A2 vs B2
· P6= B1 vs B2












Table (3): Phosphorus atomic percentage (P%) of different tested groups.
	Group
	A1
	A2
	B1
	B2
	P

	Number
	(n = 13)
	(n = 13)
	(n = 13)
	(n = 13)
	

	P%
	SDF
	SDF+445nm
	NSF
	NSF+445nm
	

	Mean ± SD.
	7.45 ± 1.79
	7.71 ± 4.75
	4.86 ± 1.04
	4.27 ± 1.72
	0.003*

	P1
	0.995

	P2
	0.086

	P3
	0.023*

	P4
	0.049*

	P5
	0.012*

	P6
	0.946


· ANOVA test for comparison between all groups.
· Post Hoc test for pairwise comparison.
· * Statistically significant at p ≤ 0.05
· P1= A1 vs A2
· P2= A1 vs B1
· P3= A1 vs B2
· P4= A2 vs B1
· P5= A2 vs B2
· P6= B1 vs B2
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Table (4): Calcium atomic percentage (Ca%) among the different tested groups.
	Group
	A1
	A2
	B1
	B2
	P

	Number
	(n = 13)
	(n = 13)
	(n = 13)
	(n = 13)
	

	Ca%
	SDF
	SDF+445nm
	NSF
	NSF+445nm
	

	Mean ± SD.
	10.93 ± 3.55
	12.37 ± 7.04
	7.70 ± 1.27
	7.51 ± 3.77
	0.015*

	P1
	0.841

	P2
	0.256

	P3
	0.212

	P4
	0.046*

	P5
	0.035*

	P6
	1.000


· ANOVA test for comparison between all groups.
· Post Hoc test for pairwise comparison.
· * Statistically significant at p ≤ 0.05
· P1= A1 vs A2
· P2= A1 vs B1
· P3= A1 vs B2
· P4= A2 vs B1
· P5= A2 vs B2
· P6= B1 vs B2
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