Table 8. Orthogonal test results and range analysis (mean ± SD, n = 3)

| No. | A (wt%) | B (wt%) | C (h) | WPG (%) | EMC (%) | Total ΔE*ab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | 0.5 | 3 | 3.42 ± 0.51 | 11.24 ± 0.61 | 2.51 ± 0.32 |
| 2 | 21 | 0.6 | 6 | 3.65 ± 0.54 | 11.47 ± 0.62 | 2.98 ± 0.41 |
| 3 | 21 | 0.7 | 9 | 3.76 ± 0.67 | 11.56 ± 0.75 | 3.49 ± 0.58 |
| 4 | 22 | 0.5 | 6 | 3.68 ± 0.55 | 11.62 ± 0.68 | 2.57 ± 0.35 |
| 5 | 22 | 0.6 | 9 | 3.89 ± 0.66 | 11.85 ± 0.72 | 3.04 ± 0.44 |
| 6 | 22 | 0.7 | 3 | 3.67 ± 0.63 | 11.68 ± 0.71 | 3.37 ± 0.53 |
| 7 | 23 | 0.5 | 9 | 3.92 ± 0.77 | 12.01 ± 0.78 | 2.63 ± 0.33 |
| 8 | 23 | 0.6 | 3 | 3.84 ± 0.64 | 11.91 ± 0.73 | 3.02 ± 0.44 |
| 9 | 23 | 0.7 | 6 | 4.08 ± 0.80 | 12.15 ± 0.82 | 3.52 ± 0.61 |
| k1 | 2.993 | 2.570 | 2.967 |  |  |  |
| k2 | 2.993 | 3.013 | 3.023 |  |  |  |
| k3 | 3.057 | 3.460 | 3.053 |  |  |  |
| R | 0.064 | 0.890 | 0.086 |  |  |  |

Note：k1, k2, k3 are the mean values of ΔE*ab for each level; R denotes range.