Table 7 Changes in surface color parameters of three wood species before

and after impregnation (mean ± SD, n = 3)

| Wood species | Test state | L* | a* | b* | ΔE*ab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paulownia spp. | Initial | 82.35 ± 0.42 | 0.82 ± 0.11 | 15.63 ± 0.24 | 0 |
|  | Impregnated | 79.87 ± 0.45 | 0.95 ± 0.12 | 16.82 ± 0.26 | 2.15 ± 0.18 |
|  | 12 h standing | 82.18 ± 0.43 | 0.80 ± 0.11 | 15.59 ± 0.23 | 0.21 ± 0.05 |
| Populus spp. | Initial | 78.64 ± 0.39 | 2.17 ± 0.13 | 18.45 ± 0.27 | 0 |
|  | Impregnated | 76.02 ± 0.41 | 2.31 ± 0.14 | 19.74 ± 0.29 | 2.38 ± 0.19 |
|  | 12 h standing | 78.52 ± 0.38 | 2.15 ± 0.13 | 18.40 ± 0.26 | 0.17 ± 0.06 |
| Chinese fir | Initial | 73.21 ± 0.37 | 5.89 ± 0.16 | 21.76 ± 0.31 | 0 |
|  | Impregnated | 71.03 ± 0.39 | 6.02 ± 0.17 | 22.85 ± 0.33 | 2.07 ± 0.17 |
|  | 12 h standing | 73.06 ± 0.36 | 5.84 ± 0.15 | 21.68 ± 0.30 | 0.20 ± 0.06 |