Table 7 Changes in surface color parameters of three wood species before 
[bookmark: _GoBack]and after impregnation (mean ± SD, n = 3)
	Wood species
	Test state
	L*
	a*
	b*
	ΔE*ab

	Paulownia spp.
	Initial
	82.35 ± 0.42
	0.82 ± 0.11
	15.63 ± 0.24
	0

	
	Impregnated
	79.87 ± 0.45
	0.95 ± 0.12
	16.82 ± 0.26
	2.15 ± 0.18

	
	12 h standing
	82.18 ± 0.43
	0.80 ± 0.11
	15.59 ± 0.23
	0.21 ± 0.05

	Populus spp.
	Initial
	78.64 ± 0.39
	2.17 ± 0.13
	18.45 ± 0.27
	0

	
	Impregnated
	76.02 ± 0.41
	2.31 ± 0.14
	19.74 ± 0.29
	2.38 ± 0.19

	
	12 h standing
	78.52 ± 0.38
	2.15 ± 0.13
	18.40 ± 0.26
	0.17 ± 0.06

	Chinese fir
	Initial
	73.21 ± 0.37
	5.89 ± 0.16
	21.76 ± 0.31
	0

	
	Impregnated
	71.03 ± 0.39
	6.02 ± 0.17
	22.85 ± 0.33
	2.07 ± 0.17

	
	12 h standing
	73.06 ± 0.36
	5.84 ± 0.15
	21.68 ± 0.30
	0.20 ± 0.06



