Supplementary Data

Table : 1  MTT assay of MCF7 cell line against ZnO-BC (OD values)

| Tested concentration (µg/ml) | OD at 570nm (triplicate values) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0.061 | 0.058 | 0.065 |
| 250 | 0.089 | 0.083 | 0.09 |
| 100 | 0.143 | 0.14 | 0.148 |
| 50 | 0.178 | 0.18 | 0.183 |
| 25 | 0.25 | 0.248 | 0.253 |
| Control | 0.45 | 0.475 | 0.521 |

Table : 2 MTT assay  of MCF7 cell line against ZnO-BC (% of cell viability)

| Tested concentration (µg/ml) | % of cell viability (triplicate values) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 12.66 | 12.03 | 13.49 |
| 250 | 18.46 | 17.22 | 18.67 |
| 100 | 29.67 | 29.05 | 30.71 |
| 50 | 36.93 | 37.34 | 37.97 |
| 25 | 51.87 | 51.45 | 52.49 |
| Control | 100 | 100 | 100 |

Table : 3 MTT assay of MCF7 cell line against ZnO-QDs (OD values)

| Tested concentration(%) | OD at 570nm(triplicate values) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0.012 | 0.016 | 0.018 |
| 25 | 0.025 | 0.027 | 0.023 |
| 12.5 | 0.049 | 0.048 | 0.051 |
| 6.25 | 0.046 | 0.052 | 0.061 |
| 3.125 | 0.099 | 0.077 | 0.075 |
| Control | 0.317 | 0.275 | 0.252 |

Table :4  MTT assay  of MCF 7 cell line against ZnO-QDs (% of cell viability)

| Tested concentration(%) | % of cell viability (triplicate values) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 4.27 | 5.69 | 6.41 |
| 25 | 8.90 | 9.61 | 8.19 |
| 12.5 | 17.44 | 17.08 | 18.15 |
| 6.25 | 16.37 | 18.51 | 21.71 |
| 3.125 | 35.23 | 27.40 | 26.69 |
| Control | 100 | 100 | 100 |

Table : 5 Haemolysis caused by different ZnO-QDs concentration

| Concentration of ZnO-QDs (µg) | OD values |
| --- | --- |
| 50 ( µg) | 0.054 |
| 100 ( µg) | 0.063 |
| 150 ( µg) | 0.251 |
| 200 ( µg) | 0.416 |
| 250 ( µg) | 0.350 |