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Table 1. P-values of the multiple comparison of the groups (Kruskal-Wallis test) corrected by Bonferroni’s test
	
	∆E00
	∆L’
	∆C’
	∆H’
	TP00

	Standard
	T0
	T1
	T0
	T1
	T0
	T1
	T0
	T1
	T0
	T1

	LEB - LEI
	1.000
	1.000
	-
	1.000
	-
	1.000
	-
	1.000
	1.000
	1.000

	LEB - LET
	.051
	1.000
	-
	1.000
	-
	1.000
	-
	1.000
	.937
	1.000

	LEB - ZCB
	1.000
	.002
	-
	.001
	-
	.002
	-
	.024
	.037
	1.000

	LEB - ZCI
	1.000
	.383
	-
	.091
	-
	1.000
	-
	<.001
	.001
	1.000

	LEB - ZCT
	1.000
	.024
	-
	.005
	-
	.021
	-
	.015
	1.000
	.128

	LEB - DL
	1.000
	1.000
	-
	1.000
	-
	1.000
	-
	1.000
	<.001
	.046

	LEI - LET
	.001
	1.000
	-
	1.000
	-
	1.000
	-
	1.000
	1.000
	1.000

	LEI - ZCB
	1.000
	.001
	-
	.013
	-
	.004
	-
	.669
	.106
	1.000

	LEI - ZCI
	1.000
	.153
	-
	.722
	-
	1.000
	-
	.017
	.002
	.489

	LEI - ZCT
	1.000
	.007
	-
	.065
	-
	.037
	-
	.470
	1.000
	.353

	LEI - DL
	1.000
	1.000
	-
	1.000
	-
	1.000
	-
	1.000
	<.001
	.013

	LET - ZCB
	.028
	.003
	-
	.002
	-
	.072
	-
	.014
	1.000
	.051

	LET - ZCI
	.262
	.489
	-
	.210
	-
	1.000
	-
	<.001
	.620
	1.000

	LET - ZCT
	.324
	.033
	-
	.013
	-
	.416
	-
	.008
	1.000
	.001

	LET - DL
	<.001
	1.000
	-
	1.000
	-
	.489
	-
	1.000
	.051
	1.000

	ZCB - DL
	1.000
	<.001
	-
	<.001
	-
	<.001
	-
	.750
	1.000
	<.001

	ZCI - ZCB
	1.000
	1.000
	-
	1.000
	-
	.311
	-
	1.000
	1.000
	.005

	ZCI - ZCT
	1.000
	1.000
	-
	1.000
	-
	1.000
	-
	1.000
	.004
	<.001

	ZCI - DL
	1.000
	.001
	-
	.001
	-
	<.001
	-
	.530
	<.001
	<.001

	ZCT - ZCB
	1.000
	1.000
	-
	1.000
	-
	1.000
	-
	1.000
	.153
	1.000

	ZCT - DL
	1.000
	.026
	-
	.020
	-
	.122
	-
	.020
	1.000
	1.000

	Speed
	T0
	T1
	T0
	T1
	T0
	T1
	T0
	T1
	T0
	T1

	LEB - LEI
	1.000
	.039
	1.000
	.016
	1.000
	1.000
	.027
	.046
	1.000
	1.000

	LEB - LET
	1.000
	1.000
	.285
	<.001
	1.000
	1.000
	<.001
	.003
	1.000
	1.000

	LEB - ZCB
	.009
	.002
	<.001
	.750
	<.001
	.011
	<.001
	<.001
	1.000
	.002

	LEB - ZCI
	<.001
	<.001
	.210
	.032
	.017
	<.001
	.023
	<.001
	1.000
	1.000

	LEB - ZCT
	<.001
	1.000
	.001
	1.000
	.001
	.001
	1.000
	1.000
	1.000
	.014

	LEB - DL
	.011
	<.001
	<.001
	<.001
	.620
	.192
	.122
	.416
	.051
	1.000

	LEI - LET
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	.096
	1.000

	LEI - ZCB
	.551
	1.000
	.003
	1.000
	.001
	.573
	1.000
	1.000
	1.000
	.005

	LEI - ZCI
	<.001
	1.000
	1.000
	1.000
	.083
	.021
	1.000
	.383
	.010
	1.000

	LEI - ZCT
	.011
	1.000
	.037
	1.000
	.004
	.111
	.192
	.779
	1.000
	.033

	LEI - DL
	.596
	.116
	<.001
	.251
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	<.001
	1.000

	LET - ZCB
	.871
	.573
	.451
	.596
	<.001
	.005
	1.000
	1.000
	.147
	.809

	LET - ZCI
	.001
	.140
	1.000
	1.000
	.024
	<.001
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	LET - ZCT
	.022
	1.000
	1.000
	.251
	.001
	<.001
	<.001
	.096
	.489
	1.000

	LET - DL
	.937
	.001
	.026
	1.000
	.779
	.101
	.644
	1.000
	.779
	.147

	ZCB - DL
	1.000
	1.000
	1.000
	.003
	.383
	1.000
	1.000
	.168
	<.001
	<.001

	ZCI - ZCB
	.644
	1.000
	.596
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	.017
	.003

	ZCI - ZCT
	1.000
	.096
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	.168
	<.001
	.072
	.021

	ZCI - DL
	.596
	1.000
	.037
	.140
	1.000
	1.000
	1.000
	.041
	1.000
	1.000

	ZCT - ZCB
	1.000
	.416
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	.002
	.001
	1.000
	1.000

	ZCT - DL
	1.000
	<.001
	1.000
	.001
	.904
	1.000
	.669
	1.000
	<.001
	<.001





