Supplementary Material

Table 1. P-values of the multiple comparison of the groups (Kruskal-Wallis test) corrected by Bonferroni’s test

|  | ∆E00 |  | ∆L’ |  | ∆C’ |  | ∆H’ |  | TP00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard | T0 | T1 | T0 | T1 | T0 | T1 | T0 | T1 | T0 | T1 |
| LEB - LEI | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| LEB - LET | .051 | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | .937 | 1.000 |
| LEB - ZCB | 1.000 | .002 | - | .001 | - | .002 | - | .024 | .037 | 1.000 |
| LEB - ZCI | 1.000 | .383 | - | .091 | - | 1.000 | - | <.001 | .001 | 1.000 |
| LEB - ZCT | 1.000 | .024 | - | .005 | - | .021 | - | .015 | 1.000 | .128 |
| LEB - DL | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | <.001 | .046 |
| LEI - LET | .001 | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| LEI - ZCB | 1.000 | .001 | - | .013 | - | .004 | - | .669 | .106 | 1.000 |
| LEI - ZCI | 1.000 | .153 | - | .722 | - | 1.000 | - | .017 | .002 | .489 |
| LEI - ZCT | 1.000 | .007 | - | .065 | - | .037 | - | .470 | 1.000 | .353 |
| LEI - DL | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | <.001 | .013 |
| LET - ZCB | .028 | .003 | - | .002 | - | .072 | - | .014 | 1.000 | .051 |
| LET - ZCI | .262 | .489 | - | .210 | - | 1.000 | - | <.001 | .620 | 1.000 |
| LET - ZCT | .324 | .033 | - | .013 | - | .416 | - | .008 | 1.000 | .001 |
| LET - DL | <.001 | 1.000 | - | 1.000 | - | .489 | - | 1.000 | .051 | 1.000 |
| ZCB - DL | 1.000 | <.001 | - | <.001 | - | <.001 | - | .750 | 1.000 | <.001 |
| ZCI - ZCB | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | - | .311 | - | 1.000 | 1.000 | .005 |
| ZCI - ZCT | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | .004 | <.001 |
| ZCI - DL | 1.000 | .001 | - | .001 | - | <.001 | - | .530 | <.001 | <.001 |
| ZCT - ZCB | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | .153 | 1.000 |
| ZCT - DL | 1.000 | .026 | - | .020 | - | .122 | - | .020 | 1.000 | 1.000 |
| Speed | T0 | T1 | T0 | T1 | T0 | T1 | T0 | T1 | T0 | T1 |
| LEB - LEI | 1.000 | .039 | 1.000 | .016 | 1.000 | 1.000 | .027 | .046 | 1.000 | 1.000 |
| LEB - LET | 1.000 | 1.000 | .285 | <.001 | 1.000 | 1.000 | <.001 | .003 | 1.000 | 1.000 |
| LEB - ZCB | .009 | .002 | <.001 | .750 | <.001 | .011 | <.001 | <.001 | 1.000 | .002 |
| LEB - ZCI | <.001 | <.001 | .210 | .032 | .017 | <.001 | .023 | <.001 | 1.000 | 1.000 |
| LEB - ZCT | <.001 | 1.000 | .001 | 1.000 | .001 | .001 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .014 |
| LEB - DL | .011 | <.001 | <.001 | <.001 | .620 | .192 | .122 | .416 | .051 | 1.000 |
| LEI - LET | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .096 | 1.000 |
| LEI - ZCB | .551 | 1.000 | .003 | 1.000 | .001 | .573 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .005 |
| LEI - ZCI | <.001 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .083 | .021 | 1.000 | .383 | .010 | 1.000 |
| LEI - ZCT | .011 | 1.000 | .037 | 1.000 | .004 | .111 | .192 | .779 | 1.000 | .033 |
| LEI - DL | .596 | .116 | <.001 | .251 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | <.001 | 1.000 |
| LET - ZCB | .871 | .573 | .451 | .596 | <.001 | .005 | 1.000 | 1.000 | .147 | .809 |
| LET - ZCI | .001 | .140 | 1.000 | 1.000 | .024 | <.001 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| LET - ZCT | .022 | 1.000 | 1.000 | .251 | .001 | <.001 | <.001 | .096 | .489 | 1.000 |
| LET - DL | .937 | .001 | .026 | 1.000 | .779 | .101 | .644 | 1.000 | .779 | .147 |
| ZCB - DL | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .003 | .383 | 1.000 | 1.000 | .168 | <.001 | <.001 |
| ZCI - ZCB | .644 | 1.000 | .596 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .017 | .003 |
| ZCI - ZCT | 1.000 | .096 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .168 | <.001 | .072 | .021 |
| ZCI - DL | .596 | 1.000 | .037 | .140 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .041 | 1.000 | 1.000 |
| ZCT - ZCB | 1.000 | .416 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .002 | .001 | 1.000 | 1.000 |
| ZCT - DL | 1.000 | <.001 | 1.000 | .001 | .904 | 1.000 | .669 | 1.000 | <.001 | <.001 |