Table 1 Structural indices of ferrites Fe0.67Co0.33/CoCexFe2-xO4 (х=0.0, 0.1, 0.2, 0.3)

| № | x | a CoFe2O4, Å | L311, Å | L400, Å | Lср, Å | D311 *1010, cm-2 | D400 *1010, cm-2 | M* 10-4, % | Ip Fe | Ip CoFe2O4 | a CoFe-, Å |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 8.3942 | 937 | 1041 | 1046 | 9.21 | 10.45 | 1.01 | 1209 | 2026 | 2.8300 |
| 2 | 0.1 | 8.3973 | 634 | 786 | 792 | 16.3 | 18.2 | 1.31 | 805.77 | 2733 | 2.8394 |
| 3 | 0.2 | 8.39788 | 414 | 579 | 516 | 30.1 | 42.6 | 5.63 | 372.51 | 1330 | - |
| 4 | 0.3 | 8.3920 | 358 | 484 | 446 | 43.1 | 57.01 | 5.36 | 236.54 | 834 | - |

Table 2 Main characteristics of ferrite atoms Fe0.67Co0.33CexFe2-xO4 [47]

| Cation | The electron formula of an atom | Electon formula of cation | Magnetic moment, B |
| --- | --- | --- | --- |
| Ce3+ | 4f15d16s2 | 4f1 | 2.54 |
| Fe2+ | 3d64s2 | 3d6 | 4.90 |
| Fe3+ | 3d64s2 | 3d5 | 5.92 |
| Co2+ | 3d74s2 | 3d7 | 3.87 |

Table 3 Calculated magnetic moment values per formula unit of Fe0.67Co0.33CexFe2-xO4 (x=0, 0.1, 0.2, 0.3)

| № | Samples | М∑, B/ formula |
| --- | --- | --- |
| 1 | CoFe2O4 | 3.87 |
| 2 | CoCe0.1Fe1.9O4 | 3.532 |
| 3 | CoCe0.2Fe1.8O4 | 3.194 |
| 4 | CoCe0.3Fe1.7O4 | 2.856 |

Fig. 4 Dependence of saturation magnetization and coercivity of samples Fe0.67Co0.33CexFe2-xO4 (x=0.0, 0.1, 0.2, 0.3)

Table 6. Effect of cerium cations on the ATR FTIR spectra of ferrites

Fe0.67Co0.33/CoCexFe2-xO4 (х=0.0, 0.1, 0.2, 0.3)

| N | 1(Co-O), cm-1 | 2(Co-O), cm-1 | (O-H), cm-1 |  | (-OH), cm-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 404 | 525 | 1130 | 1761 | 1675 | 2921 | 2927 | 3418 |
| 2 | 422 | 526 | 1122 | 1754 | 1663 | 2890 | 2927 | 3427 |
| 3 | 425 | 534 | 1118 | 1750 | 1654 | 2855 | 2927 | 3435 |
| 4 | 455 | 536 | 1064 | 1749 | 1651 | 2856 | 2930 | 3442 |

Table 7. Raman modes for ferrites Fe0.67Co0.33/CoCexFe2-xO4 (х=0.0, 0.1, 0.2, 0.3)

| x | Wave namber, cm-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | - | - |
| 0.1 | 301 | 440 | 570 | 670 |
| 0.2 | 301 | 450 | 572 | 670 |
| 0.3 | 302 | 465 | 572 | 682 |
| Symmetry | Eg | T2g | T2g | A1g |

Table 7. Mössbauer parameters for the synthesized samples

| Sample | Component Fe3+ in CoFe2O4 | IS, mm/s | QS, mm/s | H, T | S, % | Γ, mm/s | SA, % | SB, % | Corrected N(A)/N(B) | Inversion degree, x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 0.182 | -0.033 | 49.05 | 47.45 | 0.40 | 47.45 | 46.79 | 0.953 | 0.976 |
|  | B | 0.415 | −0.034 | 47.44 | 46.79 | 1.04 |  |  |  |  |
|  | α-Fe/Со | -0.102 | 0.004 | 33.91 | 6.04 | 0.45 |  |  |  |  |
| 2 | А | 0.167 | -0.011 | 49.11 | 51.00 | 0.40 | 51.00 | 48.98 | 0.979 | 0.989 |
|  | B | 0.261 | -0.132 | 51.73 | 48.98 | 0.36 |  |  |  |  |
| 3 | A | 0.165 | -0.006 | 49.17 | 50.33 | 0.40 | 50.33 | 49.67 | 0.952 | 0.976 |
|  | B | 0.259 | -0.095 | 51.79 | 49.67 | 0.43 |  |  |  |  |
| 4 | A | 0.164 | -0.008 | 49.24 | 55.10 | 0.40 | 55.10 | 44.90 | 1.154 | 1.071 |
|  | B | 0.262 | -0.082 | 51.82 | 44.90 | 0.42 |  |  |  |  |

Table 8 Hydrogen evolution overpotential values for samples Fe0.67Co0.33/CoCexFe2-xO4 (х=0.0, 0.1, 0.2, 0.3)

| № | General formula | x | ЕН2, V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CoFe2O4 | 0 | -0,676 |
| 2 | CoCe0.1Fe1.9O4 | 0.1 | -0,177 |
| 3 | CoCe0.2Fe1.8O4 | 0.2 | -0,157 |
| 4 | CoCe0.3Fe1.7O4 | 0.3 | 0,201 |