

	Diffraction angle [2θ(°)]
	(h k l) 
plane
	FWHM [2θ (°)]
	d-spacing [Å]
	Lattice strain
	Crystalline size (nm)

	35.116
	1 0 4
	0.568
	2.54613
	0.794
	147

	40.59
	0 0 6
	0.952
	2.17150
	1.133
	89

	44.722
	1 1 3
	0.136
	2.07158
	0.153
	632

	49.622
	2 0 2
	1.144
	1.94784
	1.087
	77

	53.962
	ꟷ2 0 4
	0.76
	172965
	0.658
	117

	58.248
	2 1 1
	0.952
	1.53231
	0.752
	96

	66.162
	2 1 4
	0.136
	1.39447
	0.772
	677

	74.278
	2 0 8
	1.144
	1.27307
	0.083
	83

	77.049
	1 1 9
	0.136
	1.23357
	0.105
	733

	Average crystal size (nm)
	320 nm


Table 1: XRD parameters of Cr₂O₃ nanoparticles prepared using Ficus carica fruit extract
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