| Diffraction angle [2θ(°)] | (h k l) plane | FWHM [2θ (°)] | d-spacing [Å] | Lattice strain | Crystalline size (nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.116 | 1 0 4 | 0.568 | 2.54613 | 0.794 | 147 |
| 40.59 | 0 0 6 | 0.952 | 2.17150 | 1.133 | 89 |
| 44.722 | 1 1 3 | 0.136 | 2.07158 | 0.153 | 632 |
| 49.622 | 2 0 2 | 1.144 | 1.94784 | 1.087 | 77 |
| 53.962 | ꟷ2 0 4 | 0.76 | 172965 | 0.658 | 117 |
| 58.248 | 2 1 1 | 0.952 | 1.53231 | 0.752 | 96 |
| 66.162 | 2 1 4 | 0.136 | 1.39447 | 0.772 | 677 |
| 74.278 | 2 0 8 | 1.144 | 1.27307 | 0.083 | 83 |
| 77.049 | 1 1 9 | 0.136 | 1.23357 | 0.105 | 733 |
| Average crystal size (nm) |  |  |  |  | 320 nm |

Table 1: XRD parameters of Cr₂O₃ nanoparticles prepared using Ficus carica fruit extract