Appendix:

| Sample | Type | Color | Dynasty | Place | Si | Al | Ca | K | Cu | Fe | S | Pb | Mn | Ti | Cr | Sr | Os | As | Pd | Rb | Ni | Ga | Au | Ag | Cs | Co | Sn | I | V | Zn | Cl | P | Ba | Mg | Na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XY2-1 | Insertc | Brown | Late Sui C | Xi'an C | 34.82 | 0.00 | 1.92 | 1.22 | 33.49 | 0.24 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 2.24 | 0.62 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XY8-1 | Insertc | Dark Blue | Late Sui C | Xi'an C | 89.69 | 0.00 | 5.84 | 3.87 | 0.13 | 0.34 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XY8-2 | Insertc | Brown | Late Sui C | Xi'an C | 78.86 | 0.00 | 10.32 | 7.46 | 0.02 | 0.50 | 2.22 | 0.00 | 0.51 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XY8-3 | Insertc | Green | Late Sui C | Xi'an C | 88.55 | 0.00 | 6.62 | 3.78 | 0.36 | 0.29 | 0.00 | 0.32 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XY8-4 | Insertc | Blue | Late Sui C | Xi'an C | 95.77 | 0.00 | 2.59 | 0.33 | 0.26 | 0.83 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BB-1 | Insertc | Yellow | Late Sui C | Xi'an C | 33.17 | 0.00 | 8.30 | 1.58 | 7.10 | 0.17 | 45.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BB-2 | Insertc | Blue | Late Sui C | Xi'an C | 95.03 | 0.00 | 3.33 | 0.84 | 0.18 | 0.47 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BB-3 | Insertc | Green | Late Sui C | Xi'an C | 89.43 | 0.00 | 5.49 | 3.02 | 0.73 | 0.24 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BB-5 | Insertc | Yellow | Late Sui C | Xi'an C | 66.78 | 0.00 | 21.47 | 7.46 | 0.11 | 1.18 | 2.72 | 0.00 | 0.06 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tang Xiaoling-1 | Bead |  | Tang | Xiao Tomb | 89.26 | 0.00 | 6.24 | 3.72 | 0.04 | 0.45 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tang Xiaoling-2 | Bead |  | Tang | Xiao Tomb | 89.13 | 9.37 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tang Xiaoling-3 | Bead |  | Tang | Xiao Tomb | 80.72 | 10.62 | 5.05 | 2.84 | 0.04 | 0.39 | 0.00 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tang Xiaoling-4 | Bead |  | Tang | Xiao Tomb | 81.28 | 11.38 | 4.16 | 2.39 | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tang Xiaoling-5 | Bead |  | Tang | Xiao Tomb | 81.75 | 10.69 | 3.43 | 3.11 | 0.02 | 0.22 | 0.00 | 0.06 | 0.67 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GD02 | Bead | Dark Blue | Han | Guangdong | 81.68 | 3.70 | 1.03 | 10.39 | 0.03 | 1.44 | 0.00 | 0.14 | 1.33 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| GD05 | Glass Vessel |  | Jin | Guangdong | 80.33 | 1.87 | 11.68 | 4.13 | 0.02 | 1.13 | 0.47 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GD04 | Accessories (Hairpin) |  | Ming | Guangdong | 66.25 | 5.51 | 10.54 | 16.39 | 0.68 | 0.30 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GD03 | Accessories (Hairpin) |  | Ming | Guangdong | 65.93 | 5.60 | 10.58 | 16.45 | 0.67 | 0.32 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| GZH-1B | Bead | Light Blue | Han | Guizhou | 84.68 | 5.55 | 1.05 | 5.37 | 1.52 | 0.76 | 0.36 | 0.00 | 0.60 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GZH-1C | Bead | Green | Han | Guizhou | 88.18 | 4.11 | 1.38 | 2.09 | 2.84 | 0.86 | 0.37 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| GZH-10 | Bead |  | Han | Guizhou | 88.01 | 4.80 | 1.74 | 2.58 | 0.13 | 1.92 | 0.37 | 0.00 | 0.23 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 44-18-35A | Bead | Yellow | Han | Sichuan | 61.93 | 1.48 | 9.98 | 14.29 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 44-18-35B | Bead | White | Han | Sichuan | 73.87 | 3.44 | 7.04 | 9.75 | 0.01 | 1.07 | 4.06 | 0.36 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 44-18-35C | Bead | Dark Blue | Han | Sichuan | 63.73 | 5.27 | 10.85 | 12.66 | 0.02 | 0.84 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| 44-18-36B | Bead | Yellow | Han | Sichuan | 59.11 | 3.78 | 24.94 | 3.50 | 0.10 | 0.64 | 5.91 | 1.53 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44-18-40 | Bead (Olive Shape) | Brown | Tang | Sichuan | 70.26 | 4.42 | 8.12 | 11.52 | 0.02 | 0.79 | 4.16 | 0.42 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44-18-37 | Bead (Olive Shape) | Light Blue | Tang | Sichuan | 69.35 | 2.25 | 13.80 | 11.61 | 0.01 | 0.57 | 0.91 | 0.34 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44-18-38 | Accessories (Bracelet) | Green | Ming | Sichuan | 74.66 | 4.07 | 5.74 | 9.26 | 1.13 | 3.83 | 0.73 | 0.38 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43-1-65 | Accessories |  | Ming | Sichuan | 64.40 | 2.27 | 15.23 | 16.49 | 0.05 | 0.92 | 0.40 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 44-18-43 | Glass Vessel | Green | Sui | Sichuan | 75.32 | 1.15 | 7.76 | 14.79 | 0.12 | 0.23 | 0.16 | 0.24 | 0.04 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44-18-42 | Accessories (Hairpin) |  | Ming | Sichuan | 67.42 | 2.28 | 11.36 | 17.31 | 0.03 | 0.57 | 0.85 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| C26 | Accessories (Bracelet) |  | Han | Guangxi | 73.83 | 1.75 | 3.47 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| WJ-05 | Bead | Yellow | North Wei | Inner Mongolia | 74.72 | 6.66 | 7.00 | 5.05 | 0.12 | 2.36 | 1.42 | 0.00 | 0.10 | 0.29 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WJ-06-B | Bead | Black | North Wei | Inner Mongolia | 70.39 | 11.54 | 6.37 | 2.95 | 0.03 | 3.95 | 1.18 | 0.00 | 0.92 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WJ-07-A | Bead | White | North Wei | Inner Mongolia | 72.41 | 3.73 | 12.15 | 1.44 | 0.00 | 2.48 | 2.40 | 0.00 | 0.09 | 0.24 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WJ-03-A | Bead | White | North Wei | Inner Mongolia | 82.90 | 4.25 | 6.36 | 2.75 | 0.00 | 1.11 | 1.05 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WJ-03-B | Bead | Black | North Wei | Inner Mongolia | 82.17 | 4.37 | 5.36 | 2.28 | 0.03 | 1.94 | 1.09 | 0.00 | 0.78 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WJ-02 | Bead (Hexagonal Stick) |  | Yuan | Inner Mongolia | 78.04 | 1.93 | 8.60 | 5.03 | 0.04 | 4.66 | 0.88 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WJ-08-B | Bead | White | Yuan | Inner Mongolia | 76.11 | 4.11 | 8.10 | 6.14 | 0.05 | 0.28 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WJ-10 | Bead (Rhombu) | Blue | Yuan | Inner Mongolia | 62.20 | 8.43 | 6.09 | 15.38 | 1.87 | 2.01 | 1.58 | 0.00 | 0.05 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WJ-12 | Accessories (Hairpin) | Blue | Yuan | Inner Mongolia | 83.18 | 3.70 | 5.60 | 3.50 | 0.72 | 1.11 | 1.67 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WJ-01 | Bead (Hexagonal Stick) |  | Yuan | Inner Mongolia | 57.44 | 4.86 | 7.03 | 18.65 | 3.33 | 4.81 | 2.03 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS01 | Chessbead | White | Ming | Shandong | 72.33 | 9.94 | 5.95 | 10.89 | 0.00 | 0.36 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS02 | Chessbead | Yellow | Ming | Shandong | 69.70 | 6.41 | 8.36 | 14.52 | 0.41 | 0.15 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS03 | Accessories (Hairpin) | Black | Ming | Shandong | 71.59 | 8.57 | 7.65 | 5.13 | 1.44 | 0.44 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS04 | Bead (Umbrella) | Green | Ming | Shandong | 63.29 | 9.34 | 8.23 | 16.23 | 1.07 | 0.72 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS05 | Accessories (Hairpin) | White | Ming | Shandong | 69.14 | 9.98 | 8.60 | 11.30 | 0.00 | 0.44 | 0.33 | 0.00 | 0.03 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS06 | Accessories (Hairpin) | Black | Ming | Shandong | 78.23 | 8.79 | 5.74 | 4.50 | 0.00 | 0.61 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS07 | Bi-Disk | Yellow | Ming | Shandong | 72.02 | 9.17 | 10.67 | 3.56 | 0.00 | 0.69 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CQ05 | Accessories (Earrings) | Blue | Six Dynasties | Chongqing | 81.50 | 3.00 | 1.20 | 4.80 | 0.10 | 3.00 | 2.40 | 0.00 | 3.40 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CQ09 | Bead | Brown | Six Dynasties | Chongqing | 45.50 | 19.30 | 14.20 | 4.20 | 0.10 | 1.90 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CQ10 | Bead With Hole | Blue | Six Dynasties | Chongqing | 76.60 | 4.30 | 9.70 | 4.50 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CQ11 | Bead With Hole | White | Six Dynasties | Chongqing | 83.40 | 2.10 | 7.40 | 3.60 | 0.00 | 0.80 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CQ12 | Bead With Hole | Brown | Six Dynasties | Chongqing | 78.30 | 3.90 | 7.80 | 4.60 | 0.10 | 1.50 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CQ15 | Bead With Hole | Red | Six Dynasties | Chongqing | 88.20 | 2.10 | 7.00 | 1.90 | 0.00 | 0.10 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CQ17 | Bead With Hole | Black | Six Dynasties | Chongqing | 75.10 | 4.30 | 7.90 | 5.00 | 0.10 | 2.20 | 4.10 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CQ18 | Bead With Hole | Green | Six Dynasties | Chongqing | 76.60 | 13.10 | 2.20 | 4.40 | 0.80 | 1.30 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CQ19 | Bead With Hole | Black | Six Dynasties | Chongqing | 78.10 | 12.20 | 3.00 | 2.60 | 0.10 | 1.50 | 1.40 | 0.00 | 0.10 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CQ20 | Bead With Hole | Yellow | Six Dynasties | Chongqing | 76.10 | 12.30 | 2.30 | 2.00 | 0.10 | 1.10 | 3.00 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XZHM06-08 | Glass Piece | Brown |  | Guangxi | 60.04 | 9.54 | 4.21 | 15.95 | 2.81 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 |
| HBWKI-27 | Eye Bead | Blue | Warring States | Hubei | 67.46 | 6.84 | 3.62 | 11.67 | 5.07 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.25 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 1.43 | 1.10 |
| HBWKI-30-A | Glass Tube | Dark Blue | Warring States | Hubei | 70.33 | 6.69 | 3.80 | 12.75 | 2.52 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.24 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 1.09 | 0.24 |
| HBWKI-30-A | Glass Tube | Dark Blue | Warring States | Hubei | 70.04 | 3.98 | 3.64 | 13.44 | 3.26 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.30 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.95 | 1.12 |
| HBWKI-36 | Bead | Green | Warring States | Hubei | 76.42 | 4.65 | 2.89 | 8.18 | 2.34 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 1.54 | 0.85 |
| HBWKI-48 | Bead | Blue | Warring States | Hubei | 59.74 | 15.87 | 3.15 | 7.57 | 4.41 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 1.48 | 0.53 |
| HBWKI-57 | Glass Tube | Dark Blue | Warring States | Hubei | 69.16 | 3.16 | 4.22 | 15.00 | 2.10 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 1.57 | 1.96 |
| HBXKI-T9 | Eye Bead | Blue | Warring States | Hubei | 72.41 | 3.79 | 2.81 | 9.82 | 4.38 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 1.14 | 1.17 |
| HBXKI-T10 | Bead | Blue-Green | Warring States | Hubei | 66.45 | 8.32 | 4.19 | 11.68 | 3.74 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.19 |
| Lgd4 | Glass Tube | Blue | Warring States | Hubei | 72.73 | 1.07 | 1.66 | 15.63 | 1.52 | 0.40 | 0.34 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.09 |
| HNLY-09c | Glass Piece | Green | Warring States | Henan | 78.50 | 7.38 | 4.04 | 1.84 | 2.45 | 3.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 1.17 | 0.70 |
| HNLY-12 | Glass Vessel |  | Tang | Henan | 38.00 | 7.81 | 2.85 | 3.60 | 4.50 | 0.47 | 0.00 | 26.90 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 13.30 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| HNLY-14a | Bead | Red | Song | Henan | 47.00 | 3.78 | 3.27 | 8.73 | 1.95 | 2.47 | 0.79 | 22.30 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 8.01 | 0.00 | 0.60 | 0.20 |
| HNLY-14b | Bead | White | Song | Henan | 51.30 | 8.09 | 10.40 | 3.24 | 0.08 | 0.92 | 1.10 | 16.50 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 4.67 | 0.00 | 1.76 | 1.56 |
| HNLY-07 | Accessories (Earrings) | Dark Blue | Han | Henan | 72.20 | 3.88 | 1.53 | 11.50 | 0.08 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.91 | 0.61 |
| HNZZ-55 | Accessories (Earrings) | Blue-Green | Xin | Henan | 72.30 | 3.95 | 3.82 | 7.98 | 0.24 | 3.82 | 0.00 | 0.89 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.65 | 1.38 |
| HNZZ-64 | Accessories (Earrings) | Blue-Green | Han | Henan | 84.20 | 3.67 | 3.46 | 2.55 | 0.07 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| HNZZ-73 | Accessories (Earrings) | Blue-Green | Xin | Henan | 84.00 | 4.04 | 4.31 | 1.65 | 0.21 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.43 | 0.69 |
| GZH-7 | Accessories (Earrings) | Light Blue | Han | Guizhou | 77.32 | 5.15 | 1.38 | 9.33 | 0.06 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| XJ-5A | Bead | Blue-Green | Warring States | Xinjiang | 77.92 | 1.63 | 1.97 | 15.60 | 0.91 | 0.57 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.36 | 0.82 |
| XJ-5B | Bead | Blue-Green | Warring States | Xinjiang | 78.71 | 1.63 | 2.36 | 14.18 | 1.19 | 0.43 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.47 | 0.81 |
| HB-3 | Bead | Light Blue | Warring States | Hubei | 71.26 | 6.83 | 2.37 | 10.71 | 2.64 | 1.19 | 0.00 | 0.98 | 0.11 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.14 | 1.75 | 1.81 |
| SC-QT | Eye Bead |  | Warring States | Sichuan | 70.86 | 14.34 | 5.35 | 0.84 | 2.63 | 1.26 | 0.00 | 0.76 | 0.11 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.89 |
| XJ-42A1 | Eye Bead | Red | Song | Xinjiang | 71.63 | 6.50 | 9.25 | 4.04 | 3.79 | 2.48 | 0.00 | 0.66 | 0.08 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| XJ-42A2 | Eye Bead | Black | Song | Xinjiang | 73.12 | 5.89 | 12.52 | 3.91 | 0.37 | 2.51 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| XJ-42A3 | Eye Bead | White | Song | Xinjiang | 73.22 | 6.05 | 11.42 | 3.87 | 0.28 | 2.29 | 0.00 | 0.65 | 0.07 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| XJ-42A4 | Eye Bead | Green | Song | Xinjiang | 73.63 | 5.24 | 9.86 | 4.30 | 2.08 | 2.03 | 0.00 | 1.46 | 0.10 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| XJ-42A5 | Eye Bead | Yellow | Song | Xinjiang | 66.17 | 4.86 | 9.35 | 3.81 | 0.53 | 1.57 | 0.00 | 13.07 | 0.06 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| XJ-42A6 | Eye Bead | Green | Song | Xinjiang | 70.66 | 6.06 | 10.44 | 3.85 | 2.54 | 2.89 | 0.00 | 2.51 | 0.08 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GD01-1 | Eye Bead | White | Warring States | Guangdong | 54.41 | 14.37 | 2.03 | 2.98 | 0.13 | 2.72 | 0.00 | 11.82 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 9.87 | 0.00 | 0.00 |
| GD01-2 | Eye Bead | Blue | Warring States | Guangdong | 49.95 | 9.01 | 2.87 | 1.81 | 0.06 | 1.43 | 0.00 | 18.58 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 15.82 | 0.00 | 0.00 |
| XZHM-06-01 | Bead | Green | Han | Guangxi | 75.56 | 2.98 | 1.56 | 16.64 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.13 | 0.57 | 0.96 |
| XZHM-06-02 | Bead | Blue | Han | Guangxi | 72.24 | 4.92 | 1.98 | 14.32 | 0.24 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.20 | 0.90 | 0.64 |
| XZHM-06-02B | Bead | Blue | Han | Guangxi | 75.44 | 3.81 | 1.18 | 14.55 | 0.03 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.19 | 0.67 | 0.75 |
| FMLM26-2 | Bead | Green | Han | Guangxi | 76.68 | 2.64 | 1.46 | 15.28 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.15 | 0.45 | 1.12 |
| XZHM-06-08 | Bead | Red | Han | Guangxi | 58.87 | 2.64 | 4.80 | 22.82 | 3.71 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.12 | 3.63 | 0.53 |
| JZLM5-15 | Bead | Green | Han | Guangxi | 75.20 | 3.97 | 2.33 | 13.33 | 1.02 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.13 | 0.40 | 1.71 |
| JS-TB-1 | Eye Bead |  | Warring States | Jiangsu | 72.04 | 3.23 | 4.48 | 12.54 | 2.87 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 1.12 | 1.41 |
| JS-TB-2 | Eye Bead |  | Warring States | Jiangsu | 73.28 | 4.54 | 4.94 | 11.22 | 1.67 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 1.22 | 0.85 |
| JS-TB-3 | Eye Bead |  | Warring States | Jiangsu | 71.36 | 3.45 | 4.61 | 13.16 | 2.90 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 1.00 | 1.02 |
| HB-TB-1 | Eye Bead |  | Warring States | Hubei | 71.58 | 3.81 | 4.13 | 13.31 | 3.62 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.86 | 1.12 |
| HB-TB-2 | Eye Bead |  | Warring States | Hubei | 69.44 | 4.10 | 4.39 | 14.33 | 3.68 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.90 | 1.13 |
| HB-TB-3 | Eye Bead |  | Warring States | Hubei | 69.48 | 4.15 | 4.32 | 14.10 | 3.69 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.88 | 1.18 |
| HB-EB-3 | Eye Bead |  | Chunqiu | Hubei | 71.23 | 5.63 | 4.23 | 12.16 | 2.47 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.85 | 1.21 |
| 底部 | Glaze | Brown | Han | Jiangsu | 36.86 | 0.00 | 13.41 | 1.23 | 0.00 | 35.07 | 7.44 | 0.74 | 0.00 | 3.78 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 |