| Author | Device structure | Photosensitivity (%) | Responsivity (mA/W) | Quantum efficiency (%) | Detectivity (Jones) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivek et.al 82 | Cu/MoO3/p-Si | 610.51 | 35.130 | 136.22 | 11.49 x1010 |
| G. Su et.al 83 | SnS2/SiO2/Si | - | 8.8 | 2.4 | 2 x109 |
| V. Balasubramani et.al 84 | Cu/Yb@V2O5/n-Si | 75545.70 | 37.90 | 25.93 | 9.97 x1010 |
| S. Sil et.al 85 | Al/Cu5FeS4/FTO | 1.13 | 1.52 | - | 2.77 x1010 |
| R. Marnadu et.al 86 | Cu/Sn-WO3/p-Si | 960.95–137.63 | 5083.5 | 1971.1 | 12.089 x1010 |
| P. Gayathri et.al 87 | Cu/ZrO2@Zn/n-Si | 10151.51 | 2.95 x10-4 | 1.14 x10-3 | 1.17 x109 |
| V. Balasubramani et.al 88 | Cu/Nd-V2O5/n-Si | 19427.80 | 23.79 | 14.10 | - |
| B. Zu et.al 89 | Au/SiO2/Si | - | 0-4.5 | 0.27-0.71 | 1.01- 1.50 x1010 |
| Present work | Cu/Cu1-xZnxFe2O4 / p-Si | 18000-106000 | 10.6-65.9 | 4.12-25.5 | 3.86-24.1 x1010 |

Table. 7 Comparison of the Cu/ Cu1-xZnxFe2O4 / p-Si diode performance with previous reports