| Sample | Absorption coefficient (α) x 107 (cm-1) | Extinction coefficient (k) | Optical bandgap (Eg) (eV) | Optical conductivity (σopt) x 1014 (S/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZF1 | 1.13 | 0.27 | 3.68 | 2.74 |
| CZF2 | 1.50 | 0.37 | 3.63 | 3.89 |
| CZF3 | 1.88 | 0.46 | 3.60 | 5.18 |
| CZF4 | 2.44 | 0.60 | 3.50 | 7.36 |

Table. 2 The optical parameters of Cu1-xZnxFe2O4 thin films