| Sample | Resistivity (ρ) (Ωcm) | Conductivity (σ dc) (S/cm) | Activation energy (Ea) (eV) |
| --- | --- | --- | --- |
| CZF1 | 8.95⨯ 1013 | 1.24⨯ 10-14 | 0.561 |
| CZF2 | 6.47⨯ 1013 | 1.54⨯ 10-14 | 0.518 |
| CZF3 | 4.53⨯ 1013 | 2.20⨯ 10-14 | 0.391 |
| CZF4 | 3.13⨯ 1013 | 5.53⨯ 10-14 | 0.322 |

Table. 3 The electrical parameters of Cu1-xZnxFe2O4 thin films