	Sample
	Absorption coefficient (α) x 107 (cm-1)
	Extinction coefficient (k)
	Optical bandgap (Eg) (eV)
	Optical conductivity (σopt) x 1014 (S/cm)

	CZF1
	1.13
	0.27
	3.68
	2.74

	CZF2
	1.50
	0.37
	3.63
	3.89

	CZF3
	1.88
	0.46
	3.60
	5.18

	CZF4
	2.44
	0.60
	3.50
	7.36


Table. 2 The optical parameters of Cu1-xZnxFe2O4 thin films

