| Temperature (̊C) | Ideality factor (n) |  |  |  | Barrier height eV (ΦB) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZF1 | CZF2 | CZF3 | CZF4 | CZF1 | CZF2 | CZF3 | CZF4 |
| 30 | 6.19 | 5.98 | 5.71 | 5.68 | 0.642 | 0.644 | 0.646 | 0.648 |
| 40 | 6.02 | 5.75 | 5.42 | 5.14 | 0.646 | 0.649 | 0.651 | 0.653 |
| 50 | 5.82 | 5.58 | 5.26 | 5.02 | 0.648 | 0.651 | 0.655 | 0.658 |
| 60 | 5.35 | 5.24 | 5.12 | 4.94 | 0.651 | 0.653 | 0.659 | 0.664 |
| 70 | 5.17 | 5.01 | 4.83 | 4.64 | 0.657 | 0.658 | 0.661 | 0.668 |
| 80 | 5.01 | 4.87 | 4.51 | 4.35 | 0.661 | 0.666 | 0.669 | 0.670 |
| 90 | 4.90 | 4.68 | 4.34 | 4.23 | 0.665 | 0.670 | 0.671 | 0.673 |
| 100 | 4.74 | 4.57 | 4.30 | 4.08 | 0.668 | 0.675 | 0.678 | 0.680 |

Table. 5 Diode parameters of Cu/ Cu1-xZnxFe2O4 / p-Si SBDs at different temperatures