| Sample | Vd (V) | Nd (cm-3) | ΦB (I-V method) (eV) | ΦB (C-V method) (eV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT4 | 1.45 | 1.94⨯ 1019 | 0.642 | 0.427 |
| CT6 | 1.60 | 6.42⨯ 1018 | 0.644 | 0.487 |
| CT8 | 1.81 | 3.56⨯ 1018 | 0.646 | 0.669 |
| CT10 | 1.94 | 1.49⨯ 1018 | 0.648 | 0.710 |

Table. 6 The parameters obtained from C-2-V characteristics of Cu/ Cu1-xZnxFe2O4 /p-Si SBDs