| Sample | Power of the light source (W) | Ideality factor (n) | Barrier height (eV) | Photo sensitivity | Responsivity (mA/W) | Quantum efficiency (%) | Detectivity (x1010) (Jones) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZF1 | 0 | 5.84 | 0.634 | - | - | - | - |
|  | 25 | 5.45 | 0.644 | 180 | 10.6 | 4.12 | 3.86 |
|  | 50 | 5.19 | 0.657 | 296 | 15.9 | 6.16 | 6.11 |
|  | 75 | 5.02 | 0.659 | 351 | 23.2 | 8.99 | 7.80 |
| CZF2 | 0 | 5.50 | 0.644 | - | - | - | - |
|  | 25 | 5.32 | 0.651 | 175 | 9.92 | 3.85 | 4.11 |
|  | 50 | 4.93 | 0.659 | 257 | 13.9 | 5.38 | 6.10 |
|  | 75 | 4.77 | 0.660 | 352 | 28.8 | 11.2 | 8.74 |
| CZF3 | 0 | 4.94 | 0.653 | - | - | - | - |
|  | 25 | 4.09 | 0.659 | 273 | 12.6 | 4.90 | 4.20 |
|  | 50 | 3.94 | 0.662 | 387 | 23.6 | 9.17 | 6.66 |
|  | 75 | 3.78 | 0.666 | 686 | 48.6 | 18.8 | 12.6 |
| CZF4 | 0 | 4.51 | 0.661 | - | - | - | - |
|  | 25 | 3.77 | 0.668 | 322 | 23.1 | 8.97 | 7.91 |
|  | 50 | 3.62 | 0.676 | 415 | 28.8 | 11.2 | 10.5 |
|  | 75 | 3.23 | 0.688 | 1060 | 65.9 | 25.5 | 24.1 |

Table. 4 Diode parameters of Cu/ Cu1-xZnxFe2O4 / p-Si SBDs