| Sample | Crystallite size D (nm) | Dislocation density (δ) x 1015 (lines/m2) | Micro strain (ε) | Stacking fault (SF) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZF1 | 6.21 | 14.274 | 0.0058 | 0.0103 |
| CZF2 | 13.74 | 5.289 | 0.0029 | 0.0052 |
| CZF3 | 30.17 | 1.098 | 0.0024 | 0.0053 |
| CZF4 | 42.79 | 0.546 | 0.0008 | 0.0016 |

Table. 1 The structural parameters of Cu1-xZnxFe2O4 thin films