[bookmark: _Ref233383732]Table 2 Magnetic properties of Fe2Co4AlₓCry (x + y = 3, x = 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0) alloys
Alloys
Ms
(emu/g)
Hc
(Oe)
Fe2Co4Al1.0Cr2.0
30.30
135.33
Fe2Co4Al1.2Cr1.8
57.77
195.74
Fe2Co4Al1.4Cr1.6
127.34
89.90
Fe2Co4Al1.6Cr1.4
126.53
25.03
Fe2Co4Al1.8Cr1.2
128.06
5.97
Fe2Co4Al2.0Cr1.0
126.20
6.06


