Table 2 Magnetic properties of Fe2Co4AlₓCry (x + y = 3, x = 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0) alloys

| Alloys | Ms (emu/g) | Hc (Oe) |
| --- | --- | --- |
| Fe2Co4Al1.0Cr2.0 | 30.30 | 135.33 |
| Fe2Co4Al1.2Cr1.8 | 57.77 | 195.74 |
| Fe2Co4Al1.4Cr1.6 | 127.34 | 89.90 |
| Fe2Co4Al1.6Cr1.4 | 126.53 | 25.03 |
| Fe2Co4Al1.8Cr1.2 | 128.06 | 5.97 |
| Fe2Co4Al2.0Cr1.0 | 126.20 | 6.06 |