[bookmark: _Ref233384321]Table 3 Corrosion potential and corrosion current density of Fe2Co4AlₓCry (x + y = 3, x = 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0) alloys
Alloys
Ecorr
(V)
Icorr
(A/cm2)
Fe2Co4Al1.0Cr2.0
-0.459
2.49×10-6
Fe2Co4Al1.2Cr1.8
-0.979
1.20×10-5
Fe2Co4Al1.4Cr1.6
-0.888
2.36×10-6
Fe2Co4Al1.6Cr1.4
-0.847
2.61×10-6
Fe2Co4Al1.8Cr1.2
-0.870
4.65×10-6
Fe2Co4Al2.0Cr1.0
-0.961
1.35×10-5


