Table 3 Corrosion potential and corrosion current density of Fe2Co4AlₓCry (x + y = 3, x = 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0) alloys

| Alloys | Ecorr (V) | Icorr (A/cm2) |
| --- | --- | --- |
| Fe2Co4Al1.0Cr2.0 | -0.459 | 2.49×10-6 |
| Fe2Co4Al1.2Cr1.8 | -0.979 | 1.20×10-5 |
| Fe2Co4Al1.4Cr1.6 | -0.888 | 2.36×10-6 |
| Fe2Co4Al1.6Cr1.4 | -0.847 | 2.61×10-6 |
| Fe2Co4Al1.8Cr1.2 | -0.870 | 4.65×10-6 |
| Fe2Co4Al2.0Cr1.0 | -0.961 | 1.35×10-5 |