[bookmark: _Ref233383497]Table 1 Hardness of Fe₂Co₄AlₓCry (x + y = 3, x = 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0) alloys (HV0.2)
No.
Al1.0
Al1.2
Al1.4
Al1.6
Al1.8
Al2.0
1
398
648
620
584
565
525
2
395
666
594
569
560
512
3
384
648
594
565
560
525
4
379
631
594
569
565
533
5
395
660
594
560
560
512
Average
390.2
650.6
599.2
569.4
562
521.4


