Table.1 The pore structure data of RC and RCHK-X (X=1, 2, 3, 4).

| Samples | SBET(m2/g) | Vtotal(cm3/g) | Vmeso(cm3/g) | Vmeso/Vt(%) | Dava(nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RC | 276 | 0.340 | 0.309 | 73.321 | 4.690 |
| RCHK-1 | 643 | 0.576 | 0.445 | 77.257 | 4.712 |
| RCHK-2 | 675 | 0.615 | 0.508 | 82.602 | 4.781 |
| RCHK-3 | 775 | 0.787 | 0.697 | 88.564 | 4.982 |
| RCHK-4 | 735 | 0.735 | 0.627 | 85.170 | 4.362 |

Table.2 The pore structure data of RCHK-3 and RCKH-3.

| Samples | SBET(m2/g) | Vtotal(cm3/g) | Vmeso(cm3/g) | Vmeso/Vt(%) | Dava(nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCHK-3 | 775 | 0.787 | 0.697 | 88.564 | 4.982 |
| RCKH-3 | 700 | 0.654 | 0.553 | 84.556 | 4.279 |

Table.3 The activation temperature and specific capacitance comparison of recently reported carbon electrode materials.

| Raw Materials | 2 Activation | Specific capacitance （F/g） | Vintage | Ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| corn flour | H3PO4（80℃）-KOH（800℃） | 151 | 2021 | [32] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cellulose | KOH（800℃）- molten salt（800℃） | 129 | 2022 | [33] |
| cellulose | NaOH（100℃）-H3PO4（500℃） | 130 | 2020 | [34] |
| carbon nanofiber | HNO3（210 W ultrasound）-Hummers | 144 | 2020 | [35] |
| residual carbon | KOH（500℃）-HNO3（80℃） | 142 | 2023 | [36] |
| residual carbon | HNO3（80℃）-KOH（150℃） | 155 | 2024 | This paper |