|  | MI1 | MI2 | MI3 | MI4 | MI5 | MI7 | MI8 | MI9 | MI10 | MI11 | MI12 | MI13 | MI14 | MI15 | MI16 | MI17 | MI18 | Mean | SD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 (wt%) | 59,48 | 58,79 | 59,32 | 58,68 | 57,52 | 57,65 | 59,36 | 58,34 | 55,45 | 54,82 | 59,90 | 56,54 | 57,33 | 57,94 | 57,87 | 54,81 | 57,82 | 57.74 | 1.57 |
| TiO2 (wt%) | 0,67 | 0,71 | 0,68 | 0,66 | 0,67 | 0,71 | 0,71 | 0,68 | 0,74 | 0,73 | 0,69 | 0,72 | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,70 | 0.701 | 0.025 |
| Al2O3 (wt%) | 16,87 | 16,95 | 16,72 | 15,96 | 16,59 | 16,83 | 17,33 | 16,14 | 16,70 | 16,97 | 16,83 | 17,58 | 17,17 | 16,51 | 16,85 | 15,94 | 16,84 | 16.75 | 0.44 |
| Fe2O3 (wt%) | 6,04 | 6,95 | 6,44 | 6,26 | 6,73 | 6,93 | 6,83 | 6,34 | 7,89 | 7,95 | 6,26 | 7,08 | 6,65 | 6,40 | 6,77 | 7,50 | 6,62 | 6.80 | 0.55 |
| MnO (wt%) | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,19 | 0,14 | 0,11 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,16 | 0,13 | 0,14 | 0.136 | 0.027 |
| MgO (wt%) | 2,96 | 3,05 | 3,24 | 3,72 | 4,53 | 3,87 | 3,16 | 3,53 | 5,12 | 4,40 | 3,04 | 3,51 | 4,07 | 3,06 | 4,03 | 4,56 | 3,34 | 3.72 | 0.65 |
| CaO (wt%) | 8,37 | 9,10 | 8,66 | 8,47 | 8,08 | 9,68 | 7,65 | 8,94 | 9,58 | 9,59 | 8,45 | 8,86 | 8,93 | 9,03 | 8,97 | 11,96 | 9,81 | 9.07 | 0.95 |
| Na2O (wt%) | 3,61 | 2,95 | 3,09 | 4,13 | 3,07 | 3,03 | 3,87 | 3,02 | 2,39 | 2,89 | 3,03 | 2,96 | 3,16 | 3,29 | 2,91 | 2,23 | 3,13 | 3.10 | 0.46 |
| K2O (wt%) | 2 | 2,33 | 2,51 | 1,91 | 2,31 | 2,56 | 1,7 | 2,41 | 2,32 | 2,16 | 2,51 | 2,72 | 2,44 | 2,26 | 2,49 | 2,04 | 2,22 | 2.29 | 0.26 |
| P2O5 (wt%) | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,24 | 0,17 | 0,18 | 0.169 | 0.022 |
| Tot | 100,26 | 101,11 | 100,94 | 100,06 | 99,81 | 101,58 | 100,87 | 99,68 | 100,55 | 99,80 | 100,99 | 100,36 | 100,78 | 99,45 | 101,00 | 100,08 | 100,80 |  |  |
| L.O.I. | 0,83 | 0,51 | 0,39 | 0,98 | 1,36 | 0,67 | 0,73 | 0,79 | 0,97 | 1,17 | 0,51 | 0,62 | 1,03 | 0,48 | 0,71 | 0,68 | 1,07 |  |  |
| S (ppm) | 94 | 37 | 40 | 124 | 143 | 31 | 66 | 102 | 58 | 160 | 40 | 77 | 209 | 47 | 49 | 175 | 54 | 88.59 | 54.92 |
| Sc (ppm) | 16 | 20 | 20 | 17 | 20 | 21 | 19 | 19 | 25 | 23 | 19 | 20 | 22 | 18 | 20 | 25 | 23 | 20.41 | 2.53 |
| V (ppm) | 98 | 116 | 107 | 106 | 109 | 109 | 118 | 108 | 154 | 152 | 113 | 133 | 119 | 100 | 106 | 128 | 111 | 116.88 | 16.26 |
| Cr (ppm) | 83 | 103 | 92 | 94 | 86 | 89 | 90 | 100 | 109 | 111 | 96 | 80 | 78 | 87 | 79 | 121 | 75 | 92.53 | 12.86 |
| Co (ppm) | 14 | 15 | 16 | 23 | 19 | 19 | 19 | 18 | 31 | 26 | 14 | 23 | 20 | 14 | 20 | 30 | 20 | 20.06 | 5.19 |
| Ni (ppm) | 43 | 41 | 38 | 46 | 52 | 48 | 42 | 37 | 106 | 95 | 40 | 54 | 47 | 35 | 45 | 100 | 35 | 53.18 | 23.21 |
| Cu (ppm) | 49 | 53 | 36 | 68 | 67 | 51 | 34 | 36 | 66 | 65 | 29 | 63 | 87 | 31 | 67 | 58 | 45 | 53.24 | 16.38 |
| Zn (ppm) | 81 | 82 | 65 | 89 | 109 | 92 | 72 | 77 | 98 | 95 | 66 | 88 | 111 | 64 | 114 | 96 | 88 | 87.47 | 15.66 |
| Ga (ppm) | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6.18 | 1.98 |
| Rb (ppm) | 52 | 62 | 88 | 50 | 90 | 97 | 41 | 84 | 78 | 77 | 90 | 101 | 89 | 65 | 99 | 66 | 65 | 76.12 | 18.34 |
| Sr (ppm) | 535 | 521 | 483 | 456 | 541 | 555 | 428 | 524 | 483 | 534 | 504 | 494 | 641 | 484 | 570 | 456 | 600 | 518.18 | 54.32 |
| Y (ppm) | 20 | 22 | 21 | 19 | 21 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 23 | 20.71 | 1.21 |
| Zr (ppm) | 132 | 131 | 139 | 129 | 120 | 120 | 132 | 137 | 132 | 132 | 135 | 122 | 123 | 126 | 126 | 133 | 126 | 129.12 | 5.75 |
| Nb (ppm) | 10 | <3 | 8 | 12 | 3 | <3 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8.67 | 2.23 |
| Ba (ppm) | 362 | 355 | 346 | 318 | 361 | 360 | 378 | 342 | 276 | 281 | 376 | 371 | 363 | 368 | 360 | 261 | 355 | 343.12 | 36.54 |
| La (ppm) | 13 | 18 | 17 | 11 | 15 | 12 | 10 | 15 | 20 | 15 | 26 | 18 | 18 | 28 | 18 | <10 | 11 | 16.56 | 5.07 |
| Ce (ppm) | 37 | 40 | 43 | 32 | 35 | 31 | 32 | 41 | 43 | 40 | 51 | 46 | 44 | 54 | 43 | 27 | 37 | 39.76 | 7.15 |
| Nd (ppm) | 19 | 23 | 23 | 20 | 20 | 24 | 23 | 21 | 21 | 24 | 22 | 26 | 21 | 20 | 21 | 23 | 27 | 22.24 | 2.19 |
| Pb (ppm) | 23 | 15 | 14 | 16 | 21 | 14 | 11 | 10 | 30 | 8 | 11 | 15 | 18 | 15 | 29 | 10 | 13 | 16.06 | 6.37 |
| Th (ppm) | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 12 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8.24 | 1.71 |
| U (ppm) | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | <3 | <3 | <3 | <3 | 4 | <3 | 3 | 4 | 3 | <3 | 4 | 4.00 | 1.18 |