Table 3. Thermodynamic and kinetic parameters at different reaction conditions.

|  |  | Rate constant10–3, l/molh |  |  |  | KC |  | XAe |  | ∆Gr°, kJ/mol |  | ΔG≠, kJ/mol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperature (°C)* |  | forward (k1) |  | backward (k2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 14.56±1.09 |  | 2.78±0.18 |  | 5.231 |  | 0.696 |  | –4.567 |  | 93.505 |
| 70 |  | 21.40±2.11 |  | 3.44±0.54 |  | 6.208 |  | 0.714 |  | –5.191 |  | 95.496 |
| 80 |  | 26.89±2.48 |  | 3.68±0.65 |  | 7.295 |  | 0.729 |  | –5.816 |  | 97.488 |
| Catalyst loading** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 wt.% |  | 9.33±0.75 |  | 1.28±0.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 wt.% |  | 17.69±1.64 |  | 2.44±0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 wt.% |  | 21.35±2.12 |  | 2.97±0.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 wt.% |  | 26.89±2.48 |  | 3.68±0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 wt.% |  | 28.54±3.85 |  | 3.91±0.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Reaction conditions: initial reactants molar ratio of 1.0; 10 wt.% [C3H5N2]+[C4O4H]– catalyst; 6 h reaction time.

**Reaction conditions: initial reactants molar ratio of 1.0; [C3H5N2]+[C4O4H]– catalyst; temperature 80°C; 6 h reaction time.