	Table 3. Composition of bioSUPRASs and incorporation of individual components under different synthesis conditions.

	Synthesis Conditions (%w/w)
	bioSUPRAS Composition (% w/w)
(x̅ ± SD; n=3)
	% (w/w) Incorporation to bioSUPRAS
(x̅ ± SD; n=3)

	Na2SO4
	1-propanol
	Span 40
	H2O
	Na2SO4
	1-propanol
	Span 40
	H2O
	Na2SO4
	1-propanol
	Span 40
	H2O

	15.76
	14.06
	0.10
	70.07
	0.57±0.02
	70±1
	0.43±0.03
	30±1
	0.7±0.1
	87±1
	85±1
	8±1

	9.97
	40.03
	0.15
	49.85
	0.16±0.02
	70±1
	0.11±0.05
	26±1
	0.9±0.2
	92±1
	58±1
	31±1

	9.97
	40.03
	0.10
	49.85
	0.15±0.02
	70±2
	0.12±0.03
	30±1
	0.8±0.2
	92±2
	65±1
	32±3

	9.78
	31.42
	0.10
	58.69
	0.25±0.03
	65±1
	0.18±0.02
	35±2
	0.9±0.1
	90±1
	92±1
	26±1

	9.77
	31.39
	0.20
	58.63
	0.22±0.03
	78±2
	0.34±0.04
	22±1
	0.9±0.1
	98±1
	68±1
	20±1

	9.76
	31.36
	0.30
	58.58
	0.12±0.03
	66±2
	0.39±0.05
	33±1
	0.9±0.2
	97±1
	62±1
	26±1

	8.30
	50.01
	0.15
	41.52
	0.15±0.07
	74±2
	0.17±0.09
	26±2
	1.06±0.07
	88±1
	67±1
	36±2

	7.82
	23.57
	0.10
	68.49
	0.13±0.05
	42±2
	0.15±0.05
	34±1
	1.08±0.05
	93±2
	94±1
	20±1

	7.19
	41.20
	0.30
	51.30
	0.4±0.01
	69±2
	0.4±0.06
	30±2
	1.09±0.05
	93±1
	74±1
	33±1

	6.36
	51.07
	0.15
	42.40
	0.15±0.03
	72±2
	0.16±0.04
	28±2
	1.6±0.3
	93±1
	69±1
	44±1

	5.47
	61.49
	0.21
	32.81
	0.17±0.02
	85±1
	0.22±0.03
	15.1±0.2
	1.7±0.1
	79±1
	59±1
	26±1

	5.13
	33.00
	0.20
	61.65
	0.16±0.01
	63±1
	0.21±0.02
	37.2±0.3
	1.8±0.2
	81±1
	68±2
	23±1

	4.59
	52.03
	0.18
	43.2
	0.19±0.1
	81±2
	0.18±0.05
	19.0±0.8
	2±0.1
	81±2
	51±1
	36±2

	2.21
	53.36
	0.11
	44.30
	0.16±0.05
	66±1
	0.12±0.03

	34.0±0.3
	3.5±0.1
	90±1
	85±2
	56±1

	1.95
	58.70
	0.10
	39.13
	0.14±0.05
	75±1
	0.15±0.03
	25±1
	3.6±0.1
	65±1
	62±1
	32±1


𝑥̄: mean value of three measures (n=3). SD: standard deviation.

