Table1. Langmuir and Freundlich Adsorption Isotherm Results of Cefpodoxime proxetil

| Substrate | Langmuir adsorption Isotherm |  |  | Freundlich adsorption Isotherm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | qmax (mg/g) | b | R2 | Kf | 1/n | R2 |
| CNAC | 1.54 | 0.008 | 0.057 | 0.153 | 1.12 | 0.86 |
| WNAC | 1.6 | 0.012 | 0.87 | 0.40 | 0.71 | 0.97 |
| BCAC | 0.9 | 0.057 | 0.96 | 0.14 | 0.58 | 0.92 |

Table 2: Pseudo-second order kinetics parameters.

| Adsorbent |  | CNAC | WNAC | BCAC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pseudo-Second Order | R2 | 0.998 | 1 | 0.999 |
|  | k | 0.114 | 0.099 | 0.177 |